Влияние ремонтной сварки на механические свойства сварных соединений листов стенки резервуара

Дмитриев В.В., Местников Н.С.

Якутск, Россия

Резервуарные парки относятся к числу основных систем жизнеобеспечения в условиях Сибири и Крайнего Севера и являются базовыми составляющими топливно-энергетического комплекса. По требованиям системы промышленной безопасности резервуары проходят экспертизу, в ходе которой по данным диагностирования устанавливаются объемы ремонтно-восстановительных работ с применением сварки. В основном ремонту подлежат резервуары, эксплуатирующиеся в запроектных сроках с высоким уровнем накопленных повреждений.

В настоящей работе проведено исследование влияния ремонтной сварки на механические свойства сварных соединений листов стенки вертикального стального резервуара вместимостью 700 м3, после его аварийного разрушения.

Для изучения влияния ремонтной сварки на механические свойства металла стенки РВС, были изготовлены сварные пробы из листов 1-го и 6-го пояса резервуара. Двустороннюю сварку проб производили, используя три разные марки электродов (LB52, УОНИ45, МР3), источником постоянного тока. Из сварных проб были изготовлены лопаточные образцы на статическое растяжение. Образцы были сварены из листа 1 пояса и 6 пояса резервуара, а также между собой.

Результаты испытаний, показывают, что сварочные процессы оказывают значительное влияние на механические свойства металла. Относительное удлинение (δ) образцов (с сварными швами) из первого пояса после сварки понизились в среднем на 32 % по отношению δ верхнего пояса основного металла. Предел текучести верхнего пояса повысился в среднем на 12 %, нижнего – на 18 %. Предел прочности повысился в среднем на 4 %.

Таким образом, снижение прочностных характеристик следует учесть при дальнейшей эксплуатации отремонтированного резервуара.