РАССЛОЕНИЕ КОМПОЗИТОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Стружанов В.В., Коркин А.В.

Екатеринбург, Россия

Расслоение в процессе деформирования является характерной особенностью однонаправленных композиционных материалов. В местах соединения арматуры и связующего образуются несплошности. Их появление в основном связано с различием механических свойств компонентов композита. В данной работе рассмотрены модели отслоения в слоистых и волокнистых композитах при их растяжении, которые на качественном уровне иллюстрируют механизм данного процесса.

Рассмотрим сначала слоистый материал с достаточно большим числом слоев малой толщины h0 (арматура). Слои связаны между собой эластичным связующим. Прочность арматуры значительно превосходит прочность связующего. Свойства арматуры заданы модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν. Свойства связующего определяет полная диаграмма деформирования p(γ) с падающей ветвью, которую можно получить, если равновесно отрывать друг от друга склеенные данным связующим два достаточно жестких прямоугольных параллелепипеда. Здесь γ – расстояние между плоскостями параллелепипедов, возникающее в ходе их раздвижения, p – растягивающее усилие. Композит деформируем таким образом, что слои работают только на растяжение и имеют одинаковую продольную деформацию ε.

Мысленно освободим слои от связей. Так как поперечная деформация слоев в свободном состоянии равна (-νε), то расстояние между свободными слоями должно равняться Δ = h0νε,  при этом толщина слоя имеет величину h = h0(1 – νε). Объединим теперь слои в единую систему и рассмотрим одну ячейку, состоящую из двух слоев арматуры и одного слоя связующего. После объединения крайние слои растянутся в поперечном направлении на величину 2δ, а связующие на величину γ. В этом случае в арматуре возникает поперечное напряжение σ = 2Eδ/h, а в связующем p(γ).

Запишем выражение для полной энергии ячейки, рассматривая объем единичной высоты и глубины. Имеем

Π=12E2δh2⋅2+0γp(γ)dγ,

где первое слагаемое – это суммарная энергия упругих поперечных деформаций двух слоев арматуры, второе слагаемое – работа растягивающего связующего усилия на перемещении γ, δ = (Δ – γ)/2 = (h0νε – γ)/2. Теперь параметры положения равновесия этой системы определяются из уравнения (1)

∂Π∂γ=−2E(h0νε−γ)h02(1−νε)2+p(γ)=0.			(1)

Если ∂2Π∂γ2≠0, то согласно теореме о неявной функции равенство (1) определяет однозначную функцию γ(ε), причем малые изменения параметра ε приводят к малым изменениям параметра γ. Следовательно, при квазистатическом возрастании продольной деформации процесс поперечного растяжения связующего проходит устойчиво.

Если ∂2Π∂γ2=0, то неявная функция (1) уже не определяет γ как однозначную функцию от ε. Поэтому одному значению ε может соответствовать несколько значений γ. Имеем

∂2Π∂γ2=2Eh02(1−νε)2+dpdγ=0.

Отсюда, когда на диаграмме p(γ) существует такая точка, касательная в которой к кривой p(γ) равняется

dpdγ=−2Eh02(1−νε)2,

то положение равновесия становится неустойчивым (происходит смена устойчивости на неустойчивость). Небольшое увеличение параметра ε приводит к тому, что у системы появляется новое устойчивое положение равновесия. В обозначенное новое состояние система переходит скачком. В этот момент происходит внезапное расслоение.

Рассмотрим теперь ячейку волокнистого композита, в которой цилиндрическое волокно склеено с окружающей ее цилиндрической оболочной. Свойства арматуры и связующего такие же, как в предыдущей задаче. Мысленно освободим волокно и оболочку от связей и произведем растяжение вдоль волокна. Тогда между волокном и оболочкой образуется зазор λ = 2a0νε. Здесь a0 – радиус волокна в ненагруженном состоянии. Радиус волокна после растяжения равен a = a0 (1–νε), внутренний радиус оболочки – c = a0 (1+νε), внешний радиус оболочки b = b0 (1–νε). Здесь b0 – внешний радиус оболочки в ненагруженном состоянии. Последующее объединение элементов в единую систему приводит, как в предыдущем случае, к возникновению поперечных усилий.

Волокно и оболочка находятся в условиях плоского деформированного состояния. В волокне появляются радиальные и тангенциальные напряжения

σr=στ=E(1+ν)(1−2ν)ua,

где u – радиальные перемещения точек границы волокна. В цилиндрической оболочке также возникнут радиальные и тангенциальные напряжения, которые равны

σr'=M(1−b2r2),στ'=M(1+b2r2),

где M = Ec(λ–u–γ)/(1+ν)[c2(1–2ν)+b2]. Так как радиальные напряжения на границе волокна и внутренней границе оболочки должны быть равны по условию равновесия, то разрешая равенство σr|r=a=σr'|r=c относительно параметра u, получаем

u = A(ε)(λ–γ),

где

A(ε)=c2a(1−2ν)cc2(1−2ν)+b2+a(1−2ν)c2−b2.

Запишем теперь выражение полной энергии ячейки для объема с единичной высотой. Имеем

V=2πEA2(ε)(λ−γ)2(1+ν)(1−2ν)+2πEc(λ−γ)2(1−A(ε))2(1+ν)c2(1−2ν)+b22⋅(1−2ν)(b2−c2)−b2(b2−c2)c2+2πa0γpdγ.

Здесь первое слагаемое – потенциальная энергия волокна, второе – потенциальная энергия кольцевой оболочки, третье – работа растягивающего связующего усилия на перемещениях γ. Положение равновесия рассматриваемой ячейки теперь определяется уравнением

dVdγ=−E(λ−γ)1+νA2(1−2ν)+c2(1−A)2(b2−c2)c2(1−2ν)+b22(1−2ν)−b2c2+pa=0.

Точки бифуркации определяются совместным решением этого уравнения и уравнения

d2Vdγ2=adpdγ+E1+νA2(1−2ν)+c2(1−A)2(b2−c2)c2(1−2ν)+b22(1−2ν)−b2c2=0.

Следовательно, катастрофическое расслоение произойдет при значении ε, отвечающем первой точке бифуркации.

Работа выполнена по программе Президиума Российской академии наук (проект 12-П-1-1027).

ЛИТЕРАТУРА

- Стружанов В.В., Миронов В.И. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 192 с.