Динамика роста пор при циклическом термомеханическом нагружении

Емалетдинов А.К., Галактионова А.В.

Уфа, Россия

Работоспособность лопаток первых ступеней турбины, лимитирующая ресурс авиационных ГТД, описывается совокупностью факторов, включающих: температурно-силовую нагрузку жаропрочного сплава (конструкция изделия); накопление пор структуры сплава в процессе длительной работы на взлетном режиме и при забросах температуры газового потока на чрезвычайном режиме (ЧР) работы двигателя [1-3]. Динамика роста пор при циклическом термомеханическом нагружении базируется на следующих допущениях [4,5]. Температурно-силовая нагрузка жаропрочного сплава создает в металле квазиравновесную концентрацию избыточных вакансий. Избыточные вакансии объединяются в пустоты - поры; объем образца увеличивается на величину, приблизительно равную суммарному объему пор. Образование кластера – зародыша поры и его роста до критического размера рассматривается как процесс коагуляции избыточных вакансий. При этом критический размер трактуется как размер, при котором пора не рассасывается, а начинает устойчиво расти в условиях облучения. Критический размер зародыша поры существенно зависит от пересыщенности вакансиями. Концентрация вакансий вблизи поверхности зародыша поры близка к равновесной для данной температуры облучения с учетом кривизны поверхности поры.

Рассмотрим рост одиночной поры радиусом R под действием циклических напряжений растяжения и температуры на бесконечности σ=σ0(1+sin(ωt))и T=T0(1+sin(ωt)). Термоупругие напряжения полагаем много меньшими по сравнению с растягивающими. Хотя в реальных условиях работы турбин может возникнуть необходимость учета термоупругих напряжений. Частота колебаний составляет порядка 10-4 с-1, что соответствует обратному времени работы турбины. Концентрация вакансий определяется распределением химического потенциала вакансий, когда вдалеке от нее установилась квазиравновесная концентрация вакансий C , на границе фаз “пора-металл” концентрация вакансий равна равновесной концентрации Cр.

В случае чистого металла, который представляет собой разбавленный раствор вакансий nv, в матрице N можно записать для химического потенциала вакансий:

,                                                                                                  (1)

где k – коэффициент Больцмана, T – температура.

В условиях температурно-силовой нагрузки возникает квазиравновесное состояние вакансий вдали от поры и за счет разности химических потенциалов возникают диффузионные потоки вакансий к поре.

Уравнение, описывающее кинетику вакансий вблизи поры, будет иметь вид

c=D∇2c−c0τv+cτv,                                                                                            (2)

где D(T(t)) – коэффициент диффузии вакансий, c – концентрация вакансий,  τv - время жизни вакансии до ее поглощения стоком (порой). К уравнению (2) необходимо добавить соответствующие граничные условия на бесконечности и границе поры для потока вакансий.

Поток вакансий на пору определяется выражением

J=−cDkT∇μ=−4πr2D(T(t))∂c∂r.                                                                                       (3)

В нестационарном режиме решение системы уравнений (1),(2) возможно только численными методами. Поэтому рассмотрим предельные случаи. Время работы турбины существенно превосходит характерное время подстройки диффузионного поля к условиям, меняющимся на границе в процессе ее движения, поэтому можно рассматривать стационарное уравнение (2).

В стационарном режиме роста поры можно определить распределение концентрации вакансий в окрестности поры

c(r)=Δc−[Δc−c(R)]Rr,                                                                                                 (4)

где Δc - избыточная концентрация вакансий на большом расстоянии от поры, поддерживаемая приложенными градиентами напряжений и температуры.

Используя (3),(4) можно получить выражение потока вакансий на пору в виде

J=−4πD(T(t))ΔcR.                                                                                                           (5)

Скорость роста поры будет определяться уравнением сохранения потока вакансий

4πR2ΩdRdt=−Jpv.                                                                                                                 (6)

где Ω - мощность вакансии, pv- вероятность поглощения вакансий. Вероятность поглощения вакансий меняется от 0 до 1 и зависит от многих факторов, структуры поверхности поры, температуры, частоты колебаний атомов и других параметров. В случае равенства вероятности поглощения нулю роста поры происходить не будет даже при наличии пересыщения вакансий. При положительных значениях будет происходить рост поры. В реальных условиях 0<pv<1, что необходимо учитывать при решении задач роста пор при термомеханической нагрузки.

Рассмотрим случай идеального поглощения pv=1. Подставив выражения (4),(5) в (6), получим уравнение

dRdt=D(T(t))ΔcR.                                                                                                                                    (7)

Избыточная плотность вакансий Δc определяется выражением

Δc=c(T(t))[1+(2γR+σ(t))ΩkT],                                                                                 (8)

где  – поверхностное натяжение.

Уравнение (8) является нелинейным, поэтому его можно решать только численно.

Но можно сделать оценки предельных случаев

Критический размер поры определяется равенством химических потенциалов на границе фаз.

Разница химических потенциалов вакансий в области с радиусом кривизны R и у плоской поверхности вдали от поры описывается уравнением Гиббса-Томсона:

,                                                                                                            (9)

Используя выражения (1) и (9), получаем критический размер зародыша поры:

RK=2γΩc0exp(−EkT)kTΔc,                                                                                         (10)

где E - энергия образования вакансии.

Для независящего от времени термомеханического нагружения можно получить известное уравнение для скорости роста поры [4,5].

Для времен t<<ω−1 можно воспользоваться квазистационарным приближением системы уравнений (1)-(8).

- Рассмотрим решение когда скорость роста пор определяется приложенными напряжениями и температурным градиентом. В линейном приближении можно получить неявное решение для роста поры под действием постоянных растягивающих напряжений в виде

- [(σ0R+2γ)22−4γ(σ0R+2γ)+4γ2ln(σ0R+2γ)]=−DΩσ03kTt,                                      (11)

- Выражение (11) переходит в известное выражение [4,5].

- Важным вопросом роста поры является расчет вероятности поглощения вакансий pv и коэффициента захвата  Kv=ωpv, здесь ω - частота перескока. Вероятность поглощения будет определять реальный поток вакансий к поре определяемый выражениями (3),(5). Для нахождения вероятности поглощения можно использовать уравнение [6]

- [ωpv(c−c(R))−divJ]dV=0,                                                                                         (12)

- Решение уравнения получено в [6] и имеет вид

- pv=3DRωV13.                                                                                                                       (13)

- Как видно из выражения (13) вероятность поглощения зависит от размера поры, что делает решение задачи о динамике роста поры еще более сложным. Что  необходимо учитывать при решении системы уравнений (1)-(8). Учет структуры поверхности поры и ее влияние на вероятность поглощения приведет к усложнению выражения (13). В частности возникнет зависимость от кристаллографической ориентации поверхности и ее поверхностной энергии и дефектной структуры (ступенек, фасеток и т.п.).

- Таким образом, динамика роста поры описывается сложной системой нелинейных уравнений, решение которых возможно только приближенными, численными методами.

Литература

- P.E. Шалин, И.Л. Светлов, Е.Б. Качанов. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. М.: Машиностроение. 1977. 336 с.

- Е.Н. Каблов Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы, технология, покрытия. М.: МИСиС, 2001.  632с.

- В.А. Богуслае, Ф.М. Муравченко, П.Д. Жеманюк.  Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД.  Запорожь., ОАО «Мотор Сич». 2003. т.1,2.

- Я.Е. Гегузин, М.А. Кривоглаз.  Движение макроскопических включений в твердых телах.  Металлургия. 1971. 142с.

- П.Г. Черемской,  В.В. Слезов, В.И.  Бетехтин.  Поры в твердом теле. М.: Энергоатомиздат. 1990. 376с.

- H.W. Wiedersich. Theory of defect clustering and void formation. ASM seminar on material science. Ohio. USA, 1975, N9, p1-41.