ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЕРНА МЕДНЫХ ОБРАЗЦОВ

С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА СЛУЧАЙНЫХ СЕКУЩИХ

Реков А.М., Первоуральск, Россия

В данном докладе обсуждается возможность применения  компьютерной программы AutoСad  для анализа параметров микроструктуры металлов и сплавов. Основной целью работы является разработка техники получения цифровой фотографии микроструктуры с целью последующего определения ее параметров на экране монитора, а не непосредственно в окуляре микроскопа. В качестве примера приводятся результаты определения среднего размера зерна медных образцов.

Предлагаемая методика предусматривает ряд основных этапов [1]:

- получение  изображения  микроструктуры образца (рис.1) с помощью фотоаппарата с высокой разрешающей способностью. Увеличение микроскопа при экспозиции фотоаппаратом подбирается в зависимости от размера зерна. Действительный размер изображения определяется по стандартным эталонам прецизионных делительных сеток  с ценой деления 0.01- 0,1 мм (рис 2б).

- файлы растрового  изображения микроструктуры и делительной сетки открываются в пакете  АautoCAD (рис.2).

- выполняется масштабирование обоих изображений, как микроструктуры, так и делительной сетки.

- на изображение микроструктуры, полученное на экране монитора, наносится система взаимно-перпендикулярных секущих линий, равной длины (рис.2 а).

- выполняется подсчет числа пересечений границ зерен mi каждой из проведенных секущих.

- статистика параметров  микроструктуры рассчитывается по программе, разработанной в пакете Excel.

Ниже, в качестве иллюстрации, приведены результаты определения среднего размера зерна образцов меди (рис.1).

Рис.1 Микроструктура образца меди.

В основу  расчета среднего размера зерна приняли известное стереометрическое соотношение, устанавливающее пропорциональность между плотностью линий границ зерен  на плоскости шлифа и плотностью точек их следов на случайной секущей линии [2].

С учетом этого соотношения, диаметры зерен определяли по формуле

di=Lmi,

где mi -число пересечений границ зерен с секущей, длина которой равна L.

Изображение участка микроструктуры увеличивали в 1000 крат (по сравнению с действительным размером). Действительный размер секущей (L=0,7 мм) определяли по фотографии делительной сетки, с размерами ячеек 100 микрометров, полученной при одинаковом увеличении микроскопа ( рис.2б).

а)                                                                           б)

Рис.2 Вид экрана монитора.

а) участок шлифа образца меди в зоне разрушения;

б) фотография эталонной сетки с размерами ячеек 100 мкм.

Случайные секущие ориентировали вдоль, перпендикулярно, под углами 45 и 135 градусов к оси образцов. Для каждого направления проводили по n=10 секущих длиной L равной 70 мм ( с учетом масштабирования  я изображения), что позволяло получать большие выборки для последующих статистических расчетов.

Величины среднего диаметра зернаd и стандартного  отклонения  σn определяли по стандартным соотношениям [3].

Доверительный интервал рассчитывали по зависимости

Δd=t⋅σnn,

где t = 2,26 критерий Стьюдента (соответствует уровню значимости a−0,05).

Гипотезу о равенстве  двух дисперсий σn12 и σn22,для ортогональных направлений, принимали или отвергали в соответствии  с величиной F-критерия Фишера

F=σn12σn12

В числитель вводили большее значение из двух дисперсий. Табличное значение F-критерия при принятом 95% уровне доверительной вероятности и числе степеней свободы составляет величину 3,2.  При  F<3,2 гипотезу о равенстве двух дисперсий принимали, иначе −отвергали.

Оценку вытянутости зерен проводили по формуле

R=ℓnd1d2 ,

где d1и d2 средние значения величины зерна в ортогональных направлениях (вдоль, перпендикулярно, под углом 450 и 1350 к оси образца).

Было исследовано пять медных образцов . Микроструктура образцов оказалась одинаковой. Так средний размер зерна в зоне обрыва для образца №3 составил 0,079±0,009 мм, а для образцов №4 и №5 имеем d = 0,079±0,008  и  0,076±0,010 соответственно.

Зерно равноосное.  Например, для величины параметра R , определенные в продольном и поперечном направлениях относительно оси образцов № 4 и №5  оказались равными 0,05 и 0,06  соответственно.

Выводы

1.Предложенная методика для определения параметров микроструктуры позволяет снизить трудоемкость экспериментов, по сравнению с прямым наблюдением микроструктуры в окуляр микроскопа.

2.Точность результатов определяется только разрешающей способностью фотоаппарата.

3.Имеется возможность анализировать большие объемы исходных данных, тем самым минимизировать величину случайной ошибки.

4.Методика может быть применена в лабораторном практикуме в курсе материаловедения и термообработки для студентов- механиков:

- использование современных средств вычислительной техники способствует более глубокому освоению студентами учебного материала;

- преподавателю при этом легче контролировать ход выполнения работы студентами, оказывать им помощь в ее выполнении.

- сохраняется наглядность опыта, что отсутствует при определении параметров микроструктуры с помощью автоматизированных комплексов.

5.Возможно адаптировать лабораторный практикум к дистантной форме обучения.

6. Не требуется приобретать дорогостоящее оборудование, которое обычно имеется в лаборатории только в единичном экземпляре.

Литература

1.А.М.Реков,В.Т. Корниенко ,Э.О. Корниенко  Определение параметров прецизионных малобазных делительных сеток по их изображениям /Наука и технологии: Крат. сообщ. XXX Российской школы, посвященной 65-летию Победы. М.: РАН, 2010. С. 131−138.

2.С.А.Салтыков. Стереометрическая металлография. –М.: Металлургия, 1986.-272 с.

3.М.Н. Степнов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний. Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с., ил.