МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА 15% SiCp/Al В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Смирнов А.С., Коновалов А.В., Муйземнек О.Ю.

Екатеринбург, Россия

Металломатричные композиты (ММК) обладают улучшенными свойствами по сравнению с неармированными монолитными металлическими аналогами. Они имеют высокую прочность, жесткость, износостойкость, теплопроводность, повышенное сопротивление при высокотемпературных нагрузках и сопротивление на усталость, низкую плотность и коэффициент теплового расширения.

В этих материалах металл выступает в качестве матрицы, которая усиливается путем добавления неметаллических веществ, обычно керамики. При создании ММК возможно целенаправленное изменение их механических и эксплуатационных свойств путем подбора состава, изменения соотношения компонентов и методов изготовлениям композита. В результате эти композиционные материалы имеют разные приложения в ряде отраслей, включая автомобилестроение, электротехническую и аэрокосмическую промышленность. Из них изготавливаются детали двигателей внутреннего сгорания, тормозных систем, элементы транспортных, авиационных и ракетных  конструкций, тепловые части управления силовой электроники, спортивные товары.

Исследования   проводятся по изучению сопротивления деформации [1-4], влиянию режимов обработки на формирование микроструктуры [2, 5], построению моделей сопротивления деформации при горячей пластической деформации [3, 4, 6-9]. В работах [2-4, 8] показано, что для некоторых металломатричных композитов на основе алюминия форма кривых  сопротивления деформации композита сильно зависит от скорости деформации. Так в металломатричном композите 15% SiCp/Al при температурах 450 С и 500 С в диапазоне скоростей деформаций ε= 5–10 с-1  сопротивление деформации  σs имеет максимальный пик напряжения деформирования, после которого сопротивление деформации падает с увеличением степени деформации [3]. При этих же температурах, но при ε= 0,1 – 1 с-1 сопротивление деформации не имеет максимального пика и значение сопротивления деформации постоянно растет с увеличением степени деформации.  Предложенная модель сопротивления деформации в работе [3], по мнению авторов работы, недостаточно точно описывает реологическое поведение композита, что может быть связано отсутствием в модели учёта барьерного эффекта  блокирования свободных дисклокаций примесными атомами и частицами SiC. В ранних работах авторов была разработана и апробирована модель  сопротивления деформации на ряде сталей и алюминиевых сплавов, которая учитывает динамическую рекристаллизацию и возврат [10-12].  Структура модели позволяет добавить внутренние переменные, отвечающие за процессы, связанные упрочнением за счет барьерного эффекта.

Целью данной работы является описание реологического поведения металломатричного композита  15% SiCp/Al с помощью модели сопротивления деформации, учитывающей динамический возрат и рекристаллизацию, а также барьерный эффект блокирования свободных дислокаций при температурах 450 С и 500 С в диапазоне скоростей деформаций ε= 0,1 – 10 с-1.

Модель сопротивления деформации

В качестве математической модели сопротивлении деформации была взята математическая модель из работы [10], учитывающая упрочнение за счет приращения плотности дислокаций, а разупрочнение за счет прохождения динамической рекристаллизации и возврата.  Поскольку в высоколегированных алюминиевых сплавах с большим количеством включений может наблюдаться барьерный эффект блокирования границ зерен, субзерен и сводных дисклокаций [13-16], то в модель сопротивления деформации были введены внутренние параметры, отвечающие за блокирование движения свободных дислокаций примесными атомами и включениями. Модель сопротивления деформации имеет следующий вид:

σs=3k+32q, q=a8ln(1+a9ε), k=a0+ρVn(a10+a11Vp)a12, ρ=a1exp(−a2ρ)ε−a3ρ,

Vr=a5εrR2dRdt, если Vr≤a6,Vr1−Vr1−a6a7, если Vr>a6,

Vn=1−Vr−Vp,   Vp=a13ε,

εr=0trεdt, dRdt=ερ при ρ>a4.

Здесь σs– напряжение сжатия (растяжения) при одноосном напряженном состоянии (сопротивление деформации); a0=k(t0), t0 – момент времени начала пластической деформации; q – функция, описывающая вязкие свойства  материала; ρ- величина, пропорциональная приращению плотности дислокаций за счет пластической деформации; εr – степень деформации, накопленная до начала динамической рекристаллизации; Vn, Vr –  нерекристаллизованная и рекристаллизованная доли объема металла, соответственно; Vp – приращение объема, характеризующего скопления дислокаций, заблокированные включениями и примесными атомами; R – радиус рекристаллизованного зерна, R(tr)=0, tr – момент времени  начала динамической рекристаллизации, определяемый условием ρ=a4; ai (i=0,…,13) – параметры модели, подлежащие идентификации по опытным данным. Объем Vn, Vr и Vp должны удовлетворять следующему равенству: Vn+Vr+Vp=1. В начальный момент времени до деформации Vn=1, Vr=0, Vp=0.

Модель сопротивлении деформации идентифицировали с использованием кривых сопротивления деформации металломатричного композита 15% SiCp/Al,  взятых из работы [3]. В этой работе в качестве матричного материала использовался алюминиевый сплав (Cu – 4,1; Mg – 0,64; Mn – 0,54; Fe – 0,37; Si – 0,34; Zn - 0,1; Ti – 0,019; Al – ост., % по массе). К данному сплаву в объеме 15% был добавлен порошок из SiC со средним размером частиц 12 мкм. Исходная микроструктура образцов приведена на рис. 1.

Рис. 1. Исходная микроструктура композита SiC/Al [3]

Результаты идентификации

На рис. 2 маркерами приведены экспериментальные  значения сопротивления деформации композита 15 % SiCp/Al при температурах испытаний 450 С и 500 С, взятые из работы [3].

Параметры модели нашли, минимизируя одновременно по четырем экспериментальным кривым сопротивления деформации для каждой температуры в отдельности среднеквадратичное отклонение расчетных значений сопротивления деформации σs(t) от экспериментальных z(t)

Ja0,…,a13=j=140Tσs(t)−z(t) 2dt,

где T – время деформации  образца. Результаты идентификации модели сопротивления деформации приведены на рис. 2 сплошными линиями. Коэффициенты модели приведены в табл.

| Рис. 2. Зависимость сопротивления деформации σs от степени деформации ε металломатричного композита при температуре 450 С и 500 С. Маркерами показаны экспериментальные зависимости из работы [3], сплошные кривые построены по результатам идентификации модели сопротивления деформации |  |
| --- | --- |

Таблица

Коэффициенты модели сопротивления деформации

| T, C | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 8 | 4373 | 0,12 | 62 | 5,7 | 117 | 0,144 | 1,63 | 29 | 0,36 | 0,68 | 149 | 2,05 | 0,019 |
| 500 | 6 | 4589 | 0,15 | 57 | 4,3 | 137 | 0,044 | 1,14 | 14 | 1,02 | 0,91 | 140 | 3,49 | 0,005 |

Обсуждение результатов идентификации модели

Как видно из рис. 2  поведение композита можно разделить на два типа в зависимости от скорости деформации. Материал упрочняется при  скоростях деформаций ε=0,1−1 с-1, а при скоростях деформаций ε=5−10 с-1 композит имеет максимальный пик напряжения деформирования, после которого происходит разупрочнение материала.  Такое реологическое поведение модель сопротивления деформации учитывает, и из расчетных кривых сопротивления деформации видно, что модель достаточно хорошо описывает разупрочнение и упрочнение материала.

Среднее относительное отклонение  экспериментальных кривых от рассчитанных составило 2% для температуры испытания 450 С и 3% для температуры испытания 500 С.  Величину  δ вычисляли по формуле

δp=1Nj=1N=40Tjσs(t)−z(t)dt0Tjz(t)dt100%,

где j – номер эксперимента; N– общее количество опытов во всех экспериментах, используемых при идентификации; Tj– время деформации образца для j-го эксперимента; z и σs–экспериментальное и полученное по результатам идентификации модели сопротивления j-го эксперимента значение сопротивления деформации.

Выводы

Из результатов идентификации модели сопротивления деформации можно заключить, что предложенная модель сопротивления деформации с достаточно хорошей инженерной точностью описывает реологическое поведение металломатричного композита 15% SiCp/Al.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 
№ 14-19-01358.

Литература

1. Mazen A. A. Effect of deformation temperature on the mechanical behavior and deformation mechanisms of Al-Al2O3 metal matrix composites // Journal of Materials Engineering and Performance. ‒ 1999. ‒ T. 8, № 4. ‒ C. 487-495.

2. Rajamuthamilselvan M., Ramanathan S. Development of processing map for 7075 Al/20% SiC p composite // Journal of Materials Engineering and Performance. ‒ 2012. ‒ T. 21, № 2. ‒ C. 191-196.

3. Yang Y., Li F., Yuan Z., Qiao H. A modified constitutive equation for aluminum alloy reinforced by silicon carbide particles at elevated temperature // Journal of Materials Engineering and Performance. ‒ 2013. ‒ T. 22, № 9. ‒ C. 2641-2655.

4. Gangolu S., Rao A. G., Prabhu N., Deshmukh V. P., Kashyap B. P. Hot Workability and Flow Characteristics of Aluminum-5 wt.% B4C Composite // Journal of Materials Engineering and Performance. ‒ 2014. ‒ C. 1-8.

5. Mondal C., Singh A. K., Mukhopadhyay A. K., Chattopadhyay K. Effects of different modes of hot cross-rolling in 7010 aluminum alloy: Part II. mechanical properties anisotropy // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. ‒ 2013. ‒ T. 44, № 6. ‒ C. 2764-2777.

6. Puchi-Cabrera E. S. A constitutive description for aluminum-0.1 pct magnesium alloy under hot working conditions // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. ‒ 2003. ‒ T. 34, № 12. ‒ C. 2837-2846.

7. Gouttebroze S., Mo A., Grong Ø., Pedersen K. O., Fjær H. G. A new constitutive model for the finite element simulation of local hot forming of aluminum 6xxx alloys // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. ‒ 2008. ‒ T. 39 A, № 3. ‒ C. 522-534.

8. Zhang P., Li F., Wan Q. Constitutive equation and processing map for hot deformation of SiC particles reinforced metal matrix composites // Journal of Materials Engineering and Performance. ‒ 2010. ‒ T. 19, № 9. ‒ C. 1290-1297.

9. Asgharzadeh H., Simchi A., Kim H. S. Hot deformation of ultrafine-grained Al6063/Al 2O 3 nanocomposites // Journal of Materials Science. ‒ 2011. ‒ T. 46, № 14. ‒ C. 4994-5001.

10. Коновалов А. В. Вязкопластическая модель сопротивления металла высокотемпературной деформации // Металлы. ‒ 2005. № 5. ‒ C. 94-98.

11. Коновалов А. В., Смирнов А. С. Вязкопластическая модель  сопротивления деформации стали  08Х18Н10Т  при температуре  горячей  деформации // Металлы. ‒ 2008. № 2. ‒ C. 55-59.

12. Смирнов А. С., Коновалов А. В., Муйземнек О. Ю. Идентификация модели сопротивления деформации металлических материалов с учетом объемной доли динамически рекристаллизованных зерен // Деформация и разрушение материалов. ‒ 2013. № 9. ‒ C. 7-13.

13. Zhu S. M., Nie J. F. Serrated flow and tensile properties of a Mg-Y-Nd alloy // Scripta Materialia. ‒ 2004. ‒ T. 50, № 1. ‒ C. 51-55.

14. Wang C., Xu Y., Han E. Serrated flow and abnormal strain rate sensitivity of a magnesium–lithium alloy // Materials Letters. ‒ 2006. ‒ T. 60, № 24. ‒ C. 2941-2944.

15. Zhongjun W., Weiping J., Jianzhong C. Study on the Deformation Behavior of Mg-3.6% Er Magnesium Alloy // Journal of Rare Earths. ‒ 2007. ‒ T. 25, № 6. ‒ C. 744-748.

16. Anjabin N., Karimi Taheri A., Kim H. S. Simulation and experimental analyses of dynamic strain aging of a supersaturated age hardenable aluminum alloy // Materials Science and Engineering A. ‒ 2013. ‒ T. 585. ‒ C. 165-173.