Моделирование кинетики вакансий в наноструктурном

жаропрочном сплаве при термоусталости

Емалетдинов А.К., Галактионова А.В.

г. Уфа, Россия

Эволюция вакансионной системы и зарождение пор под действием циклической термомеханической нагрузки определяют долговечность нанокристаллических двухфазных сплавов, например жаропрочных сплавов, представляющих собой композиционные материалы, состоящие из кубических зерен γ' фазы размером до 0,5 мкм и соединенных тонкими прослойками матричной γ фазы толщиной до 0,05мкм [1-3]. Сплавы испытывают комплексное воздействие нескольких эксплуатационных факторов: высоких нагрузок, вибрации, неравномерного циклического нагрева. Под действием термомеханических нагрузок происходит зарождение вакансий, активация диффузионных процессов. В процессе нагружения возникает избыточная неоднородная неравновесная концентрация вакансий. В условиях непрерывного изменения температуры развиваются напряжения, возникающие вследствие разницы коэффициентов термического расширения фаз. Кинетика вакансий определяется диффузионным уравнением с источником вакансий по термактивационному механизму с учетом диффузионных и термических напряжений, а также концентрации напряжений возле включений [4-8]. Парциальные коэффициенты диффузии компонентов различны, что приводит к возникновению потоков вакансий в зернах и прослойках. Потоки вакансий возникают под влиянием неоднородных рабочих напряжений и температур сплава. В работе впервые проведено моделирование кинетики вакансий при термомеханическом  нагружении, включающем циклические напряжения растяжения, температурные напряжения и нагрев до высоких температур с учетом микроструктуры.

Рассмотрим бесконечную изотропную пластину, находящуюся под действием постоянных и циклических растягивающих напряжений вдоль и температурного градиента поперек пластины. Для решения задачи об определении межфазных напряжений нужно рассмотреть периодическую ячейку γ'/γ- микроструктуры, состоящую γ'-кубоида, окруженного γ-оболочкой, которая в свою очередь состоит из трех γ-пластин, трех γ-брусьев и маленького γ-кубоида (рис.1).

В процессе нагружения возникает избыточная неоднородная неравновесная концентрация вакансий. В условиях непрерывного изменения температуры развиваются напряжения, возникающие вследствие разницы коэффициентов термического расширения фаз. Кинетика вакансий определяется диффузионным уравнением с источником вакансий по термактивационному механизму с учетом диффузионных и термических напряжений, а также концентрации напряжений возле включений.  Межфазные (когерентные) напряжения в γ'/γ- микроструктуре недеформированных жаропрочных никелевых сплавов возникают из-за разности параметров γ- и γ'-решеток.

Рис.1.

В работах [9-11] межфазные напряжения рассчитывали в двумерном приближении (плоское деформированное состояние). Согласно принятым допущениям напряженное состояние периодической ячейки описывается двумя компонентами напряжений σm и σp (рис.1).

За счет работы термомеханических нагрузок происходит зарождение избыточных вакансий. Кинетика изменения плотности избыточных вакансий в первом приближении описывается уравнением  [7]

∂c∂t+∇D∇c=c−c0τ0,                                                   (5)

где  c -  избыточная плотность вакансий, c0 - равновесная плотность вакансий, τ0 - среднее время жизни вакансий по поглощения стоками (дислокациями, границами и др.), D – коэффициент диффузии вакансий. Характерное время жизни вакансии до поглощения в стоке оценивается выражением [7]

τ0=l2pD,                                                            (6)

где l - среднее расстояние между стоками, p - коэффициент прилипания вакансии. В зависимости от плотности стоков время жизни вакансий может изменяться от 10 до 103 с.

В упругом поле напряжений σ и температур в изотропной среде вакансии будут обладать химическим потенциалом, который может быть представлен в виде

μ=kTln(cc0)−13Ωσ+kTcDT.                                        (7)

где Ω - мощность вакансии, характеризующая изменение объема кристалла при образовании в нем вакансии, kT = термодиффузионное отношение. Первое слагаемое описывает диффузию вакансий, второе и третье слагаемые характеризуют дрейфовое движение вакансий под действием неоднородных напряжений и температуры соответственно. Равновесная концентрация вакансий определяется соотношением

c0=exp(−E+σΩkT),                                                   (8)

где E - энергия образования вакансии. Систему уравнений (1)-(4), необходимо дополнить граничными условиями. На неравновесную концентрацию вакансий оказывают влияние концентрационные и диффузионные напряжения,  циклическая термомеханическая нагрузка. Величина концентрационных напряжений зависит от размерного несоответствия атомов и модулей сжимаемости компонентов. Диффузионные напряжения возникают вследствие неравных встречных потоков атомов компонентов. В первом приближении в линейной теории упругости суммарные напряжения будут определяться выражением [5-8]

σ(r)=σ0+K0Ωc+σ1−K0αTT(r),                                       (9)

где  σ0,σ1 - значения напряжений центробежных растяжения и вибрационных соответственно, K0 - модуль всестороннего сжатия, αT - коэффициент теплового расширения. Первое слагаемое описывает растягивающие центробежные напряжения, второе и третье слагаемые характеризуют концентрационные и вибрационные напряжения, последнее термоупругие напряжения.

При взаимодействии одиночных избыточных вакансий в поле напряжений и температур возникают неустойчивости, приводящие к образованию кластеров вакансий. Избыточная плотность вакансий c определяется выражением

Δc=c−c0=c0ΔDD+c0exp(σΩkT),                                       (10)

Решение системы уравнений (1)-(10) возможно только численными методами. Для упрощения задачи рассмотрена усредненная по срединной линии γ'-кубоида, одномерная стационарная задача для слоистой системы, состоящей из  γ'/γ- микроструктуры с толщиной lplm соответственно [5,6].  На границах заданы условия непрерывности для концентрации и плотности потока вакансий. На рис. 2. проведены качественные профили неоднородной концентрации вакансий в γ'/γ- микроструктуры, полученные при численных расчетах стационарной одномерной задачи.

Рис. 2. Профиль неоднородной стационарной концентрации вакансий в зернах γ'  - фазы 1 и γ прослойке 2 при действии термомеханической нагрузки.

Литература

- P.E. Шалин, И.Л. Светлов, Е.Б. Качанов. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. М.: Машиностроение. 1977. 336с.

- Е.Н. Каблов. Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы, технология, покрытия. М.: МИСиС. 2001. 632с.

- В.А. Богуслаев, Ф.М. Муравченко, П.Д. Жеманюк. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Запорожье: ОАО «Мотор Сич». 2003. т.1,2.

- Я.Е. Гегузин. Диффузионная зона. М.: Наука. 1979. 343с.

- В.И. Большаков, В.И. Андрианов, В.В. Данишевский. Асимптотические методы расчета композитных материалов с учетом внутренней структуры. Днепропетровск: Пороги. 2008. 196с.

- Г.А. Ванин. Микромеханика композиционных материалов. Киев: Наукова Димка. 1985. 304с.

- А.В. Кулемин. Ультразвук и диффузия в металлах. М.: Металлуригия. 1978. 200с.

- Г.С. Скубачевский. Авиационные и газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей. М.: Машиностроение. 1981. 550с.

- L. Müller, U. Glatzel, M. Feller-Kniepmeier.  Modelling of themial misfit stresses in nickel-base superalloy containing high volume fraction of y'-pahse. Acta metal, mater. 1992. V40, N6, P1321-1327.

- S. Socrate, D. M. Parks.  Numerical determination of the elastic driving force for directional coarsening of Ni-superalloys. Acta metal, mater. 1993. V41. N 7. P2185-2209.

- А.П.  Кривко, А.П. Епишин, И.Л. Светлов, А.И. Самойлов. Расчет термических напряжений и термостойкость анизотропных материалов. Сообшение 1. Проблемы прочности. 1989. № 2. С. 3-9.