МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛЬРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ АРМИРОВАННЫХ РЕШЕТЧАТЫМИ СТРУКТУРАМИ

Власко А.Ф., Горынин Г.Л.,

Сургут, Россия

Функция физических свойств материала, в плоскости Oxy, является 2-периодической; плоскость можно представить состоящей из множества одинаковых прямоугольников – ячеек (рис. 1,2).

Макросвойства - механические свойства однородного макроматериала эквивалентного композитному периодическому материалу.

Вычислению макросвойст посвящено множество работ ([1]-[5]). Однако, подходы, используемые в них, базируются на введении гипотез об особенностях сроения композитных материалов и процессов протекающих в них, при этом вопрос о правомерности таких гипотез, как правило, остается открытым. В данной работе используется метод асимптотического расщепления, который не использует каких-либо гипотез, но использует лишь условие, что составляющие материалы в композите располагаются периодически, и что размер периодически повторяющейся ячейки на порядок меньше размеров самой конструкции [6]. Метод позволяет в явной форме получить коэффициенты теплопроводности для макрооднородной среды. Знание этих коэффициентов позволяет с помощью стандартных пакетов прикладных программ определить распределение температуры в конкретной конструкции.

Постановка задачи.

На конструкцию, изготовленную из материала, армированного периодической решеткой (рис. 1.), действует некоторая система нагрузок.

В каждой точке конструкции выполняются уравнения равновесия:

(1)

где - объемные силы, а - напряжения, определяющиеся по закону Гука для анизотропной среды:

(2)

где - тензор упругости, который внутри каждой упругой среды непрерывно меняется, а на границах сред претерпевает скачки. Уравнения (1)-(2) обезразмерены по правилам:

(3)

(4)

где - размер ячейки, - характерный размер тела.

На границе перехода от одной упругой среды к другой непрерывны перемещения и контактные напряжения:

, ,                                                     (5)

где - контактные напряжения, которые по определению вычисляются по следующей формуле

.                                                      (6)

Заданы граничные условия.

В ячейке вводится локальная система координат , координатные оси параллельны осям глобальной системы координат (рис. 2).

Асимптотическое приближение решения краевой задачи (1)-(6) в соответствии с работой 1 имеет вид при условии :

,                                       (7)

,                                  (8)

здесь - номер асимптотического приближения, - решение для тела, состоящего, из макроматериала, - периодическая компонента решения (ячейковые перемещения), - ячейковые напряжения,  - вектор, определяемый таким образом:

(9)

Для определения макрохарактеристик необходимо найти периодическую компоненту решения. Ячейковые перемещения определяются решением девять краевых задач, для :

(10)

закон упругости на ячейке –

(11)

условия непрерывности ячейковых функций внутри ячейки на границе различных сред –

(12)

условие периодичности ячейковых функций –

(13)

условие нормировки решения –

(14)

где  - интеграл от какой-то величины по ячейковым переменным, взятый по всей ячейке, усреднение этой величины по ячейке:

(15)

Решением девяти краевых задач (10)-(13) являются восемнадцать ячейковых перемещений , для них выполняются равенства:

(16)

То есть, необходимо решить не девять, а шесть краевых задач (10)-(13).

Из решений краевых задач (10)-(13) вычисляются макрохарактеристики материала (обозначение – волнистая верхняя черта) по формуле:

(17)

Результаты.

Построены зависимости упругих свойств макроматериала от коэффициента армирования для композитных материалов армированных решетками двух форм: тетрагональной (рис. 3) и гексагональной (рис. 4). Свойства материалов взяты относительными, так, что бы примерно соответствовать материалам входящим в состав композита: алюминий, бор. Модуль Юнга связующего 5, коэффициент Пуассона связующего 0.3, модуль Юнга решетки 1, коэффициент Пуассона 0.34.

Эти зависимости представлены на рисунках 5-10. Значения макросвойств армированного грунта получены по формуле (17), ячейковые функции получены решением краевых задач (10)-(13) методом конечных элементов.

Коэффициент армирования (КА) – отношение площади сечения связующего к общей площади ячейки.

,                                                              (18)

- площадь сечения связующего, - площадь ячейки.

| Рис. 3. Тетрагональная решетка | Рис. 4. Гексагональная решетка |
| --- | --- |
| Рис. 5. Модуль Юнга | Рис. 6. Коэффициент Пуассона |
| Рис. 7. Коэффициент Пуассона | Рис. 8. Коэффициент Пуассона |
| Рис. 9. Модуль сдвига | Рис. 10. Модуль сдвига |

Заключение.

Из графиков 5-10 видно, что макросвойства композита зависят от коэффициента армирования не линейно. Функции зависимостей для материалов, армированных решетками разной формы, различаются существенно.

Различие модулей Юнга в плоскости Oxy макроматериалов, для двух форм решеток, тетрагональной и гексагональной, при одном и том же коэффициенте армирования, достигает 9% (рис. 5). Различие коэффициентов Пуассона достигает 9% (рис. 6). Коэффициенты Пуассона и модули сдвига для обоих типов решеток практически совпадают (рис. 7, 9). Различие коэффициентов Пуассона достигает 17% (рис. 8). Различие модулей сдвигадостигает 17% (рис. 10).

Отсюда следует, что изменением формы решетки, при сохранении долей материалов, входящих в состав композита, можно изменить механические свойства в лучшую сторону, например, увеличить модуль поперечного сдвига на 17%.

Литература.

- Кристенсен, Р. Введение в механику композитов: Пер. с англ. А. И. Бейля и Н.П. Жмудя / Под. ред Ю. М. Тарнопольского. —  М.: Мир, 1982. —  334 с.

- Ванин Г. А. Микромеханика композитных материалов / Г. А.  Ванин. —  Киев.: Наук. думка, 1985. —  304 с.

- Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред / Т. Д.  Шермергор. —  М.: Наука, 1977. —  400 с.

- Немировский, Ю.В., Янковский А. П. Кинетический метод определения эффективных термоупругих характеристик грунта, армированного пространственной // Изв. вузов. Строительство.– 2007.– №6.– С. 18-26.

- Немировский, Ю.В., Янковский А. П. Статический метод определения эффективных термоупругих характеристик грунта, армированного пространственной // Изв. вузов. Строительство.– 2008.– №5.– С. 8-13.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Метод асимптотического расщепления для упругой 3-периодической среды // Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика [Электронный ресурс] / Международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко, Новосибирск, Россия, 30 мая – 4 июня 2011 г., Новосибирск, ИВТ СО РАН, 2011, № гос. регистрации – 0321101160.

- Горынин Г.Л., Власко А.Ф. Математическое моделирование упругих макрохарактеристик для волокнистых материалов при расчете конструкций транспортных сооружений // Вестник СибАДИ.– 2013.– №1(29).– С.58-64

- Горынин Г.Л., Власко А.Ф. Исследование зависимости упругих макрохарактеристик для волокнистых материалов от механических и геометрических свойств армирующих волокон // VI Всероссийская конференция «Актуальные вопросы строительства»: труды [Электронный ресурс]. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– С. 237-244.

# Text boxes

Рис. 1. Материал, армированный периодической решеткой

Рис. 2. Периодическая ячейка