МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛЬРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ АРМИРОВАННЫХ РЕШЕТЧАТЫМИ СТРУКТУРАМИ

Власко А.Ф., Горынин Г.Л.,

Сургут, Россия

Рис. 1. Материал, армированный периодической решеткой

Функция физических свойств материала, в плоскости Oxy, является 2-периодической; плоскость можно представить состоящей из множества одинаковых прямоугольников – ячеек (рис. 1,2).

Макросвойства - механические свойства однородного макроматериала эквивалентного композитному периодическому материалу.

Вычислению макросвойст посвящено множество работ ([1]-[5]). Однако, подходы, используемые в них, базируются на введении гипотез об особенностях сроения композитных материалов и процессов протекающих в них, при этом вопрос о правомерности таких гипотез, как правило, остается открытым. В данной работе используется метод асимптотического расщепления, который не использует каких-либо гипотез, но использует лишь условие, что составляющие материалы в композите располагаются периодически, и что размер периодически повторяющейся ячейки на порядок меньше размеров самой конструкции [6]. Метод позволяет в явной форме получить коэффициенты теплопроводности для макрооднородной среды. Знание этих коэффициентов позволяет с помощью стандартных пакетов прикладных программ определить распределение температуры в конкретной конструкции.

Постановка задачи.

На конструкцию, изготовленную из материала, армированного периодической решеткой (рис. 1.), действует некоторая система нагрузок.

В каждой точке конструкции выполняются уравнения равновесия:

∂σαx∂xε+∂σαy∂yε+∂σαz∂zε+Fα=0, α=x,y,z                                    (1)

где Fα- объемные силы, а σαβ- напряжения, определяющиеся по закону Гука для анизотропной среды:

σαβ=φ,ϕ∈x,yΕαβϕψ∂(uφ)∂ϕε, α,β∈x,y,z                                           (2)

где E=Eαβϕψ- тензор упругости, который внутри каждой упругой среды непрерывно меняется, а на границах сред претерпевает скачки. Уравнения (1)-(2) обезразмерены по правилам:

x↔x/L, y↔y/L, z↔z/L, uα↔uα/h, Εαβϕψ↔Εαβϕψ/Ε,σαβ↔σαβE, qα↔qαE, Fα=FαhE.                              (3)

ε=hL<<1                                                                      (4)

где h- размер ячейки, L- характерный размер тела.

На границе перехода от одной упругой среды к другой непрерывны перемещения и контактные напряжения:

σαn=0, uα=0, α=x, y, z                                                    (5)

где σαn- контактные напряжения, которые по определению вычисляются по следующей формуле

σαn=σαxnx+σαyny+σαznz.                                                      (6)

Рис. 2. Периодическая ячейка

Заданы граничные условия.

В ячейке вводится локальная система координат ξy,ξy∈[0,1], координатные оси параллельны осям глобальной системы координат (рис. 2).

Асимптотическое приближение решения краевой задачи (1)-(6) в соответствии с работой 1 имеет вид при условии ε<<1:

uαn=vαn+ϕ∈x,y,zk=1nkx+ky+kz=kUαvϕk∂kvϕn∂rkεk,                                       (7)

α∈x,y,z

σαβn=ϕ∈x,y,zk=1nkx+ky+kz=kταβvϕk∂kvϕn∂rkεk,α,β∈x,y,z                                  (8)

здесь n- номер асимптотического приближения, vα- решение для тела, состоящего, из макроматериала, Uαηk- периодическая компонента решения (ячейковые перемещения), ταβηk- ячейковые напряжения, k - вектор, определяемый таким образом:

k=kx,ky,kz=kxex+kyey+kzez, k=k=kx+ky+kz, ∂rk=∂xkx∂yky∂zkz, kα0, kα∈Z                               (9)

Для определения макрохарактеристик необходимо найти периодическую компоненту решения. Ячейковые перемещения определяются решением девять краевых задач, для θ,λ∈x,y,z:

∂(ταxνθ)eλ∂ξx+∂(ταyνθ)eλ∂ξy=0, α=x,y,z                                        (10)

закон упругости на ячейке –

(ταβνθ)eλ=Eαβθλ+φ,ϕ∈x,yEαβφϕ∂(Uφνθ)eλ∂ξϕ+ϕ∈x,yEαβzϕ∂(Uzνθ)eλ∂ξϕ                           (11)

условия непрерывности ячейковых функций внутри ячейки на границе различных сред –

(ταnνθ)eλ=0, (Uανθ)eλ=0;                                                       (12)

условие периодичности ячейковых функций –

(U)ανθ)eλ(ξx,ξy)|ξχ=0=(U)ανθ)eλ(ξx,ξy)|ξχ=1, (ταχνθ)eλ(ξx,ξy)|ξχ=0=(ταχνθ)eλ(ξx,ξy)|ξχ=1,χ∈x,y;                                   (13)

условие нормировки решения –

(Uανθ)eλ=0,                                                             (14)

где  - интеграл от какой-то величины по ячейковым переменным, взятый по всей ячейке, усреднение этой величины по ячейке:

=0101dξxdξy.                                                           (15)

Решением девяти краевых задач (10)-(13) являются восемнадцать ячейковых перемещений (Uανθ)eλ(ξx,ξy), для них выполняются равенства:

(Uανθ)eλ=(Uανλ)eθ, (ταβνθ)eλ=(ταβνλ)eθ,  α,β,λ,θ∈x,y,z.                                            (16)

То есть, необходимо решить не девять, а шесть краевых задач (10)-(13).

Из решений краевых задач (10)-(13) вычисляются макрохарактеристики материала (обозначение – волнистая верхняя черта) по формуле:

(17)

Результаты.

Построены зависимости упругих свойств макроматериала от коэффициента армирования для композитных материалов армированных решетками двух форм: тетрагональной (рис. 3) и гексагональной (рис. 4). Свойства материалов взяты относительными, так, что бы примерно соответствовать материалам входящим в состав композита: алюминий, бор. Модуль Юнга связующего 5, коэффициент Пуассона связующего 0.3, модуль Юнга решетки 1, коэффициент Пуассона 0.34.

Эти зависимости представлены на рисунках 5-10. Значения макросвойств армированного грунта получены по формуле (17), ячейковые функции получены решением краевых задач (10)-(13) методом конечных элементов.

Коэффициент армирования (КА) – отношение площади сечения связующего к общей площади ячейки.

Θ=SIS,                                                              (18)

SI- площадь сечения связующего, S- площадь ячейки.

| Рис. 3. Тетрагональная решетка | Рис. 4. Гексагональная решетка |
| --- | --- |
| Рис. 5. Модуль ЮнгаEx | Рис. 6. Коэффициент Пуассонаνzx |
| Рис. 7. Коэффициент Пуассонаνxz | Рис. 8. Коэффициент Пуассонаνxy |
| Рис. 9. Модуль сдвигаμxz | Рис. 10. Модуль сдвигаμxy |

Заключение.

Из графиков 5-10 видно, что макросвойства композита зависят от коэффициента армирования не линейно. Функции зависимостей для материалов, армированных решетками разной формы, различаются существенно.

Различие модулей Юнга в плоскости Oxy макроматериалов, для двух форм решеток, тетрагональной и гексагональной, при одном и том же коэффициенте армирования, достигает 9% (рис. 5). Различие коэффициентов Пуассонаνzx достигает 9% (рис. 6). Коэффициенты Пуассонаνxz и модули сдвигаμxz для обоих типов решеток практически совпадают (рис. 7, 9). Различие коэффициентов Пуассонаνxy достигает 17% (рис. 8). Различие модулей сдвигаμxyдостигает 17% (рис. 10).

Отсюда следует, что изменением формы решетки, при сохранении долей материалов, входящих в состав композита, можно изменить механические свойства в лучшую сторону, например, увеличить модуль поперечного сдвига на 17%.

Литература.

- Кристенсен, Р. Введение в механику композитов: Пер. с англ. А. И. Бейля и Н.П. Жмудя / Под. ред Ю. М. Тарнопольского. —  М.: Мир, 1982. —  334 с.

- Ванин Г. А. Микромеханика композитных материалов / Г. А.  Ванин. —  Киев.: Наук. думка, 1985. —  304 с.

- Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред / Т. Д.  Шермергор. —  М.: Наука, 1977. —  400 с.

- Немировский, Ю.В., Янковский А. П. Кинетический метод определения эффективных термоупругих характеристик грунта, армированного пространственной // Изв. вузов. Строительство.– 2007.– №6.– С. 18-26.

- Немировский, Ю.В., Янковский А. П. Статический метод определения эффективных термоупругих характеристик грунта, армированного пространственной // Изв. вузов. Строительство.– 2008.– №5.– С. 8-13.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Метод асимптотического расщепления для упругой 3-периодической среды // Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика [Электронный ресурс] / Международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко, Новосибирск, Россия, 30 мая – 4 июня 2011 г., Новосибирск, ИВТ СО РАН, 2011, № гос. регистрации – 0321101160.

- Горынин Г.Л., Власко А.Ф. Математическое моделирование упругих макрохарактеристик для волокнистых материалов при расчете конструкций транспортных сооружений // Вестник СибАДИ.– 2013.– №1(29).– С.58-64

- Горынин Г.Л., Власко А.Ф. Исследование зависимости упругих макрохарактеристик для волокнистых материалов от механических и геометрических свойств армирующих волокон // VI Всероссийская конференция «Актуальные вопросы строительства»: труды [Электронный ресурс]. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– С. 237-244.