ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ В СТРУКТУРНО НЕОДНОРОДНЫХ

МАТЕРИАЛАХ

Кондратьев А.И., Кондратьев А.А.

г. Хабаровск, Россия

2

CP

CP

R

R

S

7

6

II

I

1

3

4

Рисунок 1. Блок-схема экспериментальной установки при измерениях С и  резонансным методом (а) и спектрограмма (б). I, II - возбуждающий и приемный ЕП; 1, 3 - электроды; 2 - образец; 4 - анализатор спектра.

а

б

Резонансные методы нашли широкое применение для прецизионного измерения скорости распространения С и коэффициента затухания  продольных ультразвуковых (УЗ) волн в твердых средах [1]. Блок схема экспериментальной установки показана на рис. 1, а. Для  возбуждения и приема УЗ колебаний используются емкостные преобразователи, обеспечивающие проведение измерений в диапазоне частот от 100 кГц до 100 МГц без перенастройки установки. На рис. 1, б приведена спектрограмма акустических спектральных линий (АСЛ) для образца из стекла БК6, толщиной 3,700 мм.

Для измерения параметров С и  проводится измерения положения максимумов двух соседних акустических спектральных линий (АСЛ) fn, fn+1 и ширины F АСЛ по уровню  от максимума. Значения параметров С и  рассчитываются по формулам (1) и (2).

Выражение (2) позволяет определять величину коэффициента затухания, в зависимости от толщины образца, в диапазоне от 0,1 дБ/м до 10000 дБ/м.

Для структурно неоднородных материалов, например, сплавов алюминия Д16 и латуни Л63 проведение измерений акустических параметров усложняется вследствие более сложной формы АСЛ.

C=2dfnn, n=Nfnfn+1−fn, 				(1)

α=−20dlg−βsinΔψ1−β2+βsinΔψ1−β22+1 ,			 (2)

где N(x) – функция определения ближайшего целого числа к числу х;  = Fd/C.

Погрешности соотношений (1), (2) можно представить в виде

SC=CSffn2+Sdd212,				 (3)

Sα=αSFΔF2+Sdd212,				 (4)

где Sf, SF, Sd - погрешности измерения частотs fn, ширины АСЛ F и толщины образца d соответственно (для выбранных образцов Sd/d  510-4).

Рисунок 2. Форма АСЛ. а – Л63; б – Д16; в – БК6

а

б

в

Ранее проведенные исследования [1,2] показали, что для структурно неоднородных материалов (например, сплавы алюминия или меди) форма АСЛ может изменяться. На рис. 2 приведены АСЛ для латуни Л63 (d = 2,010 мм), Д16 (d = 4,000 мм) и стекла марки БК6 (d = 3,700 мм). Для Л63 и Д16 наблюдается появление «шумовой» составляющей сигнала – на рисунке выделено пунктиром.

Для стекла, представляющего собой акустически однородный материал, четко выделяется основная АСЛ (отмечена стрелкой) и АСЛ, обусловленные переотражениями от боковых поверхностей образца (пунктирные стрелки), шумовая составляющая сигнала отсутствует.

Для приведенных образцов по результатам измерения положения и ширины АСЛ получены следующие значения для скорости распространения и коэффициента затухания продольных волн: Л63 – CL = 4360 ± 20 м/с, L =170 ± 20 дБ/м; Д16 – 6405 ± 15 м/с, L =14,9 ± 3 дБ/м; БК6 - CL = 5352 ± 2 м/с, L =9,7 ± 0,2 дБ/м. Таким образом, «шумовая» составляющая, обусловленная акустической неоднородностью увеличивает погрешность измерения акустических параметров в несколько раз.

Так же было отмечено, что с увеличением частоты для неоднородных материалов появляются дополнительные АСЛ, но не обусловленные переотражениями от боковых поверхностей. Число этих АСЛ вероятнее всего совпадает с числом составляющих неоднородностей. Следует так же отметить, что неоднородности формируются вследствие различия размеров и ориентации поликристаллитов материала образца.

На рис. 3 приведены частотные зависимости параметров С и  для выбранных образцов.

д

е

г

в

а

ба

Рисунок 3. Частотные зависимости параметров С и . а, б – БК6; в, г – Л63; д, е – Д16.

На рисунке видно, что для всех образцов коэффициент затухания растет, причем, как и следовало ожидать, для латуни он растет быстрее, чем для других образцов. Так же можно отметить, что в пределах погрешности дисперсия скорости в выбранных диапазонах частот отсутствует.

Приведенные результаты показывают, что измерения акустических параметров в структурно неоднородных материалах существенно усложняются.

Литература

1. А.И. Кондратьев. Прецизионные методы измерения акустических величин твердых сред. Ч.1 Методы возбуждения и приема ультразвуковых колебаний. Хабаровск, Изд-во ДВГУПС. 2006, 152 с.

2. А.И. Кондратьев, А.А. Кондратьев, В.И. Римлянд, К.А. Драчев. Измерение скорости распространения и коэффициента затухания продольных волн в тонких образцах. Вестник ТОГУ. 2013, №4(31), С.17-24.