Применение кинетических уравнений Ю. Н. Работнова для описания вязкоупругого деформирования и разрушения слоистых пластиков

Горбунов С. В.

Самара, Россия

В результате экспериментов по реологическому деформированию слоистых пластиков выявлена следующая зависимость характера данного процесса от величины приложенной постоянной нагрузки: до определённого значения соответствующего ей напряжения деформация ползучести является асимптотически затухающей во времени, после — неограниченно возрастающей вплоть до разрушения образца [1]. Автором показано, что  подобный эффект можно описать в рамках варианта нелинейной теории наследственности Работнова Ю. Н., дополненной кинетическим уравнением со скалярным параметром повреждённости; таковой является теория ползучести, предложенная в [2], определяющие соотношения которой применительно к исследуемым материалам имеют следующий вид:

p(t)=k=1spkt,   pkt=λkakσ/σn2−pkt,   σt=σ0t1+ωt,   ωt=ασtpt,

с начальными условиямиp0=0, ω0=0. Здесьσ0t и σt — номинальное и истинное напряжения, соответственно; pt— деформация ползучести; pkt — составляющие деформации ползучести; s, λk, ak, n2, α, σ  — параметры модели, определяемые на основании экспериментальных кривых ползучести при σ0= const; ωt — скалярный параметр повреждённости, который полагается пропорциональным работе истинного напряжения на деформации ползучести и не совпадает с классическим параметром повреждённости Работнова. Это не противоречит утверждению Работнова о том, что «структурные параметры … вводятся … чисто формально» без рассмотрения «вопроса об их физическом значении» [3, стр. 224].

Дифференциальные уравнения приведённой выше модели были исследованы на устойчивость в смысле Ляпунова для случаев s=1, 2, 3 (трёх составляющих деформации ползучести достаточно для описания реальных материалов); в результате получен критерий асимптотической устойчивости. На модельных и экспериментальных данных было показано, что область устойчивости решений соответствует асимптотически ограниченной ползучести материала, а область неустойчивости отвечает появлению третьей стадии ползучести. Также установлена связь между условием потери устойчивости решением уравнений модели и началом расходимости численной итерационной процедуры его определения. Выполнен ряд расчётов, результаты которых удовлетворительно коррелируют с данными эксперимента.

Литература

- Белянкин Ф. П., Яценко В. Ф., Дыбенко Г. И. Прочность и деформативность слоистых пластиков. К: Наукова думка, 1964. 218 с.

- Радченко В. П., Саушкин М. Н. Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в упрочнённых конструкциях. М.: Машиностроение-1, 2005. 226 с.

- Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 752 с.