ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Шарифуллина Э.Р., Швейкин А.И., Волегов П.С.

Пермь, Россия

Одним из наиболее перспективных способов формования металлических изделий сложной формы является деформирование в условиях сверхпластичности (СП), позволяющее получать крупногабаритные детали высокого качества при относительно невысоких уровнях нагрузок на штампы. Эмпирическое определение рациональных технологических режимов является весьма ресурсоемким, в связи с чем актуальной является проблема разработки математических моделей, позволяющих описывать не только интегральные характеристики процесса, но и эволюционирующую структуру материала, которая, в конечном счете, и определяет качество изделия. При этом модели должны быть достаточно универсальными, позволять описывать как «обычное» упруговязкопластическое деформирование, так и режим СП и выход из него. Из существующих на сегодняшний момент наибольшим прогнозным потенциалом обладают многоуровневые модели, основанные на введении внутренних переменных и физических теориях пластичности [1–3]. Основной целью исследования и является создание такой модели, некоторые наиболее важные аспекты построения которой и полученные с помощью модели результаты составляют предмет предлагаемой работы.

Основное внимание на настоящем этапе уделено структурной сверхпластичности, которой обладают практически все поликристаллические материалы. В качестве базовой предлагается использовать разработанную ранее двухуровневую конститутивную модель неупругого деформирования поликристаллических материалов [1–3]; для описания механизма зернограничного скольжения, лидирующего при деформировании в режиме структурной сверхпластичности, вводится дополнительный (промежуточный между мезо- и макро) масштабный уровень. Трехуровневая модель  включает описания внутризеренного дислокационного скольжения, ротаций решеток и зернограничного скольжения. Для описания внутризеренного дислокационного скольжения используется закон Шмида, ротации решеток кристаллитов определяются по модели с учетом несовместности скольжения дислокаций в соседних кристаллитах [3], зернограничное скольжение описывается с помощью уравнений, учитывающих приток внутризеренных дислокаций, изменение структуры границы при реализации зернограничного скольжения и диффузионные процессы. Для связи масштабных уровней используются условия согласования [3].

С помощью разработанной модели проведен численный эксперимент на одноосное растяжение представительного объема поликристалла меди. Полученные результаты показывают важную роль зернограничного скольжения при описании процессов неупругого деформирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, № гос. регистр. 01201460535), грантов Президента РФ  №МК-4485.2014.1, МК-390.2013.1, Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №12-08-01052-а, 14-01-96008 р_урал_а).

Литература

- П.В. Трусов, В.Н. Ашихмин, П.С. Волегов, А.И. Швейкин. Определяющие соотношения и их применение для описания эволюции микроструктуры. Физическая мезомеханика. 2009, № 12, 3, с. 61 – 71.

- П.В. Трусов, В.Н. Ашихмин, А.И. Швейкин.  Двухуровневая модель упругопластического деформирования поликристаллических материалов. Механика композиционных материалов и конструкций. 2009, № 15, 3, с. 327 – 344.

- П.В. Трусов, А.И. Швейкин, Е.С. Нечаева, П.С. Волегов. Многоуровневые модели неупругого деформирования материалов и их применение для описания эволюции внутренней структуры. Физическая мезомеханика. 2012, № 15, 1, с. 33 – 56.