МГНОВЕННАЯ ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛА – НОВЫЙ ИНФОРМАТИВНЫЙ ПАРАМЕТР ОЦЕНКИ ФОРМЫ ДЕФЕКТА

Ринкевич А.Б., Перов Д.В., Немытова О.В.

Екатеринбург, Россия

Предложен метод оценки формы дефекта при ультразвуковом эхо-импульсном методе неразрушающего контроля. В качестве информативного признака определения типа дефекта используются значения мгновенной частоты ультразвукового импульсного эхо-сигнала, соответствующие определенным моментам времени в пределах длительности импульса. Оценка мгновенной частоты проводится на основе специально разработанного алгоритма, построенного с использованием непрерывного вейвлетного преобразования. Результаты измерения мгновенной частоты представляются в виде безразмерных параметров – нормированных девиаций частоты, определенных в трех точках (в максимуме огибающей и в точках на фронте и срезе импульса, где амплитуда огибающей равна половине ее максимального значения) [1]. Их совместное использование позволяет уверенно отличать друг от друга, в частности, эхо-сигналы, отраженные от плоскостных дефектов, выходящих на поверхность объекта контроля, от отражателей другого типа.

Проведен сравнительный анализ частотных параметров эхо-сигналов от искусственных отражателей различной формы и от естественных дефектов. Проверка выработанного критерия оценки формы отражателя была выполнена с использованием всех основных видов искусственных отражателей, используемых в ультразвуковом контроле для настройки чувствительности и зоны контроля. Данные, полученные на искусственных плоскостных отражателях, подтверждаются данными, полученными на естественных дефектах в сварных швах. Результаты классификации, полученные с использованием критерия оценки мгновенной частоты, подтверждены томографическим методом [2]. Измерения проводились с использованием линейных фазированных антенных решеток с электронным сканированием луча, а также одиночных пьезоэлектрических преобразователей. В отличие от томографии, предложенный способ позволяет определить тип дефекта с использованием стандартной аппаратуры, используемой в ультразвуковой дефектоскопии.

Разработана методика ультразвукового контроля изделий из жаропрочных сплавов. Показано, что при правильном выборе схемы прозвучивания и параметров контроля можно добиться хорошей выявляемости скрытых дефектов в изделиях из моно– и поликристаллических жаропрочных сплавов [3].

Выполнен теоретический анализ частотных параметров эхо-сигнала на выходе приемного преобразователя при его взаимодействии с акустической волной с криволинейным волновым фронтом. Построенная аналитическая модель объясняет, как мгновенная частота зависит от формы отражателя, и подтверждает возможность использования мгновенной частоты в качестве информативного признака оценки типа отражателя. Расчеты показали, что обусловленные кривизной волнового фронта фазовые сдвиги между значениями акустического поля в различных точках апертуры приемного преобразователя приводят к изменению амплитуды каждой спектральной компоненты импульсного сигнала на выходе преобразователя по сравнению с ее исходным значением.

Литература:

- О.В. Немытова, А.Б. Ринкевич, Д.В.Перов. Использование оценки мгновенной частоты для классификации эхо-сигналов от различных отражателей. Дефектоскопия.  2012, № 1, с. 46-61

- О.В. Немытова, А.Б. Ринкевич, Д.В. Перов. Сравнительная классификация дефектов с использованием методов ультразвуковой томографии и оценки мгновенной частоты эхо-сигнала.  Дефектоскопия. 2013, №6, с. 3-12

- A.B. Rinkevich, N.N. Stepanova, D.P. Rodionov, D.V. Perov, O.V. Nemytova. Ultrasonic testing of objects made of heat-resistant nickel-based alloys, single and polycrystalline components. Insight. 2011, No.53, p. 598-602