ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ УПОРЯДОЧЕННЫХ ПРОСЛОЕК МИКРОДЕФЕКТОВ НА СНИЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ

Пудов В.И., Драгошанский Ю.Н.

Екатеринбург, Россия

В современных высоко электротехнических сталях (сплав Fe-3%Si) с ребровой кристаллографической текстурой (110)[001] намагниченность отдельных зёрен располагается вдоль осей легчайшего намагничивания [001] под малыми углами к поверхности ленты. Это приводит к  малым магнитным полям рассеяния, широким полосовым 180º доменам, большим скоростям движения доменных границ и высоким магнитным потерям при перемагничивании материала. Эффективным способом уменьшения размеров доменов и магнитных потерь в сталях является введение системы упорядоченных магнитоструктурных зон (МЗ), в частности локальной лазерной обработкой – ЛЛО [1]. Эти зоны термической деформации, расположенные поперёк оси текстуры, приводят к снижению магнитных потерь в сильной зависимости от степени совершенства кристаллографической текстуры сплава.

В работе на электротехнических сталях исследованы механизмы ЛЛО, условия оптимизации ширины доменов для достижения минимума магнитных потерь, возможности активного контроля эффекта ЛЛО при движении ленты в технологическом цикле её производства, а также сохранения эффекта ЛЛО после вырезки и отжига элементов магнитопровода.

В образцах стали высших марок 3408, 3409 с размерами кристаллических зёрен 4 – 40 мм установлена возможность введения МЗ в готовый материал с магнитоактивным электроизоляционным покрытием, практически без его разрушения. Покрытия на основе бор содержащего алюмо-фосфата [2] с коэффициентом теплового расширения КТР = (4 – 8)·10-6 град-1, меньшим, чем у стали (13·10-6 град -1), растягивая сталь, вызывает уменьшение ширины основных 180° доменов, объёма замыкающих 90° доменов и магнитных потерь на 5 – 8%. Эффект существенно зависит от адгезии покрытия к металлу.

Дальнейшее снижение магнитных потерь обеспечивает введение лазерных МЗ с микронеоднородностями из слабомагнитных частиц. Показано, что наряду с измельчением доменов, ЛЛО создаёт внутренние остаточные напряжения разного знака ~ 0,5 – 1,0 кГ/мм2, а микронеоднородности в МЗ позволяют сохранять малую ширину доменов и магнитных потерь после вырезки и отжига элементов магнитопровода. Величина снижения полных магнитных потерь при ЛЛО стали с покрытием составляет 16 –22% на образцах  толщиной 0,27 – 0,30 мм марок 3408-3409 (индукция В800 =1,91 – 1,93 Тл). Показано, что эффект двух последовательных воздействий – нанесение покрытия и лазерная обработка, превышает эффект каждого из них и почти аддитивен для материала с высокой степенью совершенства кристаллографической текстуры, аналогично воздействию комплекса термомагнитной и лазерной обработок [3]. Показано, что этот термостабильный ЛЛО-эффект снижения полных магнитных потерь происходит за счёт уменьшения их вихретоковой составляющей на 28 – 32 % [4, 5].

Созданные средства контроля локальной лазерной обработки показывают эффективность их применения. Работа поддержана УрО РАН (проект 12-У-2-1018).

Литература

- Б.К. Cоколов, Ю.Н. Драгошанский. Структурные барьеры и снижение магнитных потерь в анизотропных электротехнических сталях. ФММ, 1991, 73, №1, с.92-102.

- Т.А. Ханжина, Ю.Н. Драгошанский, В.Г. Бамбуров и др. Раствор для нанесения электроизоляционных покрытий на сталь и способ его получения. Авт свид.СССР № 1608243, 1990, Бюл. № 43.

- Ю.Н. Драгошанский, В.И. Пудов, В.В. Губернаторов. Комплексные термомагнитная и лазерная обработки электротехнических материалов. ФММ, 2011, 111, №.5, 486-492.

- В.И. Пудов, Ю.Н. Драгошанский. Патент RU № 2501866, 2013, Бюл.№ 35.

- В.И. Пудов, Ю.Н. Драгошанский. Доклады РАН, серия техн. физика,2013, т. 453, № 2, с. 159-161.