АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА АД0 ПРИ ОКОЛОСОЛИДУСНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Коновалов А.В.1, Смирнов А.С.1, Черномас В.В.2, Субачев Ю.В.1, Севастьянов Г.М.2

1Екатеринбург, Россия; 2Комсомольск-на-Амуре, Россия

Обработка металлических материалов в твердожидком состоянии является относительно новым методом производства изделий сложной формы. Данный метод был предложен в 70-е годы прошлого столетия, на основе обнаруженного эффекта тиксотропии металлических материалов, находящихся в твердожидком состоянии и обладающих глобулярной микроструктурой. Основным преимуществом тиксотропного производства изделий является возможность сплава в данном состоянии заполнять сложные формы при относительном небольшой силе деформирования.

В работе исследовано сопротивление деформации алюминиевого сплава АД0 при деформировании в интервале подсолидусных температур 540–640 С и скоростей деформаций 0,06–1,2 с-1. Установлено, что сопротивление деформации увеличивается с ростом степени деформации, что может объясняться активным прохождением динамического возврата, который препятствует началу динамической рекристаллизации. В диапазоне температур 560 – 640 С у сплава наблюдается аномальное поведение кривой сопротивления деформации, выражаемое в обратной скоростной зависимости сопротивления деформации от скорости деформации. Результатом такого поведения может служить барьерный эффект блокирования свободных дислокаций примесными атомами внутри диапазона скоростей деформаций 0,06 – 0,1 с-1.

Работа выполнена в рамках Программы межрегиональных и межведомственных фундаментальных исследований УрО РАН, интеграционный проект институтов ИМАШ УрО РАН (проект 12-С-1-1016) и ИМиМ ДВО РАН (проект 12-II-УО-03-005).