ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Глущенков В.С., Архипова Н.А.

Самара, Россия

Для расчета эффективных модулей упругости воспользуемся соотношениями для матричных композиционных материалов с шаровыми включениями [1]:

,	,     (1)

, .

Здесь – сдвиговые и объёмные модули упругости (эффективные, материала матрицы и материала включений соответственно) и коэффициент Пуассона материала матрицы, – объёмные концентрации материала матрицы и включений, .

Рассмотрим композиционный материал, состоящий из упругого связующего материала, наполненного абсолютно жёсткими включениями (, Ks→∞, s=1, 2, ..., n). Считая, что , получим приближённые соотношения для эффективных модулей:

, , c=s=1ncs,			(2)

где  – предельная объемная концентрация включений.

Эффективный модуль деформации вычисляется по формулам , (2) при . Результаты расчета относительного модуля деформации композиции эпоксидный полимер–кварцевый песок в сравнении с экспериментальными данными [2] приведены на рисунке 1.

|  | Рис. 1. Зависимость относительного модуля деформации эпоксидного полимера от объёмного содержания кварцевого песка – ■ и молотого кварцевого песка – ▲. |
| --- | --- |

Литература

- В.С. Глущенков. Макроскопические свойства деформирования нелинейных матричных многокомпонентных композиционных материалов, хаотически армированных эллипсоидальными включениями. В кн. Неоднородные материалы и конструкции. Избранные труды Всероссийской конференции по проблемам науки и технологий. М: РАН. 2013, с. 71 – 94.

- А.Н. Бобрышев, В.С. Козицын, Р.И. Авдеев, В.Н. Козомасев, С.В. Курин. Оценка модуля деформации дисперсно-наполненных полимерных композитов. Пластические массы. 2003, №3, с. 20 – 23.