Экспериментальное и теоретическое исследование влияния растяжения на релаксацию остаточных напряжений в поверхностно упрочненных цилиндрических образцах

из сплава ЖС6КП

Саушкин М.Н., Радченко В.П., Смыслов В.А.

Самара, Россия

Выполнено экспериментальное и теоретическое исследование влияния растягивающей нагрузки на релаксацию остаточных напряжений в упрочнённом цилиндрическом образце из сплава ЖС6КП в условиях ползучести при температуре 800 °С. Экспериментально исследовано распределение осевой компоненты тензора остаточных напряжений по глубине упрочнённого слоя после процедуры упрочнения пневмодробеструйной обработкой микрошариками и после ползучести в течение 50 и 200 часов при действии растягивающей нагрузки в 150 и 250 МПа. Выполнен детальный теоретический анализ поставленной задачи.

Получены поля распределения осевых, окружных и радиальных компонент тензоров остаточных напряжений и пластических деформаций. В частном случае наблюдается соответствие расчётных и экспериментальных значений остаточных осевых напряжений для всех режимов нагружения. Экспериментально и теоретически показано, что при небольших значениях растягивающей нагрузки наблюдается замедление скорости релаксации остаточных напряжений по сравнению со случаем чистой термоэкспозиции (температурной выдержке при растягивающей нагрузке), а при увеличении интенсивности нагрузки скорость релаксации напряжений становится большей по сравнению с вариантом термоэкспозиции.

Таким образом, релаксация остаточных напряжений в поверхностно упрочнённом слое цилиндрического образца при действии растягивающей нагрузки в условиях ползучести носит сложный характер и, во-первых, определяется начальным напряжённо-деформированным состоянием после процедуры упрочнения, во-вторых, носит «немонотонный» характер в зависимости от величины и длительности растягивающей нагрузки.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Код проекта: 1151.