МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гладковский С.В.

Екатеринбург, Россия

Слоистые металлические композиционные материалы (СМКМ) благодаря возможности получения уникального комплекса физико-механических и служебных свойств в настоящее время находят все более широкое техническое применение. Однако сведения о механическом поведении данных материалов в сложных температурно-силовых условиях нагружения с учетом возникновения и развития опасных дефектов в виде усталостных трещин достаточно фрагментарны, что в значительной мере ограничивает возможность их использования в элементах конструкций и изделиях ответственного назначения. В связи с этим в работе рассмотрены особенности механического поведения и принципы формирования характеристик прочности, пластичности, ударной вязкости и сопротивления разрушению СМКМ на основе низкоуглеродистых сталей 20, 08кп, 09ГС, 006/IF 12Х18Н10Т, титана и интерметаллида Al3Ti, меди М1, алюминия и его сплавов, включая функциональные композиты с прослойками из смеси порошков алюминия и карбида бора. Для получения исследуемых композиционных материалов использовались методы сварки взрывом, давлением и накопительной горячей прокатки.

Показано, что в СМКМ удается получить более высокий комплекс механических свойств по сравнению с исходными материалами, который определяется уровнем прочности и пластичности составляющих, конструкцией композита (толщиной, порядком чередования и  прочностью соединения слоев), а также эволюцией микроструктуры слоев композита в процессе его получения методами деформационно-термического воздействия. Выявлено различие в диаграммах растяжения изученных композитов по сравнению с исходными материалами и показана возможность прогнозирования их прочностных свойств с использованием моделей одинаковых деформаций или напряжений [1] в зависимости от ориентации оси растяжения/сжатия относительно плоскости соединения слоев. К характерным для СМКМ особенностям механического  поведения при ударных испытаниях, можно отнести их высокое сопротивление динамическому разрушению, оцениваемое по значениям ударной вязкости (KCV, KCU) и динамической трещиностойкости (Jid), при ориентации фронта роста трещины перпендикулярно границе раздела слоев (по «тормозящему» типу). При этом полного разрушения всех слоев композита, как правило, не происходит, а значения работы распространения трещины (Ар) существенно превышают величину работы зарождения трещины (Аз). На примере сталеалюминиевых композитов показано, что пластифицирующее действие тонких прослоек  Al- сплава и диссипация энергии разрушения при отклонении фронта трещины на межслойных границах способствуют сохранению высоких значений KCV и Jid вплоть до температуры жидкого азота.

На основании анализа результатов механических испытаний и изучения микростроения изломов выявлены аналогии и различия в развитии процессов роста трещин в слоистых композитах и многослойных однородных материалах при динамическом и циклическом нагружении.

Работа выполнена при частичной поддержке Проекта УрО РАН № 13-1-017-ЯЦ и Программы Президиума РАН № 25 с использованием оборудования ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН.

Литература

- Мартин Дж. Микромеханизмы дисперсионного твердения сплавов. Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1983.- 167 с.