ВЛИЯНИЕ УПРУГОГО РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) НА ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ДВУСЛОЙНОГО ФЕРРОМАГНЕТИКА, СОСТАВЛЕННОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ С МАГНИТОСТРИКЦИЕЙ РАЗНЫХ ЗНАКОВ

Горкунов Э.С., Субачев Ю.В., Поволоцкая А.М., Задворкин С.М.

Екатеринбург, Россия

Изделия и элементы конструкций из композиционных материалов, имеющие в своем составе компоненты с различными физико-механическими свойствами, используются во многих отраслях промышленности. К ним относятся изделия с поверхностным упрочнением, сварные соединения, биметаллические изделия и прочие.

Перспективность использования магнитных методов диагностики состояния, в том числе напряженно-деформированного, композиционных материалов была показана еще в работах 40-х годов прошлого столетия. Однако проблема диагностики деталей машин и элементов металлоконструкций, изготовленных из таких материалов, до сих пор не решена, в том числе из-за неполного понимания роли магнитоупругого эффекта в формировании магнитных свойств композиционных материалов, а также вклада каждого компонента в его магнитные характеристики.

Различия в механических свойствах составляющих композиционных материалов под действием приложенной нагрузки приводят к различному напряженному состоянию каждого из компонентов. Когда составляющие композиционного материала представляют собой, к примеру, сплавы на основе железа (стали), возможна такая ситуация, что при одной и той же деформации магнитострикции компонентов будут иметь противоположные знаки. В такой постановке задачи вклад отдельных компонентов в магнитные свойства композиционного материала в литературе рассмотрен не был.

В докладе представлены результаты исследования закономерностей поведения ряда магнитных характеристик, в том числе магнитострикции, материалов армко-железа, магнитострикция которого в ненагруженном состоянии положительна, и никеля, магнитострикция которого отрицательна, а также модельного двуслойного материала, составленного из них, при упругом деформировании одноосным растяжением (сжатием).

Измерения магнитных характеристик проведены как в условиях замкнутой магнитной цепи, так и с применением накладных преобразователей вдоль и поперек направления приложения нагрузки. При выполнении измерений на композиционном материале приставные преобразователи и тензодатчики были размещены со стороны каждой его составляющей.

В работе установлен характер изменения магнитострикции составного образца Fe-Ni при увеличении приложенных растягивающих и сжимающих напряжений. Отмечено, что на деформационное поведение полевых зависимостей магнитострикции составного образца, измеренных со стороны одной составляющей, существенное влияние оказывает вторая, удаленная от измерительного устройства составляющая.

Показано, что для оценки напряженного состояния двуслойного материала, составляющие которого обладают магнитострикцией разных знаков, предпочтительнее использовать в качестве информативного параметра среднеквадратичные значения напряжения, измеренные как вдоль, так и поперек направления нагружения, при этом расположение датчика должно быть со стороны слоя, обладающего отрицательной магнитострикцией.

При выполнении настоящей работы было использовано оборудование ЦКП “Пластометрия” при ИМАШ УрО РАН.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы УрО_25П (проект № 12-П-1-1027 и проект № 12-Т-1-1010), междисциплинарного проекта с ИОС УрО РАН им. И.Я. Постовского и ИПХЭТ СО РАН № 12-М-123-2045, гранта РФФИ № 13-01-00732.