Влияние механических напряжений на структуру и магнитные свойства высокопрочных азотсодержащих сталей

1Путилова Е.А., 1Задворкин С.М., 1Горкунов Э.С., 2Калинин Г.Ю.,

2Мушникова С.Ю.,  2Фомина О.В.

1 Екатеринбург, Россия; 2 Санкт-Петербург, Россия

Постоянно повышающиеся требования по обеспечению долговечности и надежности деталей и элементов конструкций, эксплуатируемых в таких отраслях промышленности как судостроение, топливно-энергетический комплекс и т.п., приводят к развитию и внедрению современных технологий, созданию сталей и сплавов, обладающих одновременно высоким уровнем прочностных, пластических характеристик и коррозионной стойкостью. В последние десятилетия ведется интенсивная разработка и использование сталей с повышенным содержанием азота – высокоазотистых сталей (ВАС, международное обозначение «HNS – high nitrogen steels»), обладающих многими из вышеперечисленных свойств и позволяющих добиться требуемого уровня свойств при сравнительно низком содержании дорогостоящих легирующих элементов, таких как никель, молибден и др.

Во многих случаях одним из важных требований является стабильность структуры, фазового состава и магнитных характеристик конструкционных материалов при силовом воздействии. В связи с этим возникает необходимость диагностики изменений, происходящих в изделиях из подобных материалов в процессе изготовления и эксплуатации, и актуальной является задача разработки методик неразрушающего контроля для оценки текущего состояния деталей машин и элементов конструкций из высокоазотистых сталей.

В докладе приведены результаты исследования влияния приложенных нормальных и касательных напряжений, а также их комбинации на структуру, фазовый состав и магнитные свойства трех марок ВАС. Две из исследованных сталей в исходном состоянии обладали аустенитной структурой и проявляли диамагнитные свойства. При исследовании образцов из этих сталей на упругопластическое растяжение, кручение и их комбинацию увеличения магнитной проницаемости не было зафиксировано, что свидетельствует об отсутствии магнитно-упорядоченной фазы в исследуемых сталях.

Третья сталь, как было установлено по результатам рентгеноструктурного анализа, имела в своем составе 5% δ-феррита, что обуславливало проявление ферромагнитных свойств. Для аустенитно-ферритной стали было показано, что при напряжениях, не превышающих значение предела текучести при одноосном растяжении и кручении, такие магнитные характеристики как коэрцитивная сила, остаточная индукция, максимальная магнитная проницаемость изменяются монотонно. Это позволяет использовать их в качестве параметров при оценке изменений, происходящих при изготовлении и эксплуатации деталей и элементов конструкции из ВАС аустенитно-ферритного класса.

Исследованные в работе азотсодержащие стали продемонстрировали стабильность фазового состава, а стали аустенитного класса и магнитных свойств при различных условиях нагружения. Следовательно, их можно рекомендовать для изготовления деталей и элементов конструкций, требующих низкой намагниченности и высокой стабильности магнитных характеристик при силовом воздействии.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 14-08-31313-мол_а, а также программ УрО РАН 12-1-2-011-Арктика и 13-1-018-ПРО. При выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия».