ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕМ (СЖАТИЕМ), КРУЧЕНИЕМ И ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НА МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБНОЙ СТАЛИ

Горкунов Э.С.1, Задворкин С.М.1, Мушников А.Н.1, Якушенко Е.И.2

1Екатеринбург, Россия; 2Санкт-Петербург, Россия

Исследовано влияние упругой деформации растяжением/сжатием, кручением, внутренним давлением и их комбинациями на магнитные характеристики трубной стали 09Г2С. Установлено, что в случаях сжатия, кручения и воздействия внутренним давлением коэрцитивная сила, остаточная индукция и максимальная магнитная проницаемость однозначно зависят от напряжений. Немонотонность зависимостей магнитных характеристик от растягивающих напряжений обусловлена сменой знака магнитострикции. Под действием растягивающих напряжений прикладываемое магнитное поле, в котором магнитострикция становится отрицательной, уменьшается. При комбинировании растяжения/сжатия с кручением действие касательных напряжений ослабляет влияние нормальных напряжений на магнитные характеристики. В случае комбинации всех трех видов нагружения увеличение внутреннего давления приводит к росту коэрцитивной силы, снижению остаточной индукции и максимальной магнитной проницаемости. При этом характер зависимостей магнитных характеристик от комбинации двух других видов нагружения не меняется. По результатам измерений построена зависимость интенсивности напряжений от коэрцитивной силы при различных значениях параметра Лодэ, который характеризует вид напряженного состояния объекта.