РОЛЬ СТРУКТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ NiCrBSi ПОКРЫТИЙ

Соболева Н.Н., Макаров А.В., Малыгина И.Ю., Осинцева А.Л., Юровских А.С.

Екатеринбург, Россия

Нанесение покрытий методом лазерной наплавки является современным способом упрочнения, повышения износостойкости, а также восстановления изношенных поверхностей деталей машин. Широкое применение для восстановления изношенных поверхностей изделий находят покрытия на хромоникелевой основе. Сплавы системы NiCrBSi наряду с отличными технологическими свойствами имеют хорошие характеристики в условиях абразивного износа, коррозии и повышенных температур [1].

Матричной фазой таких покрытий является твердый раствор на основе Ni, богатый Fe и Si [1]. Кроме того, покрытия содержат фазу Ni3B, являющуюся результатом взаимодействия между B и Ni в условиях быстрого нагрева и охлаждения. Высокая твердость и сопротивление абразивному изнашиванию достигаются за счет формирования в структуре покрытий твердых карбидов и боридов хрома [2]. При этом с увеличением отношения Cr/C карбид Cr23C6 формируется легче, чем карбид Cr7C3 [3].

В работе установлена возможность повышения прочностных и трибологических характеристик NiCrBSi покрытий ПГ-СР2 и ПГ-10Н-01 за счет изменения содержания углерода, хрома и бора в наплавляемом порошке. Наличие более крупных и твердых упрочняющих фаз (Cr7C3, CrB) при увеличении легированности NiCrBSi покрытий обеспечивает повышенную твердость и износостойкость покрытия ПГ-10Н-01 с упрочняющими фазами Cr7C3, CrB (твердостью  HV=1600-2300) по сравнению с покрытием ПГ-СР2 с упрочняющей фазой Cr23C6 (твердостью HV=1000-1100).

Установлена возможность формирования композиционных покрытий NiCrBSi–TiC с повышенной твердостью и абразивной износостойкостью проведением газопорошковой лазерной наплавки с добавлением в наплавляемый NiCrBSi порошок марки ПГ-СР2 порошка карбида титана TiC в количестве 15 и 25 % масс., что обусловлено присутствием в основе композиционных покрытий крупных частиц TiC (HV=2500–2900).

Обнаружен эффект повышения твердости и износостойкости хромоникелевых покрытий, полученных лазерной наплавкой, при высокотемпературном (1000-1075 °С) отжиге, обусловленный формированием высокопрочного каркаса из крупных карбидных и боридных частиц. Данный комбинированный способ получения износостойкого хромоникелевого покрытия обеспечивает сохранение повышенных уровней твердости и износостойкости покрытий в условиях нагрева до 950 °С [4].

Показано, что фрикционная обработка покрытия ПГ-СР2 индентором из мелкодисперсного кубического нитрида бора на воздухе при коэффициенте трения f=0,25 формирует наноструктурированный поверхностный слой толщиной 5–7 мкм.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта №12-П-1-1027 по программе Президиума РАН №25, проекта №12-Т-1-1010 по программе ОЭММПУ РАН № 13 и проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН №14-1-НП-139.

Литература

- С. Navas, R. Colaco, J. De Damborenea, R. Vilar. Abrasive wear behavior of laser clad and flame sprayed-melted NiCrBSi coatings. Surface and Coatings Technology. 2006, Vol. 200, pp. 6854 – 6862.

- C. Sudha, P. Shankar, R.V. Subba Rao, R. Thirumurugesan, M. Vijayalakshmi, Raj. Baldev. Microchemical and microstructural studies in a PTA weld overlay of Ni–Cr–Si–B alloy on AISI 304L stainless steel. Surface and Coatings Technology. 2008, V. 202, I. 10, pp. 2103–2112.

- Q. Li, D. Zhang, T. Lei, Ch. Chen, W.Chen. Comparison of laser-clad and furnace-melted Ni-based alloy microstructures.  Surface and Coatings Technology. 2001, Vol. 137, pp. 122–135.

- А.В.Макаров, Н.Н.Соболева, И.Ю.Малыгина, А.Л.Осинцева. Способ получения теплостойкого покрытия. Патент РФ № 2492980. МПК В23К26/34, В23К26/14. Опубл. в БИМП. 2013, № 26.