ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ

Малашенко В.В., Малашенко Т.И.

Донецк, Украина

- Высокоскоростная пластическая деформация является одним из эффективных методов улучшения механических свойств кристаллов. Такая деформация имеет место, в частности, при ударно-волновом  воздействии на металлы, при воздействии на кристаллы лазерными импульсами высокой мощности и при использовании метода динамического канального углового прессования. В ходе этих процессов скорость пластической деформации достигает значений  [1], а изменение механических свойств кристаллов определяется главным образом движением дислокаций и их взаимодействием с элементарными возбуждениями кристалла и потенциальными барьерами, создаваемыми различными дефектами структуры. Механизм диссипации при динамическом взаимодействии со структурными дефектами заключается в необратимом переходе кинетической энергии дислокации в энергию ее изгибных колебаний в плоскости скольжения [2–4]. Этот механизм весьма чувствителен к виду спектра дислокационных колебаний. При высокоскоростной деформации плотность дислокаций достигает весьма больших значений, а взаимодействие дислокаций между собой приводит к перестройке дислокационного спектра, что в свою очередь облегчает преодоление дислокациями различных точечных дефектов (примесей, междоузельных атомов, вакансий). В результате примесный вклад в величину деформирующих напряжений снижается. Этот вклад может быть описан следующим выражением

где  – скорость деформации,  – безразмерная концентрация дефектов,  – плотность дислокаций. Сильное взаимодействие дислокаций между собой создает щель в дислокационном спектре, что затрудняет возбуждение этих колебаний и снижает энергетические потери при прохождении  точечных дефектов.

Оценим плотность дислокаций, при которой рассматриваемый динамический эффект может быть существенным. Поскольку характерная скорость , получим, что для типичных значений m, m/s  плотность дислокаций по порядку величины . Такие плотности дислокаций достигаются при высокоскоростной деформации, создаваемой ударно-волновым нагружением и динамическим канальным угловым прессованием. Выполним оценку вклада точечных дефектов в величину деформирующих напряжений. Для типичных значений Pa, m/s, , m, , , ,  получим , т.е. вклад примесей может составлять десятки процентов.

Проведенный анализ показывает, что при высокоскоростной деформации, с одной стороны, точечные дефекты способны оказывать существенное влияние на процесс пластической деформации, с другой стороны, рост плотности дислокаций снижает это влияние.

Литература

- J. Lee, D. Veysset, J. Singer, M. Retsch, G. Saini, T. Pezeril, K. Nelson, E. Thomas. Nature Communications. 2012, N 3, 1164 с.

- В.В. Малашенко, Н.В. Белых. ЖТФ. 2013, т. 83, № 12, с. 149 – 151.

- В.В. Малашенко, Н.В. Белых. ФТТ. 2013, т. 55, № 3, с. 504 – 506.

- V.V.  Malashenko. Physica B: Phys. Cond. Mat. 2009. V. 404, № 2. р. 3890 – 3892.