РАСШИРЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ В СЖИМАЕМОМ МАТЕРИАЛЕ ВНУТРИ ЖЕСТКОЙ ПРЕСС-ФОРМЫ

Бородин Е.М., Фризен В.Э., Двойников Д.А.

Екатеринбург, Россия

Предметом данной работы является численное моделирование расширения сферической полости в сжимаемом материале, находящемся внутри жесткой пресс-формы. Эта задача возникла при разработке установки электроимпульсного прессования тиглей из иридиевого порошка в связи с необходимостью оценки удельной мощности деформации. Однако возможность проведения экспериментов ограничена высокой стоимостью материала.

С учетом сферической симметрии задача сводится к уравнениям неразрывности и сохранения импульса:

ρvr,r+2vrr=−dpdt,σrr,r+2(σrr−σθθ)r=−dvrdt. 								(1)

Принималось условие пластичности в форме Мизеса-Шлейхера:

σrr−σθθ=f2(p),

где p – среднее нормальное напряжение. Определяющие соотношения приняли по модели С.С. Григоряна:

p=f1(ρ,ρ0)=Kρρ0−1,f2(p)=Y+μp.

Геометрия задачи: внутренний радиус сферы в нулевой момент времени R0=6 мм, радиус жесткой внешней сферыR1=10мм. Граничные условия: скорость на внешней границе vr(r=R1)=0, на внутренней границе задается плотность, пересчитываемая из напряжения σrr по формулам. Предполагалось при этом, что σrr(r=R0,t)=G(t).

Система уравнений (1) решалась методом Куранта-Изаксона-Риса. Рассматривались случаи, когда G(t) представляла собой: 1) функцию Хевисайда и 2) пилообразную последовательность импульсов. Константы модели подбирались по экспериментальным данным Иванова В.В.

По виду переходной функции установлено, что скорость перемещения внутренней стенки в области изображений по Лапласу можно представить звеном с передаточной функций вида:

W(s)=T0s+1T12s2+T2s+1.

Кроме того, было установлено, что использование последовательности импульсов меньшей амплитуды позволяет снизить требуемую мощность и получить более равномерное уплотнение порошка по толщине стенки.

Таким образом, установлен качественный вид обыкновенного дифференциального уравнения, связывающего скорость внутренней стенки (и удельной мощности), что упростит далее оптимизационные расчеты и позволит строить упрощенные модели процесса с помощью подхода, основанного на применении моделей локального взаимодействия [1].

Литература

- В.Г. Баженов, В.Л. Котов. Математическое моделирование нестационарных процессов удара и проникания осесимметричных тел и идентификация свойств грунтовых сред. М.: Физматлит. 2011.