ФИНИШНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ С НАНОДИСПЕРСНЫМИ

ТРИБОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Королева Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

Для развития прецизионного машиностроения требуется качественная обработка поверхности металлов с получением шероховатости менее 0,005 мкм, что гарантирует необходимые эксплуатационные характеристики, надежность приборов и аппаратов. Например, элементы качения в подшипниковых системах ракет для высокой надежности должны иметь наношероховатую поверхность. В электронике полирование с получением наношероховатой поверхности существенно определяет последующие процессы эпитаксии и нанесения различных слоев: диэлектрических, отражающих, пропускающих, проводящих. Переход от субмикронных к нанометрическим размерам топологических элементов в оптоэлектронике является необходимым этапом разработки новых приборов с применением поверхностных слоев толщиной 5-15 нм и минимальным геометрическим рельефом.

Применение абразивных материалов на основе нанодисперсных трибохимически активных  твердых растворов оксидов алюминия и железа с кристаллической структурой корунда и гематита изменяет процесс полирования от чисто механического к механохимическому. Это обеспечивает получение наношероховатой поверхности при  сокращении количества доводочных операций полирования. Под воздействием трения в присутствии трибохимически активного абразивного материала происходит быстрое окисление поверхностного слоя металла с образованием оксидного слоя, который легко удаляется с поверхности. Одновременно идет выглаживание поверхности. Скорость и качество полирования зависят от процесса трибохимической реакции взаимодействия абразивного материала с поверхностью [1].

Применение твердых растворов оксидов переходных металлов дает эффект химического воздействия на поверхность, поскольку эта система является неравновесной и химически активной. Поскольку абразивный материал имеет среднюю твердость по шкале твердости, поэтому в процессе полировании не наблюдается деформация поверхности, оставляющей после полирования  рисок, вмятин и т.д. Твердые растворы оксидов алюминия и железа, получаемые из гидроксокарбонатных комплексов, обладает высокой полирующей способностью в процессе финишного полирования закаленной стали ШХ-15 и обеспечивает до Ra 0,005 мкм, что объясняется повышенной трибохимической активностью. Однако мягкие металлы и сплавы, как медь, латунь, алюминий и более стойкие к окислению, как титан, таким абразивным материалом полируются с менее эффективной производительностью. Модифицирование оксидами элементов IV, VI и VII групп  твердых растворов оксидов алюминия и железа увеличивает производительность полирования таких металлов и одновременно позволяет получить наношероховатую поверхность [2].

Литература

- L.F. Koroleva. Final Polishing of Metals to Obtain Nanoroughened Surface. Nanotechnologies in Russia. 2012, V. 7, № 1–2, pp. 67-75.

- L. F. Koroleva. Final Polishing of Metals to Obtain Nanoroughened Surface with nanoparticulate complex oxides of aluminum and iron. Chapter 6. In Book: Recent Advances in Abrasives Research P.286, Ed. Prof.  Dirk Bähre. Nova Science Publishers. 2013, pp.173-211. ISBN: 978-1-62808-566-2. (USA).