ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИТЕЙ И ТКАНЕЙ КАК АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Темерова М.С., Вильдеман В.Э., Лобанов Д.С.

Пермь, Россия

Разработка композиционных материалов и изделий из них вызвала необходимость проведения фундаментальных исследований свойств волокон и нитей, а также тканей при различных активных внешних воздействиях. Сложности проектирования таких материалов дали основу для развития вопросов о механическом поведении текстильных структур, характеризующих взаимосвязь между структурой и свойствами материалов.

В работе проведен анализ методических вопросов испытаний нитей и тканей, которые являются армирующими элементами композиционных материалов. Испытания образцов из кремнеземной ткани КТ-11-ТОА и стеклянных нитей проводились на испытательной электромеханической системе Instron 5965 и электромеханическом стенде-копре Ceast  9350. Также для получения более точных результатов использовался бесконтактный видеоэкстензометр AVE, позволяющий определять деформации на образце [1].

Был проведен комплекс испытаний образцов лент из стеклоткани и нитей на статическое растяжение, ударное растяжение, вытягивание нити из полотна ткани. В результате испытаний на одноосное растяжение лент стеклоткани были построены аппроксимации диаграмм деформирования, построенные по данным полученным при помощи встроенного датчика перемещений и данных, полученных при помощи бесконтактного видеоэкстензометра AVE, получены основные механические характеристики. По результатам испытаний нитей на одноосное растяжение построены диаграммы деформирования, была спрогнозирована прочность ленты тканого материала, получено распределение плотности вероятности экспериментальных данных и аппроксимация функции распределения по закону Вейбула–Гнеденко. Из испытаний лент на ударное растяжение было получено распределение плотности вероятности экспериментальных данных и построена аппроксимация функции по закону Вейбула–Гнеденко, построена диаграмма деформирования, получены основные механические характеристики. При вытягивании нити из полотна была построена диаграмма зависимости напряжения от перемещения.

Испытания тканых материалов требуют решения дополнительных методических вопросов, таких как закрепление образца, нанесение специальных меток для видеоэкстензометра, определение толщины образца и др.

Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием результатов работ по гранту Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 года.

Литература

- Д.В. Голубков. Моделирование свойств композиционного текстильного материала медицинского назначения. Вестник КГТУ. 2006, №13.

- В.Э. Вильдеман, Т.В. Третьякова, Д.С. Лобанов. Учёт жёсткости нагружающей системы при испытаниях полунатурных образцов крупноячеистого композиционного материала. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2012, № 2, с. 34 – 49.

- Д.С. Лобанов, М.С. Темерова. Особенности квазистатических испытаний нитей и тканей. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2013, № 2, с. 96 – 109.