ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАМНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Смирнов С.В.1, Коновалов Д.А.1, Паршин С.В.1, Выскребенцев С.В.1, Перунов Е.Н.1,

Дегтярь В.Г.2, Калашников С.Т.2

1 Екатеринбург, Россия; 2Миасс, Россия

Остаточные напряжения, возникающие в деталях машин (а в особенности, в тяжелонагруженных силовых конструкциях) способны в значительной степени влиять на их надежность. Сложность физико-технических процессов изготовления детали делает чрезвычайно затруднительным аналитическое определение величины и схемы распределения остаточных напряжений по ее объему, что приводит к необходимости использования экспериментальных методов решения этой задачи [1].

К общим недостаткам используемых методов следует отнести значительное упрощение геометрического описания конструкции, ее поведения при освобождении от напряжений. Одним из методов, позволяющим свести к минимуму количество допущений при сохранении приемлемого времени получения решения, является метод конечных элементов (МКЭ) [2, 3].

Работа направлена на исследование конструкции, представляющей собой треугольную раму из легкого алюминиевого сплава с силовыми элементами, имеющими сечения в виде швеллера и двутавра. Текущие механические свойства рамы определили с использованием разработанного в ИМАШ УрО РАН мобильного автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса «Индентор» (ИВК). С использованием метода кинетического индентирования на ИВК «Индентор» были получены диаграммы вдавливания и определено реальное распределение условного предела текучести σ0.2 сплава в элементах конструкции платформы. Рама подверглась распиловке на три элемента (два – в сечении двутавр и один в сечении швеллер). После распиловки произошел небольшой изгиб трех элементов, что свидетельствует о наличии внутренних напряжений. Их величину определили с использованием МКЭ в пакете ANSYS. При моделировании материал рамы рассматривали как  изотропную линейную упругую среду, подчиняющуюся обобщенному закону Гука. Модуль Юнга материала принимался равным среднему значению Е = 48600 МПа, коэффициента Пуассона μ = 0,34 на основании справочных данных. Определение величины напряжений основывалось на допущении, что величина остаточных напряжений, вызвавших изгиб элементов конструкции равна величине напряжений, возникающих в конструкции при приложении перемещений той же величины и знака. Максимальное значение расчетных внутренних напряжений составило 113МПа. Величина остаточных напряжений велика в сравнении с допустимыми для материала, и суммирование их с рабочими напряжениями при эксплуатации конструкции способно вызвать разрушение. В целях повышения надежности конструкции следует выявить причины и этап (или этапы) жизненного цикла изделия, сопровождающийся возникновением остаточных напряжений. В этой ситуации разработанная методика позволяет предсказывать допустимые сроки эксплуатации серийных изделий при условии регулярного контроля параметров случайно выбранных образцов, что является методикой с высоким уровнем адекватности.

Работа выполнена по программе финансированных фундаментальных исследований УрО РАН (проект 13-1-019-РЦ).

Литература

- И.А. Биргер. Остаточные напряжения. М.: Машгиз, 1963. 233 с.

- S.M. Afazov, A.A. Becker, T.H. Hyde. FE prediction of residual stresses of investment casting in a Bottom Core Vane under equiaxed cooling // Journal of Manufacturing Processes 13 (2011) 30–40.

- Kyong-Ho Chang, Chin-Hyung Lee. Residual stresses and fracture mechanics analysis of a crack in welds of high strength steels // Engineering Fracture Mechanics 74 (2007) 980–994.