МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ СОРТОВОЙ ПРОКАТКИ МЕДНОЙ ПОЛОСЫ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Постыляков А. Ю., Логинов Ю. Н.

Екатеринбург, Россия

Современное производство медной катанки осуществляется с использованием совмещенных процессов непрерывного литья-прокатки, одним из известных представителей которых является процесс CONTIROD. Изготовление катанки в рамках данной технологии состоит в получении литой заготовки на разливочной машине, её последующей горячей прокатке на непрерывном 14-ти клетьевом сортовом стане, осветлении, нанесении консервационного воскового покрытия и формировании бухт [1].

В данной работе был проведен расчет формоизменения и сопутствующих термомеханических параметров первого прохода прокатки методом конечных элементов. Постановка задачи осуществлялась в пакете DEFORM-3D®.

В качестве материала заготовки выбрана медь марки C10100, с учетом рекомендаций статей [2, 3]. В соответствии с ранее проведенными исследованиями [4], температура заготовки после назначена равной 880 °С, температура валка – 200 °С. Частота вращения валка задана величиной 10,82 об/мин.

Граничные условия были заданы следующим образом [5]: выбран закон трения Зибеля, показатель трения между заготовкой и валком принят равным 0,552. Обобщенный коэффициент теплопроводности назначен равным 5 в соответствии с рекомендациями, представленными в руководстве пользователя программного пакета от фирмы SFTC.

В результате расчета установлено, что деформированное состояние полосы отличается значительной неоднородностью. Передний конец полосы характеризуется меньшей степенью деформации, на остальной длине наблюдается постоянство показателей деформации, что говорит о наступлении стационарной стадии. Средняя степень деформации на поверхности полосы находится в пределах 0,444 – 0,555.

Обнаружено также, что в плоскости входа полосы в калибр, в первую очередь деформируются боковые кромки, а зоны повышенной деформации по ходу прокатки видоизменяются. Неоднородный характер их распределения в форме ковочного креста сменяется на более однородную картину.

Выявлено, что наибольшая скорость деформации достигается ближе к плоскости входа и достигает 5,5 с-1. Данная ситуация характерна как для верхней и нижней поверхности полосы, так и для её кромок. Отмечено, что малая скорость деформации в диапазоне 0,5 – 1,1 характерна для приконтактных зон, расположенных в районе нейтрального сечения и ближе к выходному сечению. На оси полосы максимальная скорость деформации находится в пределах 2,7 – 3,3. Таким образом, отличие в скоростях между осью и периферией достигает 100 ∙ (5,5 – 0,5)/0,5 = 1000 %. Если учитывать скоростное упрочнение, то окажется, что материал на поверхности полосы упрочняется больше, чем центральной зоне.

Литература

- М. Шварце. Оборудование CONTIROD для производства медной катанки: наивысшее качество при минимальных затратах. Цветные металлы.  2005, № 4, с. 95–100.

- Ю. Н. Логинов, Р. К Мысик., С. Л. Смирнов, С. В. Брусницын, А. В. Сулицин, И. А. Груздева. Анизотропия механических свойств дендритной структуры непрерывно-литой кислородосодержащей меди. Процессы литья. 2009, № 3, с.50–58.

- Ю. Н. Логинов, А. Ю. Зуев. Формоизменение и сопротивление деформации анизотропной непрерывно-литой меди. Прокатно-волочильное производство. 2011, № 1, с.32–37.

- Ю.Н. Логинов, А.Ю. Зуев, Ю.В. Инатович. Анализ сортовой прокатки кислородосодержащей меди с учетом немонотонности характеристик упрочнения. Цветные металлы. 2012, № 7, с. 77-81.

- Ю.Н. Логинов, Ю.В. Инатович, А.Ю. Зуев. Исследование контактного трения при непрерывной гоpячей прокатке катанки из электротехнической меди. Производство проката. 2010, № 2, с. 14–18.