МАГНИТНЫЙ СТРУКТУРОСКОП

Носов П.А.

Екатеринбург, Россия

Разработан рабочий макет прибора для определения магнитных характеристик изделий из ферромагнитных материалов с помощью приставных датчиков-электромагнитов.

Прибор позволяет определять коэрцитивную силу, значения максимальной и остаточной магнитной индукции, максимальную магнитную проницаемость контролируемых объектов по предельной и частным циклам магнитного гистерезиса, а также релаксационные магнитные характеристики. Перед проведением измерений проводится магнитная подготовка контролируемых изделий циклически меняющимся полем от +50 до –50 А/см. После измерений изделие размагничивается переменным магнитным полем с уменьшающейся по линейному закону амплитудой. Полученные результаты, в том числе начальная кривая намагничивания и петли гистерезиса, сохраняются во встроенной памяти контроллера структуроскопа с возможностью их копирования в память внешнего компьютера для последующего анализа.