ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пугачева Н.Б.1, Оришич А.М.2, Черепанов А.Н.2

1Екатеринбург, Россия;  2Новосибирск, Россия

Использование лазерного излучения для сварки в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений развития технологии получения неразъемных соединений. Это обусловлено рядом преимуществ: во-первых, проведение процесса обработки на воздухе или в среде защитных газов (гелия, аргона, СО2), что определяет возможность сварки крупногабаритные конструкции; во-вторых, лазерный луч легко управляется и регулируется, а также легко транспортируется и направляется в труднодоступные для других способов места с помощью зеркальных оптических систем; в-третьих, в отличие от электронного луча и электрической дуги на него не влияют магнитные поля, что обеспечивает стабильное формирование шва; в-четвертых, из-за высокой концентрации энергии (в пятне диаметром 0,1 мм и менее) в процессе лазерной сварки объем сварочной ванны весьма небольшой, ширина зоны термического влияния крайне мала, а скорости нагрева и охлаждения высокие (600 - 1000 град/сек), что обеспечивает высокую технологическую прочность получаемых соединений и минимальные деформации конструкций. Например, лазерная сварка вилки с карданным валом автомобиля по сравнению с дуговой сваркой увеличивает срок службы карданной передачи в три раза, потому что более чем вдвое уменьшается площадь сечения сварного шва, в несколько раз – время сварки.

В полной мере преимущества лазерной сварки проявляются при соединении разнородных материалов, таких как аустенитная коррозионностойкая сталь склонная к образованию горячих трещин, и титановые сплавы, для которых свойственно интенсивное газонасыщение при нагреве и расплавлении. Определенные успехи в формировании прочного соединения этих материалов достигнуты с использование промежуточной медной пластины [1 – 3]. Технологические возможности точного управления лазерным излучением позволяют получать соединения как в режиме пайки, когда расплавляется только медная пластина, а соединяемые материалы не участвуют в формировании сварочной ванны, так и в режиме сварки, когда сварной шов представляет собой принципиально новый композиционный материал, сформировавшийся при участии в процессе расплавления всех трех сплавов. Максимальную прочность обеспечивает сварное соединение, полученное при толщине слоёв, участвующих в оплавлении, не более 1 мм, как со стороны стали, так и титанового сплава. При этом материал сварного шва представляет собой пересыщенный твердый раствор на основе меди, в котором равномерно расположены дисперсные частицы интерметаллидов Ti(Fe,Cr)2 и TiCu2, размеры которых составляют от 10 до 100 мкм.

Работа выполнена при поддержке совместного проекта № 12-С-1-1026 "Создание научно-технологических основ применения лазерного излучения при сварке разнородных металлов и сплавов", выполняемого в ИМАШ УрО РАН и ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН.

Литература

- Н.Б. Пугачева, С.В. Смирнов, Д.И. Вичужанин и др. Прочность и структура неразъемных соединений титана и аустенитной  стали. полученных лазерной сваркой с промежуточными слоями. Деформация и разрушение материалов. 2012, № 7, с.26 – 28.

- Н.Б. Пугачева, Е.Б. Трушина, А.М. Оришич и др  Структура сварных швов стали 12х18н10Т и титанового сплава ВТ1-0 с промежуточной медной пластиной после лазерного проплавления. Вопросы материаловедения. 2013, вып. 73, № 1, с. 166 – 174.

- Н.Б. Пугачева, Д.И. Вичужанин, Н.П. Антенорова. Прочность и характер разрушения сварных швов титанового сплава ВТ5-1. Деформация и разрушение материалов. 2014, № 3, с. 33 – 38.