ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА СТАДИИ НЕ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ 5

Смирнов С.В., Замараев Л.М., Матафонов П.П.

Екатеринбург, Россия

В докладе приведены данные по исследованию деформации сплава ВТ-5 на стадии не установившейся ползучести при температурах нагрева от 400 до 1050 °С при  растягивающих напряжениях от 1.996, 4.45, 6.91, 9.36 МПа.

Нагрев образцов производился в различных газовых средах как инертных (гелий, аргон) так и активных (воздух, азот, водород). В экспериментах образец нагревали до температуры 400 °С, в дальнейшем температуру увеличивали с интервалом 50 градусов. Для каждого периода нагрева строилась кривая ползучести. Затем на полученной кривой определялась зона не установившейся ползучести и рассчитывалась средняя скорость деформации в этой зоне.

Данные полученные в процессе исследований средних за интервал нагрева скоростей ползучести при различных нагрузках в различных средах были подвергнуты нелинейному регрессионному анализу в программном комплексе Statistica v. 8.0.

В результате проведенного анализа получена аппроксимирующая зависимость средней за период неустановившейся ползучести скорости деформации от температуры нагрева:

v = a Exp(b t)-c,     1/cек

где: t, °С – температура нагрева; a, b, c – эмпирические коэффициенты аппроксимации.

Определены значение этих эмпирических коэффициентов для каждой исследованной среды нагрева и нагрузки.