ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ стали х80

Вичужанин Д.И., Хотинов В.А., Смирнов С.В.

Екатеринбург, Россия

Магистральные трубопроводы могут эксплуатироваться в различных (порой экстремальных) климатических условиях. Также не исключены и деформации, связанные с подвижностью грунта, непроектными нагружениями в условиях паводков и т.д. Поэтому, в процессе эксплуатации условия термомеханического воздействия на трубу магистрального трубопровода могут изменяться в широком диапазоне значений. В связи с вышесказанным, большое значение имеет оценка деформационных свойств и ресурса пластичности основного металла труб и сварных соединений трубопровода, накопленной в процессе эксплуатации.

Разработка новых сталей, использование современных технологий позволили получать высокопрочный лист и, соответственно, сварные трубы с исключительно высоким уровнем вязко-пластических характеристик [1]. Так, стали класса прочности Х80 обладают ультрамелкозернистой структурой феррита с дозированным (30%) количеством бейнита/мартенсита, формирующейся в горячекатаном листе по технологии контролируемой прокатки и последующего ускоренного охлаждения. Такая структура обеспечивает им крайне высокий уровень ударной вязкости KCV  3,0 МДж/м2 вплоть до низких температур испытания tисп = –40оС [2]. Однако, в условиях стандартных испытаний материал исследуется в конкретных условиях напряженно – деформированного состояния, которые в полной мере не реализуются при эксплуатации трубопровода. Поэтому, в данной статье сделана попытка с позиций феноменологической теории поврежденности [3] оценить деформационную способность материала трубы и поврежденность в широком диапазоне изменений напряженно – деформированного состояния путем использования простых лабораторных экспериментов.

В работе получена диаграмма предельной пластичности стали Х80 в зависимости от коэффициента напряженного состояния и коэффициента Лоде – Надаи. Диаграмма позволяет оценивать пластичность исследуемых материалов во всем интервале изменения коэффициента Лоде – Надаи. Построение полной диаграммы предельной пластичности позволяет значительно расширить сведения о деформационной способности материала, а используя модели механики поврежденности, оценить исчерпание ресурса пластичности материала трубы в различных, в том числе и внештатных ситуациях деформаций труб при эксплуатации.

Работа выполнена в соответствии с комплексным проектом УрО РАН № 12-С-1-1030. Испытания проведены на оборудовании Центра коллективного пользования ИМАШ УрО РАН.

Литература

- А.Б. Арабей. Развитие технических требований к металлу труб магистральных трубопроводов. Изв. ВУЗов. Черная металлургия. 2010, №7, с. 3 – 10.

- A.B. Arabey, I.Yu. Pyshmintsev, V.M. Farber, V.A. Khotinov, A.O. Struin. Failure of pipe steel of Х80 (К65) strength class. Steel in translation. 2012, vol. 42, No. 3, pp. 212 – 218.

- С.В. Смирнов, В.П. Швейкин. Пластичность и деформируемость углеродистых сталей при обработке давлением. Екатеринбург: УрО РАН. 2009, 256 с.