МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА

КОЛОННЫ ГИБКИХ ТРУБ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Порошин В.Б., Дружинин П.С.

Челябинск, Россия

Работоспособность длинномерной гибкой трубы (называемой также колтюбингом), используемой в нефтегазовой промышленности для производства ряда операций, во многом определяется ее способностью противостоять малоцикловому разрушению. В этих условиях как для изготовителя колтюбинга, так и для его потребителя немаловажным является вопрос – с какой вероятностью может быть выполнена оценка долговечности конкретного изделия.

В этой связи предлагается методика прогнозирования долговечности колонны гибких труб (КГТ), которая, в отличие от известных, способна отразить всю историю неупругого деформирования объекта, в том числе, работу при различных величинах давления, длинах размотки плети, а также переноса колтюбинга с одной установки на другую и со скважины на скважину. Столь высокий ее потенциал обеспечивается использованием математических моделей деформационных и прочностных свойств [1], [2] инкрементального типа. Такой подхода позволяет производить расчет кинетики неупругого деформирования и накопления повреждения с учетом особенностей деформационных и прочностных свойств материала, проявляемых при повторно-переменном нагружении, и их естественного разброса.

Методика опирается на систему механических испытаний, предусматривающую экспериментальные исследования стандартных плоских образцов, по результатам которых определяют деформационные и прочностные характеристики стали в условиях монотонного и циклического знакопеременного нагружения. В соответствии с этим обработаны результаты опытов на образцах из стали А606-4 и получены требуемые механические характеристики. По данным стендовых испытаний на установке ОАО «Уралтрубмаш» натурных образцов, вырезанных из длинномерной трубы, под давлением и без него, произведена их коррекция с целью учета геометрии и технологии производства реального объекта. В рамках данного этапа систематизированы результаты заводских испытаний [3] в вероятностной постановке.

Органичными элементами методики являются разработанные в пакете Ansys Mechanical специализированный программный модуль для расчета кинетики неупругого деформирования фрагмента гибкой трубы в ходе стендовых испытаний и интерпретации их результатов, а также универсальный программный модуль для расчета кинетики неупругого деформирования участка КГТ в процессе эксплуатационного цикла произвольного вида.

Предложенная методика может быть рекомендована, например, для мониторинга конкретной колонны гибких труб.

Литература

- Д.А. Гохфельд, О.С. Садаков. Пластичность и ползучесть элементов конструкций при повторных нагружениях. М.: Машиностроение. 1984, 256 с.

- D.A. Gokhfeld, V.B. Poroshin, O.S. Sadakov. Plasticity and Creep, LCF and Crack Propagation Processes: Related State Equation.  SMiRT 11 Transactions Vol. L (August 1991) Tokyo, Japan, pp. 283–288.

- А.В. Брылкин, В.Б. Буксбаум, К.И. Колесников, В.Б. Порошин, М.В. Усова. К оценке долговечности длинномерных гибких труб. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математика – Механика – Физика». Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. выпуск 7, № 34 (293), с.75–80.