О ВЛИЯНИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ СТАЛЕЙ НА ЗАВИСИМОСТИ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ОТ УПРУГИХ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П.

Екатеринбург, Россия

Установлены и объяснены закономерности изменений формы петель гистерезиса Нс(σ−) при наложении и снятии сжимающих напряжений на первоначально пластически растянутый образец отожженной малоуглеродистой изотропной стали Ст3 по мере роста пластического растяжения εпл+, а также числа циклов нагружения. В результате было показано, что

- повторяемость зависимости Нс(σ−) при втором и последующих циклах сжатия обусловлена упругостью деформации уже при первой разгрузке. Незначительное раскрытие этих петель, когда восходящая ветвь зависимости Нс(σ−) идет ниже нисходящей ветви, объясняется некоторым отставанием напряжений в том из соседних зерен, в котором больше модуль Юнга и таким же опережением при разгрузке. Такое поведение Нс(s-) наблюдается в переходной области εпл+< 1%.

- Разомкнутость первого цикла и появление максимума зависимости Нс(σ−) на его восходящей ветви обусловлены возникновением пластических деформаций при сжатии εпл−, которые приводят к уменьшению коэрцитивной силы вследствие двух причин:

- уменьшение суммарной пластической деформации εпл++εпл−;

- уменьшение действующего напряжения. Первая из этих причин приводит к переходу зависимости Нс(σ−) на более низкую траекторию (см. рис.2), то есть уменьшает Нс. Разомкнутость первого цикла Нс(σ−) при σ− = 0 и есть мера уменьшения коэрцитивной силы по этой причине. Вторая причина также уменьшает Нс в силу уменьшения действующего напряжения. Разница между ΔНсm и ΔНс0 дает вклад в уменьшение Нс(σ−) от этой второй причины. Совместное действие этих двух факторов приводит к появлению максимума функции Нс(σ−).

- Пластические деформации сжатия εпл−, уменьшая действующие напряжения σ− в поле коэрцитивной силы, приводят к магнитоупругому изменению намагниченности, что может служить для контроля появления этих деформаций.

- При существенном отличии исходных остаточных растягивающих напряжений σ1+0 от наведенных пластическим растяжением σ1+εпл+возможно их определение. Предложен способ их нахождения на опыте. Интерес представляет весьма малая их величина по сравнению как с исходными значениями в недеформированном состоянии, так и с величиной сжимающих напряжений, вызванных пластическим растяжением остаточных.

Литература

- В.Г. Кулеев, Т.П. Царькова. О влиянии пластического растяжения сталей на зависимости коэрцитивной силы от упругих сжимающих напряжений. Дефектоскопия, 2014, №2, с. 34 – 45.