МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ, АРМИРОВАННЫХ РЕШЕТЧАТЫМИ СТРУКТУРАМИ

Власко А.Ф., Горынин Г.Л.

Сургут, Россия

Рассмотрена трехмерная задача на уравнения равновесия в 2-периодической упругой среде. Считается, что для анизотропной среды справедлив закон Гука:

σαβ=φ,ϕ∈x,yΕαβϕψ∂(uφ)∂ϕε, α,β∈x,y,z

Рассматривается случай, когда параметр  является малым, где h – размер периодической ячейки, L - характерный размер тела. Используется метод ячейковых функций, позволяющий определять механические макрохарактеристики материалов, периодически армированных решетками [1]. Метод основан на асимптотическом расщеплении пространственной задачи теории упругости, без построения моделей и введения дополнительных гипотез.

Неоднородный периодический материал заменяется эквивалентным однородным макроматериалом. Механические свойства такого материала рассчитываются по формуле:

(ταnνθ)eλ=0, (Uανθ)eλ=0;

Интеграл берется по выделенной периодической ячейке, в которой введена локальная система координат , . Здесь  - ячейковые функции являющиеся решением 9 краевых задач:

∂(ταxνθ)eλ∂ξx+∂(ταyνθ)eλ∂ξy=0, α=x,y,z

С периодическими граничными условиями:

И условиями сопряжения материалов:

На рисунке представлены результаты расчетов модуля поперечного сдвига μxy для композита, состоящего из двух материалов: решетка – алюминий, включения в виде волокон – бор. Решетки двух форм: тетрагональной и гексагональной. Максимальная относительная разница между модулями сдвига для двух форм решеток составляет 17%.

Литература

- Г.Л. Горынин, А.Ф. Власко. Математическое моделирование упругих макрохарактеристик для волокнистых материалов при расчете конструкций транспортных сооружений. Вестник СибАДИ. 2013, № 1(29), с. 58 – 64.