ультразвуковая установка для измерения амплитуды смещений поверхности и скорости волны рЭлея

в узкой области

Толипов Х.Б.

Челябинск, Россия

Ультразвуковые методы являются эффективным инструментом при исследовании свойств материалов. Большое распространение эти методы получили для диагностики остаточных напряжений. Скорость упругих волн вследствие эффекта акустоупругости  зависят от механических напряжений. Однако скорость является интегральной характеристикой, по которой определяется только среднее по длине значение механических напряжений.

В этом плане актуальна задача измерения скорости волны на малых базах. Одним из первых работ в этом направлении было использование спекл-интерферометрической установки для измерения скорости [1, 2]. Авторам удалось уменьшить базу измерений до 5 – 10 мм. Дальнейшее уменьшение базы сдерживалось диаметром светового пятна (40 мкм).

В данном сообщении описана установка, позволяющая определять амплитуду смещений волн на малой области, которая была применена для определения характеристик стоячей волны вблизи ребра [3-5]. Основным элементом установки является электромагнитоакустический (ЭМА) приемник, в котором индуктор выполнен в виде прямого проводника.

Рис. 1. Схема установки

3

7

1

6

8

4

5

2

В установку входят (рис. 1): 1 – генератор импульсов, 2 – усилитель, 3 – пьезодатчик, 4 – изделие, 5 – предусилитель, 6 – осциллограф, 7 – электромагнит, 8 – индуктор.

Клиновидная пластина 4 была выполнена из дюралюминия марки D16. Волну Рэлея возбуждали наклонным пьезодатчиком 3 с углом ввода 70 импульсами длительностью 5 мкс и с частотой заполнения  2,5 МГц. Электрические сигналы на пьезодатчик поступали через усилитель 2 с генератора импульсов 1. ЭМА приемник состоит из электромагнита 7 и индуктора 8 представляющего собой прямой тонкий проводник диаметром 0,015 мм. Электрические сигналы с индуктора 8, и через предварительный усилитель 5 поступали на цифровой осциллограф 6 для измерения их амплитуды. Образец перемещали относительно неподвижного ЭМА приемника с помощью микровинта (на рис. не показан) с шагом 0,5 мм. Скорость волны определяли индуктором, выполненным в виде двух прямых проводников. Для исключения погрешности, вызванной затуханием волны, применили предварительную обработку сигнала [5].

- Литература

- А.П. Владимиров, Э. С. Горкунов, Л.С. Горулева и др. Спекл-интерферометрическая установка для определения скорости ультразвуковой волны Релея  на участках миллиметрового размера. Дефектоскопия, 2011, №3, с. 3-9.

- А.П. Владимиров, Э. С. Горкунов, П.С. Еремин и др. Спекл-интерферометрическая установка для бесконтактного измерения скорости ультразвуковой волны Релея. Приборы и техника эксперимента, 2010, №1, с. 128-131.

- Kh Tolipov. Stagnant Nonuniform Acoustic Waves. Advanced Material Research 2013, Vol. 684, pp 667 – 670 Trans Tech Publications. Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.684.667.

- Х.Б. Толипов, Ю.Х. Толипова. Патент №115492. РФ, МПК G01N 29/01. Устройство для измерения скорости поверхностной акустической волны. Опубл. 27.04.2012, Бюл. №12.

- Х.Б. Толипов, Ю.Х. Толипова. Патент №.2490606 РФ, МПК G01N 29/0. Способ измерения скорости поверхностной ультразвуковой волны. Опубл. 20.08.2013, Бюл. №23.