ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК В ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Сапченко И.Г., Жилин С.Г.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

В литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) литые детали получают заливкой металлического расплава в тонкостенные керамические оболочковые формы (КОФ), изготовление которых производится послойным нанесением и сушкой слоев огнеупорного материала. КОФ, как правило, формируют из 3 – 6 слоев такого материала. Перед заливкой металла КОФ прокаливают. Результатом механических и теплофизических воздействий, характерных для различных технологических этапов, в КОФ образуются напряжения, что приводит к их растрескиванию и разрушению. Доминирующей проблемой в данном случае представляется неудовлетворительная стойкость КОФ к образованию трещин на этапе заливки металлом в результате температурного и гидродинамического воздействий расплава.

Снижение брака, повышение качества и технологических свойств КОФ возможно в результате реализации комплекса мер, в ряде которых приоритетными являются: изменения конструкционного исполнения КОФ [2], управление их структурно-морфологическим строением путем образования пористости определенных параметров [3] и т.д. Изменение конструкции зумпфов с традиционных вариантов исполнения: цилиндрического, конического или полусферического на зумпф в виде половины тора позволяет значительно сократить максимальное гидродинамическое давление струи, плавно увеличивать гидродинамическое давление в начальный период заливки КОФ, что реализует возможность управления деформационными процессами.

Создание пористого слоя в структуре КОФ замедляет ее растрескивание как на стадиях изготовления, так и технологической обработки. Трещина, возникающая от контакта расплава металла с КОФ, останавливается при слиянии с порой. Понижение скорости распространения трещин достигается относительно близким расположением пор, когда расстояние между порами не превышает их размера.

При механическом динамическом воздействии трещиностойкость КОФ, зависит от дислокации и степени пористости. Установлено, что наибольшей трещиностойкостью обладают оболочки с 25 – 35% мелкодисперсной пористостью, расположенной во втором огнеупорном слое КОФ. При увеличении дисперсности пор происходит закономерное снижение устойчивости форм к растрескиванию. КОФ из кристаллического кварца на этилсиликатной основе с пористой структурой обладают большей трещиностойкостью при механическом, высокотемпературном импульсном воздействиях и, в большинстве случаев, превышают трещиностойкость традиционных форм в 1,5 – 2,5 раза.

Работа выполнена при поддержке научно-технического проекта Президиума ДВО РАН № 13-НТП I-06 «Разработка технологии получения огнеупорной керамической оболочки с высокой термомеханической стойкостью».

Литература

- I.G. Sapchenko, S.G. Zhilin. Increasing the Life of Shells when Casting with Fusible Models. Russian Engineering Research. 2009, т. 29, № 9. с. 891 – 896.

- С.А. Некрасов, И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, О.Н. Комаров. Влияние конструкции оболочковой формы на гидродинамическое давление расплава. Литейное производство. 2006, №7, с .22 – 24.

- А.И. Евстигнеев, Е.А. Чернышов, В.В. Петров, Э.А. Дмитриев, В.В. Черномас, И.Г. Сапченко, Б.Н. Марьин, А.В. Свиридов, М.В. Салина, В.И. Якимов, Н.В. Захарова, Жилин С.Г. Специальные технологии литейного производства (учебное пособие) Учебное пособие. Ч.2 / под общ. редакцией А.И. Евстигнеева, Е.А. Чернышова. М.: Машиностроение. 2012, 436 с.