ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ЛИТЫХ СТРУКТУР И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМОТЕРМИТНЫХ СТАЛЕЙ

Сапченко И.Г., Комаров О.Н., Жилин С.Г., Предеин В.В.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Приоритетной задачей машиностроения и металлургии является использование отходов собственного производства в получении металлопродукции. К таким отходам относят стружку черных и цветных металлов, окалину, использование которых в производстве представляется технологически сложным, а способы утилизации или переработки малоэффективны.

Процесс восстановления металла из окалины с одновременным получением шихтовой или литой металлопродукции в ходе экзотермической реакции малоизучен и не используется в производстве. При прохождении алюмотермитной реакции в процессе восстановления металла из окалины и получения расплава не требуется внешний подвод тепла к шихте (смеси окалины и восстановителя – стружки цветных металлов, преимущественно на основе алюминия). Для повышения выхода восстановленного металла из алюмотермитного расплава и получения требуемых физико-механических свойств металлоизделий в шихту необходимо вводить легирующие компоненты и добавки.

Наиболее эффективная переработка отходов, при обеспечении минимального угара материалов, требует более глубокого изучения физико-химических особенностей алюмотермических процессов, структурного строения и свойств получаемых металлоизделий.

Возможность управления структурой и физико-механическими свойствами алюмотермитных сталей, получение функциональных зависимостей этих свойств и структур от изменения физико-химических параметров процесса представляется малоизученной и актуальной проблемой.

Целью исследования является изучение взаимного влияния компонентов шихты в экзотермических процессах на химический состав и структуру стали получаемой алюмотермией. В результате физического и химического воздействий на металл при экзотермической реакции получено регламентированное содержание элементов в структуре сплава, при котором достигается их равновесие в системе «жидкий металл – шлак».

В рамках исследований проведены практические эксперименты по осуществлению направленного физико-химического воздействия на расплав металла, образовавшийся в результате экзотермической реакции из смеси окалины и восстановителя, определено содержание химических элементов в структуре слитка после его затвердевания.

Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН 12-I-П26-02 «Экзотермические реакции в твердотельных смесях в качестве основных созидательных технологий утилизации техногенных образований», 14-III-В-03-005 «Термодинамические особенности формирования физико-механических свойств отливок из алюмотермитных сталей» и 14-III-В-03-008  «Термохимическая активность окислителя и ее роль в процессах высокотемпературного синтеза расплава при формировании физико-механических свойств металлоизделий».

Литература

- О.Н. Комаров, И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, В.В. Предеин. Термохимические процессы получения отливок из термитной шихты в графитовых оболочковых формах. Металлургия машиностроения. 2013, № 6, с .33 – 37.

- И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, О.Н. Комаров, В.В. Предеин, Е.Е. Абашкин. Исследование влияния фракции компонентов алюмотермитной смеси на технологические параметры получения термитных сталей. Заготовительные производства в машиностроении. 2011, № 6, с. 33 – 37.

- И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, О.Н. Комаров. Использование термитных материалов в технологиях получения стальных отливок. Владивосток. Дальнаука. 2008, 160 с.