О ВЗАИМОВЯЗИ МИКРО - И МАКРОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ ЩГК.

Надежкин М.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б.

Томск, Россия

Исследование макроскопической локализации пластической деформации в [1] проводилось исключительно на металлических ГЦК, ОЦК и ГПУ моно- и поликристаллах при растяжении. В продолжение исследований возникает необходимость изучения процессов макролокализации на неметаллических образцах, а именно – щелочно-галоидных кристаллах, механические свойства которых хорошо изучены и, используемых в качестве модельных материалов для построения теории прочности и пластичности.

Образцы ЩГК выкалывались из монокристаллических буль по плоскостям спайности и деформировались сжатием на универсальной испытательной машине -«Instron-1185» при 300 K, вдоль длинной оси образца [001] со скоростью 1.6·10-6 м/с. Используя метод двухэкспозиционной спекл-фотографии были оценены скорости движения автоволн локализации пластической деформации на линейной стадии пластического течения, которые составили для образцов NaCl – Vaw = 7,7·10−5 м/с, KCl – Vaw = 6·10−5 м/с и для LiF – Vaw = 8,5·10−5 м/с. Порядок величин соответствует скоростям движения очагов локализации на линейной стадии пластического течения, наблюдаемых в металлах Vaw = 10−5 – 10−4 м/с. Длина автоволн локализации пластической деформации λ для исследуемых материалов составила для NaCl – λ ≈ 41 мм, для KCl –– λ ≈ 3,51 мм и для LiF – λ ≈ 51 мм [2,3].

Ранее в [1] для металлических материалов установлено существование инвариантного произведения макроскопических характеристик пластического течения (скорости Vaw и длины автоволны λ) с микроскопическими параметрами кристаллической структуры материала (расстояния между плотноупакованными плоскостями кристаллов d и скорости упругих поперечных волн V). В настоящей работе удалось установить справедливость данного равенства

λVaw=12dV

и для ЩГК. Коэффициент корреляции составил 0,99. Смысл данного соотношения заключается в количественной связи автоволновых характеристик (Vaw и λ) с характеристиками упругих волн кристаллов (d и V). А соответствующие произведения левой и правой части могут рассматриваться качестве инвариантов упругих и пластических деформационных процессов в твердом теле.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 14-08-31608.

Литература

- Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.А. Баранникова. Физика макролокализации пластического течения. Новосибирск: Наука, 2008. 327 с.

- Баранникова С.А., Надежкин М.В., Зуев Л.Б. О локализации пластического течения при сжатии кристаллов NaCl и KCl. ФТТ. 2009, Т. 51, № 6. с. 1081–1086.

- Баранникова С.А., Надежкин М.В., Зуев Л.Б. О локализации пластической деформации при сжатии кристаллов LiF. ФТТ. 2010, Т. 52, № 7, с. 1291–1294.