Оценка полей остаточных сварочных напряжений кольцевых стыков трубопроводов

Родионов А.К., Голиков Н.И.

Якутск, Россия

В проведенных экспериментальных исследованиях распределения кольцевых и осевых остаточных напряжений стыков труб, используемых при строительстве магистральных трубопроводов показано, что на внутренней поверхности труб, в зоне корневого шва, наблюдается высокий уровень растягивающих остаточных напряжений достигающих для некоторых типоразмеров труб предела текучести основного металла [1]. Известно, что остаточные сварочные напряжения (ОСН) увеличивают накопленную в конструкции потенциальную энергию, что усиливает негативные последствия разрушения [2]. В особенности для конструкций работающих при низких климатических температурах ОСН могут способствовать развитию хрупкого разрушения.

В настоящей работе проведена расчетная и экспериментальная оценка ОСН кольцевых стыков труб использованных при строительстве магистрального газопровода, изготовленного из стали марки 13Г1СУ. Рассмотрены два варианта сварки стенки трубы диаметром 720 мм, с толщиной 8 мм: полностью весь стык - ручной дуговой сваркой (РДС) за 3 прохода и корневой шов - РДС последующие 2 прохода автоматической сваркой под флюсом.

При расчете температурных полей в виду тонкостенности оболочки принято допущение, что напряжения, образовавшиеся от двух первых проходов, практически полностью релаксируют, а напряженно-деформированное состояние кольцевого стыка будет определяться охлаждением металла «суперпрохода», образованного облицовочным швом.

Температурные поля рассчитывались по формулам приведенным в [3]

для режима автоматической сварки:

T(t, y0, z0)=q2πλvtexp−y02+z024at

где t=−xv, a=λcγ

для режима ручной сварки:

T(r, x)=q2πλδexp−vx2aK0ν2vr2a

где ν2=1+8λα(vcγ)2δ – критерий влияния теплоотдачи; r2=x2+y2; K0(u) – функция Бесселя второго рода нулевого порядка.

По заданным формулам были найдены наибольшая ширина изотермы 600°С и рассчитано распределение температур соответствующее найденному сечению [2].

По полученному температурному полю строится кривая полных температурных деформаций (в окружном направлении). Далее подбирается величина деформации н1 [2] необходимая для выполнения условия взаимоуравновешенности упругих деформаций. При этом н1 примем линейно убывающей от центра шва. При подборе н1 учитывается что упругие деформации не могут превосходить величину предела текучести (εT) (до температуры 500°С εT считается постоянной, в интервале от 500°С до 600°С линейно убывающей), при температуре свыше 600°С упругие деформации равны нулю. Найденные эпюры упругих деформаций используются при разделении полных деформаций на упругие и пластические и определяется ширина зоны пластической деформации 2bnp. Для  определения остаточных напряжений  σt, найденные пластические деформации принимались за полные деформации при остывании, и по ним строились упругие деформации, без требования выполнения условия взаимоуравновешенности.

Воздействие ОСН влечет прогиб трубы в зоне сварного соединения. Который, в свою очередь, вызывает перераспределение остаточных напряжений.

Для упрощения расчетов прогиба цилиндрической оболочки под нагрузкой, распределенной по длине цилиндра, σt заменялась величиной, усредненной прямолинейной по ширине зоны пластической деформации 2bnp [4], и вычислялась равномерная нагрузка p=σTδR. Затем вычислялись прогибы цилиндрической оболочки под равномерной нагрузкой p распределенной по длине 2bnp цилиндра [4]. Для точек А на участке 2bnp

ωA=pR22Eδ2−e−kccos kc−e−kdcos kd

Для точек В

ωB=pR22Eδe−k(y−bnp)cosk(y−bnp)−e−k(y+bnp)cosk(y+bnp)

где

k=43(1−μ2)R2δ2

По прогибам вычислялись дополнительные напряжения от изгиба σизг и окружного сокращения σокр сокр [5].

Рис. 1. Расчетные нагрузки q

Окружные и осевые напряжения от изгиба

σθ изг=−μEδ2(1−μ2)∂2ω∂y2; σу изг=−Eδ2(1−μ2)∂2ω∂у2

Окружные и осевые напряжения от окружного сокращения

σθ окр сокр=−Eω(1−μ2)R; σy окр сокр=μEω(1−μ2)R

Окружные и осевые ОСН определим как

σθ свар=σt+σθ изг+σθ окр сокр; σy свар=σy изг+σy окрсокр

Расчеты проводились для автоматического и ручного режима сварки, при следующих значениях параметров:

R=360 мм, δ=8 мм, α=5,8∙10-3 Дж/(см2∙сек∙ °С), λ=0,42 Дж/(см∙сек∙ °С), сγ= 4,9 Дж/(см3∙ °С), КТЛР=14∙10-6 1/°С, эффективная тепловая мощность дуги для автоматического режима сварки 62130 Дж/сек, при скорости сварки V=24 м/час, эффективная тепловая мощность дуги для ручного режима сварки 12180 Дж/сек, при скорости сварки V=5,5 м/час, Е=204 ГПа, μ=0,3, σТ=440 МПа.

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные окружные сварочные напряжения.

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные осевые сварочные напряжения.

Результаты расчетов ОСН для внутренней поверхности трубы сравнивались с экспериментальными значениями напряжений приповерхностного слоя, определенных  рентгеновским методом (рис. 2, 3). Результаты измерений показали, что уровень остаточных напряжений кольцевого стыка сваренного РДС несколько ниже, чем расчетные. В случае автоматической сварки экспериментальные значения напряжений достаточно хорошо согласуются с расчетом.

Выводы:

- Принятая схема расчета ОСН кольцевых стыков достаточно хорошо согласуется с экспериментальными значениями напряжений при автоматической сварке.

- Уровень ОСН кольцевых стыков труб диаметром 720 мм полученных  автоматической сваркой под флюсом выше, чем при ручной дуговой сварке.

- Уровень окружных напряжений несколько уменьшаются при приближении к центру шва.

Литература

- А.П Аммосов.,  Н.И Голиков. Диагностика сварных соединений действующих магистральных трубопроводов надземной прокладки, эксплуатируемых в условиях Севера // Контроль. Диагностика, 1999 г., № 9 –С.13-17.

- Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т./ Редкол.: Г.А. Николаев и др. – М.: Машиностроение, 1979. –Т. 3/ Под ред. В.А. Винокурова. 1979. -567 с.

- Н.Н. Рыкалин Расчеты тепловых процессов при сварке. –М.: Машгиз, 1961. -298 с.

- В.А. Винокуров Сварочные деформации и напряжения. –М.: Машиностроение, 1968. -236 с.

- С.П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. Пластины и оболочки. –М.: Наука, 1966. -636 с.