Исследование деформируемости и разрушения сплавов Al-Si-Fe на пластометре ИМАШ УрО РАН

Потапов А.И., Королева Л.Ф., Коковихин Е.А., Мазунин В.П., Трунина Т.А

Поиск новых материалов, обладающих одновременно  большим набором функциональных свойств, является одной из главных задач современного материаловедения. Известны соединения кремния с алюминием, азотом и кислородом  по типу образования шпинельной структуры, обладающие повышенной прочностью [1] . Среди возможных вариантов в этом ряду стоят соединения, принадлежащие к тройной системе, например, Si-Al-Me, где Ме – метал из группы переходных элементов, например, Fe.  Так, судя по диаграмме состояния Fe-Al, приведенной в [2],  следует, что в интервале концентраций Al (27-32 % мас.) находится область образования твердого раствора высокотемпературной фазы 2 (FeAl) , а  ниже 700оС - низкотемпературной с ОЦК решеткой. Диаграмма состояния характеризуется наличием нескольких металлических соединений Fe3Al, , FeAl2, Fe2Al5, FeAl3 и ограниченных твердых растворов как со стороны Fe, так и Al. Со стороны Fe имеет место значительная по протяженности область твердых растворов Al в Fe с объемно-центрированной кубической решеткой – (Fe). Учитывая этот факт, получение высокопрочного материала на основе ферросплавов состава Fe-Al-Si вполне реально. В настоящей работе исследуется  возможность получения высокопрочного сплава с заданным составом, его механические свойства: деформируемость и разрушение.

Эти  сплавы используются также для раскисления сталей в процессе выплавки. Для лучшего растворения в жидкой стали они подвергаются измельчению на мелкие фракции, в связи с чем необходима также информация о прочности литых сплавов, а для оценки энерго-силовых параметров процесса измельчения – информация о сопротивлении деформации.

Для проведения экспериментов были предоставлены изготовленные в УГТУ-УПИ при участии проф. д.т.н. О.Ю. Шешукова литые сплавы трех составов,  содержание основных химических элементов в которых приведено в табл. 1

## Таблица 1

| #### Номер сплава | #### Содержание элементов, мас. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe |
| 1 | 28,46 | 3,16 | Остальное |
| 2 | 32,10 | 6,01 | Остальное |
| 3 | 27,50 | 5,09 | Остальное |

Эксперименты по определению деформируемости указанных сплавов проведены на пластометре Института машиноведения УрО РАН. Этот пластометр кулачкового типа является одной из наиболее мощных специализированных установок, имеет оригинальную конструкцию. Работает в диапазоне скоростей деформации от 0,01 до 100 сек-1, развивает усилие до 50 тонн и обладает высоким коэффициентом жесткости (100т/мм).

Для нагрева образцов используется высокотемпературная камерная электропечь ПВК-1,4-25, хромитлантановые нагреватели которой обеспечивают рабочий диапазон температур 200 -1250оС. Температура регулируется термоконтроллером ТК1-ПФ-С1 с точностью ±1оС.

На пластометре применена современная система сбора и обработки информации, обладающая высоким быстродействием и точностью регистрации параметров по ходу испытаний. На базе ПЭВМ и стандартного программного пакета GeniDAQ реализуются циклы сбора информации 5 – 50 мс, что применимо для малых скоростей деформации образцов. Для более высоких скоростей используется новый пакет под названием WinDAQ, разработанный в ИМАШ УрО РАН  Р.Н. . В качестве примера на рис 1 представлены диаграмма записи процесса осадки образца состава 1.

Рис.1. Компьютерные диаграммы записи перемещения ползуна и усилия

деформации (в вольтах) при осадке образца из сплава №1. По оси ординат – текущее время процесса.  Интервалы между точками записи 5 мс.

Для проведения испытаний были изготовлены образцы – цилиндры с определяющим параметром формы h0/d0  1,0 (диаметр d0  11 мм; высота h0  11 мм). Образцы получены способом разрезки заготовок, которые кристаллизовались в специальных кварцевых трубках.

Были запланированы следующие испытания:

- часть образцов составов 13 испытывается на осадку до заданной высоты h1 при температурах нагрева 200 и 20 0С;

- часть образцов дополнительно подвергается обработке ПАВ (поверхностно-активным веществом), после чего испытывается при температуре 20 0С;

- скорость деформации в опытах на осадку 15 с-1;

- единичная степень деформации  = ln(h0/h1) за ход ползуна  0,050,09.

СЕРИЯ опытов I

Результаты 1-й серии опытов: По результатам обработки диаграмм записи процесса осадки типа приведенной на рис. 1 получены кривые упрочнения  сплавов при скорости деформации ξ = 15 с-1. Кривые упрочнения представлены на рис.2. Вид образцов в исходном состоянии и после деформации представлен на рис.3.  В табл. 2 приведены максимальные значения сопротивления деформации и состояние образцов после осадки.

Таблица 2

| Номер сплава | Хим. элементы, % |  |  | s(max), МПа | Степень деформации  | Состояние образцов после осадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe |  |  |  |
| 1 | 28,46 | 3,16 | ост. | 1520 | 0,052 | Разрушения нет |
| 2 | 32,10 | 6,01 | ост. | 650 | 0,070 | Образец рассыпался |
| 3 | 27,50 | 5,09 | ост. | 350 | 0,070 | Образец рассыпался |

Результаты показали существенную разницу в поведении сплавов в зависимости от химсостава. Если образец из сплава № 1 не разрушился даже при давлении 1520 МПа, то два других при деформации около 0,070 разрушались полностью, превращаясь почти в порошок при давлениях ≈ 650 и 350 МПа. Причем в отличие от композиций 2 и 3 сплав 1 после осадки на величину ε = ln (ho/h1) ≈ 0.05 имеет некоторый запас пластичности.

а)

б)

в)

Рис. 2. Изменение сопротивления деформации по ходу осадки образцов состава №1 (а), №2 (б) и №3 (в) при температуре 200оС

а)                                              б)                                          в)

Рис.3. Внешний вид образцов в исходном состоянии (а) и после осадки

образца состава №1 (б) и составов №2 и №3 (в)

СЕРИЯ опытов 2

В связи с этим были продолжены испытания  образцов состава 1 по режиму дробной осадки с тем, чтобы оценить предельную степень до деформации разрушения (пластичность). Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что образец после трех осадок при температуре 200оС со степенями деформации до 0,093 разрушить не удалось. При этом были получены очень высокие значения сопротивления деформации (до 1750 МПа).

##### Таблица 3

| ###### Режим ###### деформации | ###### s(max), ###### МПа | ###### Степень ###### деформации  | ###### Состояние образцов ###### после осадки |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1-я осадка | ###### 1520 | ###### 0,052 | ###### Разрушения нет |
| ###### 2-я осадка | ###### 1750 | ###### 0,093 | ###### Разрушения нет |
| ###### 3-я осадка | ###### 1100 | ###### 0,090 | ###### Разрушения нет |

Еще раз подчеркнем, что после каждой осадки образцы охлаждались до комнатной температуры, затем их поверхность подвергалась тщательному осмотру, после чего они снова нагревались в электропечи до температуры испытания 200 оС.

Очевидно, что разрушение сплава №1 затруднено и требует больших усилий. С целью поиска путей снижения усилия и уменьшения прочности сплава было решено использовать эффект Ребиндера [3,4], который заключается в адсорбционном понижении прочности твердых тел, облегчении их деформации и разрушения вследствие физико-химического воздействия внешней среды. Этот эффект нередко используется для облегчения диспергирования и помола твердых тел. Одним из путей воздействия внешней среды является обработка материалов поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые проникают в микротрещины, затрудняют или предотвращают процесс их залечивания, что ускоряет разрушение материалов. В качестве ПАВ была выбрана олеиновая кислота. Опробовано также действие  соляная кислоты, которая не является поверхностно-активным веществом.

СЕРИЯ опытов 3

В третьей серии опытов на первом этапе проводилась осадка образцов состава № 1, которые без обработки ПАВ разрушить не удалось.

Образец №4 вначале подвергся обработке 1%-ным раствором олеиновой кислоты в вазелине. При его деформации со степенью ε, равной ≈0,06, полного разрушения не произошло, хотя и образовалась на его поверхности микротрещина. Тот же образец №4, подвергнутый после первой осадке более длительной (24 часа)обработке 1%-ным раствором олеиновой кислоты, уже был доведен до разрушения  при том же напряжении (1500 МПа,)

Подвергли обработке олеиновой кислотой также один образец (№5) состава № 2. После осадки со степенью деформации ≈ 0,07 при 20оС образец также разрушился, но при меньшем напряжении (≈162,6 МПа), чем без обработки кислотой (≈ 650 МПа, см. табл.2). Т.е. обработка олеиновой кислотой сделала образец ещё более хрупким и облегчила его разрушение.

Проведена также проверка эффективности 0,7%-ной соляной кислоты HCl, в которой обработали образец №6 состава 2 в течение суток. При деформации его также наблюдалось хрупкое разрушение, но при большем напряжении (189 МПа), чем после обработки олеиновой кислотой, что говорит о несколько более низкой эффективности соляной кислоты, по сравнению с олеиновой.

Таким образом, третья серия опытов показала, что на разрушение сплава Al-Si-Fe особое воздействие оказывает поверхностно-активное вещество – олеиновая кислота, которая адсорбируется на поверхности металла.

В целом эксперименты, проведенные на пластометрическом комплексе лаборатории деформирования и разрушения Института машиноведения, показали весьма широкие возможности комплекса в части исследования деформируемости новых материалов, определения влияния специальной обработки, например, поверхностно-активными веществами, на поведение материалов при деформации.

Литература

1.Gross T., Shwarz M., Knapp M., Kroke E., Fuess H. J.  Eur. Ceram. Soc. 2007. V. 27, No 5, P. 2163-2169.

1.Ганина Н.И., Колмакова Е.А., Кузнецов В.Н. и др Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1995-1996 годах.. М. : ВИНИТИ, 1999. Вып. XL, С. 144-147.

3. Ребиндер П.А., Щукин Е.Д. Поверхностные явления в твердых телаз в процессах их деформации и разрушения // Успехи физических наук, 1972, Т. 108, в. 1. С.3

4. Лихтман В.И., Щукин Е.Д., Ребиндер П.А. Физико-химическая механика материалов. М.: Изд. АН СССР, 1962, 303 с.