Неразрушающий контроль структуры кремнеземистой керамики

Каныгина О.Н.1, Четверикова А.Г.1, Котляр Т.А.2

1Оренбург, Россия, 2Екатеринбург, Россия

Проблема повышения прочности кремнеземистой керамики при сохранении невысокой себестоимости требует нетривиальных подходов к разработке технологии ее получения и методов исследования структуры и механических свойств. Авторами разработан состав армированной кремнеземистой керамики с повышенной прочностью. Установлено, что добавка к обычной каолино-гидрослюдистой глине техногенного сырья в виде кремниевого порошка, образующегося при производстве полупроводникового кремния, повышает прочность керамики в несколько раз. В частности, содержание в керамической массе 20% (масс.) частиц кремния, средний диаметр которых не превышает 10 мкм, увеличивает прочность керамики на сжатие с 70 до 260 МПа.

Для получения максимальных механических характеристик армированной кремнеземистой керамики были использованы как внешние, так и внутренние управляющие параметры. В качестве внешних параметров выступали скорость нагрева, температура и время спекания, а внутренних -  минералогический, химический и гранулометрический составы керамической массы. Минералогический состав глины соответствует типичному для каолиновых глин, размеры частиц, согласно ситовому анализу, не превышали 200 мкм. Химический состав умеренно-пластичной глины представлен в таблице [1]:

| Соединение | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | п.п.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание, % | 49,7 | 15,3 | 5,84 | 9,34 | 3,96 | 1,23 | 10,89 |

Гранулометрический анализ порошка проводили на виброситах ASM-200 фирмы SIEBTECHNIK, а также с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ TESLA BS-300). Спекание проводили в высокотемпературной печи типа Nabertherm с автоматическим управлением процесса нагрева при погрешности измерения температуры не более ± 5К. Прочность на сжатие определяли с помощью прибора для механических испытаний горных пород в лабораторных и полевых условиях по специальной методике [2]. Значение разрушающей нагрузки оценивали по формуле:

Рр=Рф+ΔР,

где Рф - нагрузка, зафиксированная механизмом фиксации показаний динамометра, а ΔР – мгновенное падение нагрузки, обусловленное конечной жесткостью нагруженных элементов фиксирующего механизма и его конструктивными особенностями. В случаях раскалывания образца на n частей определяется расчетная площадь поверхности раскола по формуле

F=2F01+F02+...+F0nn

где F01, F02, …, F0n – площади поверхностей по каждому из направлений раскола. Тогда значение условной прочности на сжатие:

σр=1ni=1nσpi.

Структурные изменения, происходящие в керамической массе при высокотемпературных выдержках, оценивали с помощью двух неразрушающих методов: рентгенофазового анализа и оценки цветовых коэффициентов [3]. Рентгенофазовый анализ проводили с помощью модернизированного дифрактометра типа ДРОН-1,5 в медном излучении. Измерение коэффициентов отражения проводили с помощью фотометра ФО-l: пучок света определенной длины волны направляется через отверстие на стенку интегрирующего шара, где после многократного отражения он создает освещенность Е0λ. Затем этот же световой пучок направляется на поверхность измеряемого образца, который плотно прижат к рабочему отверстию в шаре. Отраженный от поверхности образца световой поток, попадает обратно внутрь шара и создает освещенность Е1λ .Отношение освещенности Е1λ к освещенности Е0λ и даст абсолютный коэффициент отражения поверхности измеряемого образца: ρ=E1λE0λ

# Определив коэффициенты отражения через синий, зеленый и красный светофильтры, можно рассчитать координаты цвета х', у', z' [4].

x = 0,957 ρ457 + 36,547 ρ520 + 68,780 ρ620 + 2,1 y = 2,606 ρ457 + 73,590ρ520 + 25,710 ρ620 + 2,6

Координаты цветности х, у, z определяли по формулам:

x=x (x +y +z )⋅, y=y (x +y +z ), z=z (x +y +z ).

Используя коэффициенты x, y, z можно с помощью цветового треугольника МКО определить чистоту тону Р и цветовой тон λ. Однако тонкие различия в структуре по значениям λ и Р заметить сложно. Эффективнее использовать другую форму представления цветовых параметров: a*, b*, L*. Координаты цвета L*, a*, b* в системе XYZ рассчитывали по формулам:

L*=25(100 Y/Y0)1/3-16,

a*=500[(X/X0)1/3-(Y/Y0)1/3],

b*=200[(Y/Y0)1/3-(Z/Z0)1/3]

при (1≤Y≤100), где X, Y, Z – координаты цвета образца в системе XYZ; Х0=98,04, Y0=100,00, Z0=118,10 – координаты цвета идеально белой поверхности в системе XYZ. По цветовым параметрам вычисляли насыщенность цвета C*ab и полное цветовое различие ∆E*ab:

C*ab=(a*2+b*2)1/2, ∆E*ab=[(∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2]1/2,

где ∆L*=L*и-L*ср; ∆a*=a*и-a*ср; ∆b*=b*и-b*ср; L*и, a*и, b*и – координаты цвета испытуемого (спеченного) образца; L*ср, a*ср, b*ср – координаты цвета контрольного (высушенного) образца.

Полное цветовое различие ∆E*ab между двумя цветами это геометрическое расстояние между двумя точками, обозначающими местоположение сравниваемых цветов.

Рис.1. Эволюция цветовых параметров, прочности и фазовых составов для армированной кремнеземистой керамики, обожженной при разных температурах: 1 – прочность на сжатие; 2 -  длина доминирующей цветовой волны λ; 3 –светлота C*; 4 – цветовое различие; 5 – соотношение долей кристаллических и аморфных фаз; 6 – соотношение долей кристобалита и тридимита.

а

б

в

г

д

е

, МПа

, нм

∆E*,о.е.

С*, о.е.

Сочетание методов рентгенофазового анализа и оценки цветовых коэффициентов позволяет получить надежную информацию об интенсивности фазовых преобразований в исследуемом материале, найти простой способ контроля структурных изменений и корректировать их в заданном направлении. Рентгенофазовый анализ может оказаться малоинформативным из-за высокого содержания аморфной стеклофазы; в этих случаях уменьшаются и коэффициенты отражения. Неразрушающий способ контроля структуры кремнеземистой керамики по коэффициентам отражения не требует специального оборудования, специальной подготовки поверхности образцов; позволяет получать большую статистическую выборку результатов; оценивать качество и однородность структуры, дает возможность управлять качеством керамики в режиме реального времени, что способствует трудо-и энергосбережению [5].

Результаты анализа структурных изменений, происходящих во время обжигов керамики при различных температурах представлены на рис.1.

Максимальная прочность на сжатие (260 МПа), соответствующая керамике, спеченной при 1100оС, 2 часа (рис.1а), практически на порядок превышает прочность керамики, спеченной при других температурах. Этому значению прочности соответствует самая большая длина доминирующей волны λ=593 нм (рис.1б) при максимальной насыщенности С*= 41.5 о.е. (рис.1в). Анализ цветовых параметров показывает, что при указанных условиях обеспечивается наиболее интенсивный процесс спекания – полное цветовое различие ∆E* (рис.1г) по отношению к высушенным образцам достигает максимальной величины 16.2, в несколько раз превышая значения этого параметра для остальных образцов. Характеры зависимостей σ=f(T) и ∆E*=f(T) совпадают, что представляет собой важное обстоятельство, поскольку отражают кинетику и интенсивность фазовых превращений при спекании. Вероятно, полное цветовое различие наиболее достоверно отражает интенсивность и полноту протекания теплофизических процессов при высоких температурах. В целом, совокупность приведенных цветовых параметров отражает процесс формирования структуры, имеющей оптимальные количества объемной пористости, аморфной фазы и набора кристаллических фаз.

Рис. 2. Область значений прочности на сжатие для структур, характеризуемых цветовым параметром  b*.

, МПа

b*, о.е.

0

20

40

60

8

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

23

24

33

41

56

64

67

70

75

98

110

183

190

260

Вариация температуры спекания влияет на кинетику и степень различных фазовых превращений (образование стеклофазы, полиморфные превращения в оксидах кремния), смену доминирующих процессов – аморфизации или образование высокосимметричных кристаллических фаз диоксида кремния. На рис.1д показана зависимость отношения объемных долей кристаллических фаз и аморфной стеклофазы от температуры спекания. В качестве отправной точки для анализа выбран фазовый состав высушенной при 300оС керамической массы. Больше всего аморфной фазы образуется при 950оС, при этой же температуре высоко содержание низкосимметричных кристаллических фаз Si02, главным образом, тридимита. Кроме того, в состав армированной кремнеземистой керамики входят следующие фазы: корунд Al203, содержание которого остается неизменным (около 7%); кремний, его количество уменьшается с 20% в исходном образце (после сушки при 300оС) до 10% в самых прочных образцах. При 1100оС происходит наиболее активное взаимодействие мелкодисперсных частиц кремния с кислородом с образованием дополнительного микрокристаллического кристобалита, снижающего объемную пористость и эффективные размеры пор. Частицы оставшегося кремния покрываются тонкими оксидными пленками и способствуют формированию более прочного твердофазного каркаса.

Такой механизм упрочнения многофазной структуры оказывается весьма эффективным, он подтверждается результатами анализа соотношений фаз кристобалит/тридимит (рис.1е). Максимальное значение отношения, в несколько раз выше остальных, отмечено для керамики, обожженной при 1100оС, имеющей максимальную прочность. В наибольшей степени характеру температурной зависимости прочности отвечает температурная зависимость соотношения объемных долей кристаллических фаз кубического кристобалита и моноклинного тридимита (рис.1е).

Таким образом, для контроля прочности армированной кремнеземистой керамики (рис.1а) целесообразно использовать оба метода исследования состояния структуры – определение коэффициентов отражения для оценки полного цветового различия (рис.1г) и количественный рентгенофазовый анализ для оценки соотношения долей кристаллических фаз кристобалит/ тридимит (рис.1е). Если с помощью рентгенофазового анализа можно анализировать механизмы формирования прочной структуры, то по полному цветовому различию можно судить об интенсивности этих процессов.

Комплексный и наглядный результат дает построение области значений прочности на сжатие для всех структур по цветовому параметру b* (рис. 2). Если другие параметры (a* и L*) слабо коррелируют с прочностными характеристиками, то в данном случае прослеживается четкая зависимость: увеличение значений b* до 30  о.е. и выше приводит к существенному повышению прочности. Следовательно, возможно подобрать технологический режим спекания как фактор, обеспечивающий заданную структуру и механические характеристики по экспрессному независимому неразрушающему способу.

Литература

- Г.Н. Масленникова, С.Ж. Жекишева, Н.И. Кудряшов. Керамическое сырье Центральной Азии. – Бишкек, 2000.

- Инструкция по эксплуатации прибора – пробника БУ-39. Л.: ВНИМИ, 1974.

- О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова Способ неразрушающего контроля структуры керамики. Патент ЕАПВ, № 007190.- 2006.(Заявка №200500245, 21.02.2005).

- ГОСТ 16873-92. Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны.

- О.Н. Каныгина, А.Е. Сорокин. Использование коэффициентов отражения для анализа структуры кремнеземистой керамики. //Вестник КРСУ, Бишкек.- 2002 т.2, №4, с.58-68.