СТРУКТУРА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПРОЧНОСТЬ И ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА, НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ

ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Макаров А.В., Поздеева Н.А., Малыгина И.Ю.

Екатеринбург, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Одним из эффективных способов поверхностного наноструктурирования металлических материалов является фрикционная обработка, осуществляемая в условиях трения скольжения, исключающих заметный нагрев поверхности трения. Фрикционная обработка, в отличие от других методов интенсивного пластического деформирования, позволяет создавать нанокристаллические структуры даже в таких высокопрочных и хрупких материалах, как углеродистые, быстрорежущие, цементированные стали, подвергнутые как объемной, так и поверхностной термической (например, лазерной) или химико-термической обработкам [1, 2]. Ранее было установлено, что с увеличением концентрации углерода в объемно закаленных углеродистых сталях в интервале 0,38-1,35 мас.% прочность нанокристаллических структур трения (НКСТ) возрастает, однако эффект повышения теплостойкости снижается [3, 4].

Целью настоящей работы было изучение структуры, химического состава, прочности и сопротивления термическому разупрочнению НКСТ обработанных лазером сплавов железа с содержанием углерода 0,003-0,83 мас.%. Исследовано влияние указанных концентраций углерода на деформационное упрочнение и эффективность повышения теплостойкости при наноструктурировании железоуглеродистых сплавов трением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Карбонильное железо (0,003 мас.% С), армко-железо (0,042 мас.% С), сталь 20 (0,20 мас.% С), 40 (0,38 мас.% С) и У8 (0,83 мас.% С) обрабатывали сфокусированным лучом непрерывного СО2-лазера в режиме с оплавлением поверхности. Ширина закаленных лазерных дорожек составляла 2,0-3,5 мм, а глубина закаленной зоны достигала 1,2-1,4 мм. После шлифования и элекролитического полирования образцы нагружали при возвратно-поступательном движении полусферического индентора из микролита Al2O3 в безокислительной среде аргона при нормальных нагрузках 19,6 Н (карбонильное и армко-железо), 78,4 Н (сталь 20), 294 Н (сталь 40) и 490 Н (сталь У8), средней скорости скольжения 0,02 м/с (карбонильное и армко-железо) и 0,03 м/с (сталь У8), длине хода 18 мм, числе двойных ходов 100 (карбонильное, армко-железо, сталь 20 и сталь 40) и 400 (сталь У8). Отпуск образцов проводили в вакууме при температурах 100-700С (выдержка 1 час). Поверхности образцов, структуру и химический состав поверхностных слоев изучали с применением сканирующего электронного микроскопа VEGA II XMU, энергодисперсионного (INCA Energy 450 XT) и волнодисперсионного (INCA Wave 700) микроанализаторов. Микротвердость определяли при нагрузке 0,25 и 0,49 Н на микротвердомере Leica VMHT AUTO.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структурный анализ показал, что лазерная обработка карбонильного железа не привела к формированию закаленных структур и повышению твердости. В зоне лазерного оплавления армко-железа и  низкоуглеродистой стали 20 формируется малоуглеродистый реечный мартенсит (рис.1) с микротвердостью соответственно 2,3 и 4,4 ГПа. В среднеуглеродистой стали 40 в результате лазерной закалки возникает мартенсит с преимущественно пакетной морфологией и микротвердостью 6,4 ГПа, а в эвтектоидной стали У8 – пластинчатый (линзовидный) мартенсит с микротвердостью 9,5 ГПа.

| Электронно-микроскопическое исследование показало, что при фрикционной обработке низкоуглеродистых сплавов железа (карбонильного и армко-железа, а также стали 20) значительное развитие получают процессы адгезионного схватывания, при котором разрушение поверхности является главным образом следствием образования и разрыва узлов металлических связей (рис. 2а-в). Для сталей с более высоким содержанием углерода характерно развитие полидеформационного механизма изнашивания: на поверхности трения наблюдаются выглаженные участки, а также следы пластического оттеснения материала в виде продольных впадин и выступов (рис. 2г, д). а 55 | б 400 |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 1. Структура технического железа (а, б) и стали 20 (в, г) после лазерной термической обработки: а, в – общий вид зоны лазерного воздействия; б, г – мартенсит зоны оплавления. |  |

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| г | д | Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхностей трения сплавов железа после фрикционной обработки индентором из Al2O3: а – карбонильное железо; б – техническое железо; в – сталь 20; г – сталь 40; д – сталь У8. |

Энергодисперсионный рентгеноспектральный анализ достаточно крупных (220220 мкм) участков поверхности исследованных материалов, подвергнутых фрикционной обработке индентором из Al2O3, выявляет наличие небольших количеств (0,2-0,4 мас.%) алюминия (рис. 3). Более детальное исследование показало, что это обусловлено наличием на поверхности трения отдельных частиц размерами не более 2 мкм (указано стрелкой 1 на рис.4а) с повышенным содержанием алюминия и кислорода (рис.4д), что свидетельствует о переносе на поверхность стали в процессе фрикционного нагружения небольших количеств материала индентора (микролита Al2O3). На основной же площади поверхности, свободной от частиц (указано стрелкой 2 на рис.4а), изменения химического состава стали не обнаружено (рис.4е). Следовательно, прочностные свойства нанокристаллических структур трения не связаны с изменением химического состава поверхности при фрикционной обработке, а именно, с формированием твердых растворов кислорода в железе или с переносом материала контртела на поверхность образца.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3. Спектры элементов при анализе участка размером 220220 мкм поверхности карбонильного железа после фрикционного нагружения микролитом Al2O3 (а) и в исходном электрополированном состоянии (б). |  |

| а | б | д е |
| --- | --- | --- |
| в | г | Рис. 4. Характеристики поверхности карбонильного железа после ФО идентором из Al2O3: а – изображение на электронном сканирующем микроскопе; б, в, г – распределение элементов на поверхности трения; д - спектр элементов при анализе на частице, указанной стрелкой 1; е - спектр элементов при анализе на участке, указанном стрелкой 2. |

Рис. 5а показывает, что фрикционная обработка способствует значительному повышению уровня микротвердости рассматриваемых железоуглеродистых сплавов, обработанных лазерным излучением. Наблюдаемое интенсивное упрочнение обусловлено не только сильным диспергированием мартенситной структуры, но и эффективным развитием в нанокристаллическом мартенсите процессов деформационного динамического старения [2] (чему способствует подавление самоотпуска мартенсита при лазерной обработке). Видно, что по мере увеличения содержания углерода происходит непрерывный рост микротвердости НКСТ (до 6 ГПа – у карбонильного железа; 7 ГПа – у армко-железа; 9,4 ГПа – у стали 20; 11,0 ГПа – у стали 40 и 12,4 ГПа – у стали У8). Это связано с более полным насыщением атомами углерода дислокационных атмосфер, расположенных вблизи ядер дислокаций в нанокристаллической структуре.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 5. Влияние содержания углерода С в сплавах железа на микротвердость Н, после лазерной обработки (1, а), микротвердость поверхности трения (2, а), и деформационное упрочнение ΔН (б) при фрикционном нагружении индентором из микролита Al2O3. |  |

Рис. 5б свидетельствует, что низкоуглеродистые сплавы железа упрочняются в результате фрикционного воздействия на 4,7-5,1 ГПа. Наблюдаемое снижение величины деформационного упрочнения при увеличении содержания углерода свыше 0,20 мас.% обусловлено способностью низкоуглеродистых сплавов выдерживать более значительную величину пластической деформации до разрушения по сравнению с высокоуглеродистым мартенситом.

Как следует из рис. 6, фрикционная обработка (кривые 2) существенно замедляет термическое разупрочнение всех рассматриваемых сплавов по сравнению с недеформированным состоянием (кривые 1). Основными причинами повышенного сопротивления термическому разупрочнению нанокристаллического мартенсита трения являются: сохранение до температур нагрева не менее 350°С повышенной дисперсности α-фазы (зернограничное упрочнение); эффективное закрепление дислокаций сегрегациями из атомов углерода в результате активизации в нанокристаллическом мартенсите сталей процессов деформационного динамического старения; торможение формирования и роста карбидных частиц, а также процессов возврата при нагреве деформированного трением поверхностного слоя [3, 4].

Показателем эффективности повышения теплостойкости закаленных железоуглеродистых сплавов при фрикционной обработке может служить температура отпуска Тэф, после которого твердость деформированного материала соответствует твердости неотпущенного недеформированного состояния. На рис. 6 указанная температура отмечена пунктирной линией, а на рис. 7 приведена зависимость эффективной температуры Тэф от концентрации углерода в сплавах. Из рис. 6 и 7 видно, что у карбонильного железа более высокая твердость НКСТ по сравнению с твердостью закаленного недеформированного состояния сохраняется во всем исследованном диапазоне температур часового отпуска (100-600°С), у армко-железа – при нагреве до 570°С, у стали 20 – до 480°С, у стали 40 – до 470°С и у стали У8 – до 380°С. Отмеченное снижение эффективности повышения теплостойкости при фрикционной обработке закаленных железоуглеродистых сплавов с ростом содержания углерода обусловлено уменьшением стабильности и устойчивости к термическому распаду дислокационных атмосфер при более высоком их пересыщении углеродом.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| г | д | Рис. 6. Зависимость микротвердости H карбонильного железа (а), технического железа (б), стали 20 (в), 40 (г) и У8 (д) от температуры отпуска: 1 – лазерная закалка; 2 – лазерная закалка + фрикционная обработка |

|  | Рис. 7. Влияние содержания углерода на эффективность повышения теплостойкости закаленных углеродистых сталей фрикционной обработкой (Тэф – температура отпуска, после которого твердость стали соответствует твердости неотпущенного состояния) |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что фрикционная обработка способствует значительному повышению твердости закаленных лазером сплавов железа с концентраций углерода от 0,003 до 0,83 мас.%: до 6 ГПа – у карбонильного железа; 7 ГПа – у армко-железа; 9,4 ГПа – у стали 20; 11,0 ГПа – у стали 40 и 12,4 ГПа – у стали У8. Интенсивное упрочнение обусловлено не только сильным диспергированием ферритной (в карбонильном железе) и мартенситной структуры (в закаленных лазером армко-железе и сталях 20, 40 и У8), но и эффективным развитием в нанокристаллическом мартенсите процессов деформационного динамического старения. При увеличении концентрации углерода в исследованных сплавах более 0,20 мас.% наблюдается снижение величины деформационного упрочнения при наноструктурировании поверхности фрикционной обработкой.

Для всех исследованных сплавов обнаружено значительное повышение сопротивления термическому разупрочнению при нагреве наноструктурированного фрикционной обработкой поверхностного слоя по сравнению с недеформированным состоянием. У карбонильного железа более высокая твердость НКСТ по сравнению с твердостью закаленного состояния сохраняется в диапазоне температур часового отпуска 100-600°С, у армко-железа – при нагреве до 570°С, у стали 20 – до 480°С, у стали 40 – до 470°С и у стали У8 – до 380°С. По мере роста содержания углерода в оплавленных лазером железоуглеродистых сплавах эффективность влияния фрикционной обработки на теплостойкость непрерывно снижается, что обусловлено уменьшением стабильности и устойчивости к термическому распаду дислокационных атмосфер при более высоком их пересыщении углеродом.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-08-00279-а, гранта НШ-643.2008.3, а также проекта по программе ОЭММПУ РАН «Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и поверхностных слоев» и междисциплинарного проекта ИМАШ и ИФМ УрО РАН.

Литература

1. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов. Повышение твердости и износостойкости закаленных лазером стальных поверхностей с помощью фрикционной обработки. Трение и износ. 2003, т. 24, № 3, 301-306.

2. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов. Прочность и износостойкость нанокристаллических структур поверхностей трения сталей с мартенситной основой. Изв. ВУЗов. Физика, 2004, № 8, 65-80.

3. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов, И.Л. Солодова, И.Ю. Малыгина. Твердость, теплостойкость и трибологические свойства закаленных углеродистых сталей, упрочненных в условиях трения скольжения. Деформация и разрушение материалов. 2006, № 4, 26-33.

4. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов, И.Ю. Малыгина, И.Л. Солодова. Повышение теплостойкости и износостойкости закаленных углеродистых сталей фрикционной упрочняющей обработкой. МиТОМ. 2007, № 3, 57-62.