ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ТОНКОМ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрим технологическую операцию прокатки достаточно тонкой полосы в одной клети прокатного стана. Процесс считаем установившимся, то есть свойства материала, геометрия подката и межвалковой щели, трение и другие механические и геометрические параметры не зависят от времени. Также скорость входа материала подката в валки постоянна по ширине полосе, также как и скорость выхода из-под валков.

С полосой свяжем систему координат, начало которой поместим в центр тяжести поперечного сечения, ось  направим вдоль полосы в сторону прокатки, ось  – поперёк полосы, ось  – перпендикулярно первым двум осям таким образом, чтобы орты осей координат образовывали правую тройку векторов (традиционная система координат).

Мысленно рассечём подкат вдоль прямых, параллельных оси  и отстоящих друг от друга на расстоянии  плоскостями, параллельными координатной плоскости  на прямоугольные параллелепипеды, в основании которых лежат прямоугольники со сторонами  и  Здесь  – функция, определяющая толщину подката,  – среднее значение толщины на отрезках  Затем разобьём данные параллелепипеды по высоте на участки длиной  и будем рассматривать элементарные свободные от связей параллелепипеды с рёбрами  После прокатки, учитывая то, что уширением полосы можно пренебречь, получаем прямоугольные же параллелепипеды с рёбрами  Из условия равенства объёмов элементов до и после прокатки имеем

Отсюда и  Здесь  – соответственно коэффициенты вытяжки и обжатия, являющиеся функциями от координаты  По известным размерам свободных от связей элементов до и после прокатки определяем так называемые первоначальные деформации

Полученные компоненты тензора деформаций не удовлетворяет условиям совместности Сен-Венана. Следовательно, в сплошной среде эти деформации не могут быть реализованы, так как в сплошном теле могут существовать только совместные деформации. После появления первоначальных деформаций  в теле возникают препятствующие нарушению сплошности силы, составляющие самоуравновешенное поле собственных напряжений  Напряжения  инициируют появление деформаций  таких, что сумма деформаций

(1)

уже удовлетворяют условиям совместности. Таким образом, в теле, сохранившем сплошность, будут реально присутствовать только деформации  Отметим, что деформации  не удовлетворяют условиям совместности и связаны с напряжениями  законом Гука. Выражая из (1) деформации  и подставляя их в закон Гука для данного случая, получаем

(2)

где

(3)

Здесь  – коэффициенты Ляме,   – фиктивные напряжения.

Подставляем выражения (2) в уравнения равновесия линейной теории упругости. Имеем

(4)

Кроме того, должны быть удовлетворены условия совместности Сен-Венана для деформаций  Выражая эти деформации через напряжения  по формулам (3) и подставляя в уравнение совместности, получаем уравнения

Здесь  – соответственно модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

Систему (4)–(5) будем решать, используя полуобратный метод. Сделаем предположение о том, что все псевдонапряжения  зависят только от координаты  В этом случае уравнения (4) удовлетворяются, если   Из уравнений (5) остаются только два уравнения

Интегрируя данную систему, находим после необходимых преобразований

Таким образом, напряжения  удовлетворяют уравнениям краевой задачи.

Подставляя найденные значения псевдонапряжений  в равенство (2), получаем выражения для остаточных напряжений

Для определения постоянных  воспользуемся сначала тем, что напряжение  на торце полосы должно удовлетворить граничным условиям в смысле Сен-Венана, то есть главный вектор и главный момент напряжения  по ширине полосы должны равняться нулю:

Здесь  – ширина полосы. Отсюда

Торцы полосы свободны от напряжений (). Что касается напряжения  то, исходя из сделанных предположений, оно является средним тех напряжений, которые распределены по толщине полосы. В этом случае так же должны выполняться равенства

Отсюда

В заключении отметим, что при  напряжения в полосе отсутствуют.

Работа выполнена по Программе №11 Президиума РАН