РЕЗОНАНСНАЯ ДИСПЕРСИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Федотовский В.С., Верещагина Т.Н., Прохоров Ю.П.

Обнинск, Россия

Введение

Изучению динамического поведения сред сложной структуры типа сред Коссера, Миндлина или Грина и Ривлина, в которых каждая “точка” имеет поступательные, вращательные и деформационные степени свободы, посвящено большое число теоретических работ, в той или иной мере дополняющих и конкретизирующих общие закономерности [1-4]. Значительный интерес представляют динамические модели композитных материалов и, в частности, дисперсных композитов, в которых, как установлено экспериментально, имеет место резонансная дисперсия упругих волн сжатия [5-10].

В исследованиях колебательно-волновой динамики дисперсных композитов часто используется модель взаимопроникающих сред с более или менее полным учетом процессов инерционного, упругого и вязкого взаимодействия компонентов. Такой подход, известный как теория упругих смесей, использовался в работах [10-13] при разработке моделей композитов с малой объемной концентрацией твердых сферических включений.

В моделях гранулированных материалов, где основную роль играет взаимодействие гранул между собой через тонкие прослойки упругого материала, используется другой подход [14-16].

Для описания резонансной дисперсии волн сжатия в дисперсных композитах возможен континуальный подход, основанный на введении эффективных динамических свойств, включающих эффекты инерционно-упруго-вязкого взаимодействия матрицы и включений. В случае малой объемной концентрации твердых сферических включений в слабо сжимаемой матрице в работе [17-18] получена резонансная частотная зависимость комплексной динамической плотности, обуславливающая резонансную дисперсию волн сжатия в композите.

В настоящей работе представлена динамическая модель дисперсного композита, образованного слабо сжимаемой матрицей и твердыми включениями с умеренной объемной концентрацией. В отличие от модели [17-18], где при получении резонансной зависимости комплексной динамической плотности дисперсного композита использована собственная частота колебаний одиночного включения, в настоящей работе используется подход, основанный на ячеечной модели, учитывающей существенное влияние объемной концентрации включений на их взаимодействие с матрицей. Такой подход справедлив, когда длина волны существенно больше характерного расстояния между включениями, т.е. в длинноволновом приближении при умеренной концентрации включений. С другой стороны, в отличие от моделей сред гранулярной структуры, предполагается, что концентрация включений не слишком близка к предельной, и взаимодействием включений между собой через прослойки упругой матрицы можно пренебречь по сравнению с упругим взаимодействием включений с окружающей их матрицей.

1. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ В ВЯЗКОУПРУГОЙ МАТРИЦЕ

Рассмотрим композит, состоящий из слабо сжимаемой вязкоупругой матрицы и равномерно распределенных в ней твердых включений. Поскольку при смещении включений от равновесного положения на них со стороны матрицы действует возвращающая упругая сила, то включения в матрице представляют собой осцилляторы, имеющие некоторую собственную частоту трансляционных колебаний. При периодических воздействиях поверхностных сил на композит и, соответственно, при его поступательных колебаниях с частотой, близкой к собственной частоте включений-осцилляторов, возникают резонансные колебания включений, значительно усиливающие упругое, инерционное и вязкое взаимодействие компонентов композита. Рассматривая задачу в длинноволновом приближении можно считать, что рассеяние упругих волн на включениях мало, затухание волны обусловлено диссипативными потерями в вязкоупругой матрице, а геометрической (пространственной) дисперсией волн можно пренебречь по сравнению с временной дисперсией на частотах, близких к собственной частоте трансляционных колебаний включений в матрице.

Запишем уравнение вынужденных трансляционных колебаний включений в матрице. Если элемент композита при динамическом воздействии поверхностных сил совершает поступательные гармонические колебания по закону , то в материале слабо сжимаемой матрицы возникает градиент давления , создающий выталкивающую силу , подобную архимедовой, действующую на каждую частицу-включение в направлении ускорения. В неинерциальной системе координат, связанной с элементом композита, на включения действуют также силы инерции , направленные в противоположную сторону. Под действием этих сил включения смещаются относительно матрицы, а матрица при этом оказывает на включения некоторое инерционное воздействие, зависящее соответственно от относительного ускорения и тензора присоединённой массы упругой матрицы m, а упругое и вязкое взаимодействие – от относительного смещения, скорости и тензоров трансляционной упругости k и вязкого сопротивления ξ.

Ограничимся здесь случаем одномерных трансляционных колебаний композита в направлении какой-либо из главных осей тензоров m, k и ξ. Тогда уравнение вынужденных трансляционных колебаний включений запишем в виде

или

,					(1)

где X(t), X1(t) – колебательное смещение элемента композита и содержащихся в нем включений;  – коэффициент присоединенной массы матрицы (одна из компонент тензора в главных осях); G1,  – объем и относительная плотность включений; ,  – собственная частота и коэффициент затухания колебаний включений в вязкоупругой матрице.

Следует подчеркнуть, что под перемещением представительного элемента композита Х(t) имеется в виду перемещение его геометрического центра. Если включения в упругой матрице образуют регулярную пространственную решетку, то в качестве представительного элемента может быть выбрана элементарная ячейка с одним включением.

Задав перемещение элемента композита в виде , и отыскивая решение уравнения (1) в виде , получим следующие формулы для дисперсионной и диссипативной составляющих амплитуды колебаний включений-осцилляторов

,	.	    (2)

Эти зависимости, учитывающие эффекты инерционно-упруго-вязкого взаимодействия матрицы и включений, определяют эффективные свойства композита – динамическую плотность и трансляционную вязкость (или комплексную динамическую плотность). Далее параметры γ и ω0 конкретизированы для композитов со сферическими и цилиндрическими включениями.

# 2. Эффективная динамическая плотность и трансляционная вязкость композита

Взяв за основную характеристику колебательного движения композита перемещение геометрического центра представительного объема X, и зная его связь с перемещением включений X1, мы можем выразить инерционно-упруго-вязкое взаимодействие матрицы и включений через кинематику их колебательного движения, и, таким образом, включить его в понятие эффективной динамической плотности. Отметим, что такой выбор кинематической характеристики удобен для формулировки граничных условий в различных динамических задачах. В этом случае, например, на поверхности контакта композита с окружающей однородной средой задаются естественные для механики сплошных сред условия равенства нормальных составляющих перемещений.

Запишем импульс элемента композита единичного объема в виде суммы импульсов матрицы и включений . Импульс матрицы определяется ее массой  и скоростью центра масс матрицы Umc, связанной со скоростью геометрического центра U и синфазной составляющей скорости включений  соотношением , а импульс включений определяется их массой  и синфазной составляющей скорости . Таким образом, имеем

,			,				(3)

С другой стороны, принимая импульс элемента композита равным произведению эффективной динамической плотности  на скорость его геометрического центра U, т.е. , и имея в виду, что , запишем

.							 (4)

Подставив в (4) соотношение для дисперсионной составляющей амплитуды колебаний включений (2), получим резонансную зависимость эффективной динамической плотности композита от частоты

.					(5)

В предельном случае идеальной упругой матрицы (2h/ω=0) формула (5) принимает вид

.						(6)

Из формул (5), (6) следует, что если частота воздействия на композит будет существенно ниже собственной частоты колебаний включений-осцилляторов (ω/ω0→0), то динамическая плотность становится равной плотности смеси

.							(7)

Такой же результат, но уже из-за большой вязкости матрицы, вытекает из формулы (5) при . В обоих случаях вырождение динамической плотности в плотность смеси обусловлено исчезновением относительного колебательного движения матрицы и включений.

Если, наоборот, частота воздействий будет существенно выше собственной частоты включений-осцилляторов ((/ω0→∞), то из (5) следует формула

,							(8)

из которой видно, что динамическая плотность композита в этом случае определяется только инерционным взаимодействием компонентов. Отметим, что такой же формулой описывается динамическая плотность дисперсной среды, образованной идеальной несжимаемой жидкостью и свободно взвешенными в ней твердыми включениями [21-22]. Это означает, что инерционное взаимодействие включений с упругой матрицей имеет такой же физический смысл, как взаимодействие включений с жидкостью. При этом, однако, динамическая плотность композита не равна динамической плотности жидкой дисперсной среды из-за существенного различия коэффициентов присоединенной массы упругой матрицы и идеальной жидкости.

Из формулы (6) следует, что при частоте воздействий (=(0 на идеально упругий композит, удовлетворяющей условию

,						(9)

динамическая плотность обращается в нуль. Физический смысл этого состоит в том, что при такой частоте воздействий геометрический центр представительного объема композита совершает колебания, в то время как его центр масс из-за противофазных колебаний матрицы и включений остается неподвижным. Следовательно, частота (0 является собственной частотой композита.

В диапазоне частот воздействий  динамическая плотность идеально упругого композита принимает отрицательные значения. Это означает, что направления динамического воздействия и мгновенного ускорения геометрического центра элемента композита противоположны. В вязкоупругом композите резонансная зависимость динамической плотности (8) сглаживается, и при достаточно большом коэффициенте затухания становится положительной величиной во всем диапазоне частот.

Характерный вид резонансной зависимости (5) от частоты показан на рис. 1, из которого видно, что, например, для композита с тяжелыми включениями область отрицательных значений динамической плотности исчезает уже при 2h/ω0 =0,3.

Рис.1. Эффективная динамическая плотность композита (Δ=10, φ=0,2; γ=2). 1, 2, 3: 2h/ω0=0; 0,1; 0,3.

Трансляционная вязкость композита или коэффициент объемного вязкого сопротивления при колебательном движении определяется диссипативными потерями при колебаниях включений в вязкоупругой матрице. Силу вязкого сопротивления, действующую на элемент вязкоупругого композита единичного объема, можно выразить через его колебательную скорость как

,		(10)

где  – диссипативная функция Рэлея, а квадрат относительной колебательной скорости включений равен .

Используя зависимости (2, 10) нетрудно получить формулу для трансляционной вязкости, которую приближенно запишем в виде следующей резонансной зависимости

.						(11)

Из формулы (11) видно, что вдали от резонанса трансляционная вязкость прямо пропорциональна коэффициенту затухания включений-осцилляторов, а при резонансе (ω=ω0), обратно пропорциональна коэффициенту затухания. Физический смысл такой зависимости заключается в том, что уменьшение коэффициента затухания колебаний включений-осцилляторов приводит к увеличению амплитуды резонансных колебаний включений и, соответственно, к увеличению диссипативных потерь в композите.

# 3. Фазовая скорость и затухание звука

Используя понятия динамической плотности и трансляционной вязкости композита, мы переходим к континуальному описанию колебательно-волновых процессов в среде, уравнение динамики которой в одномерном случае может быть записано в виде

,					(12)

где K*, μ* – эффективные модули объемной и сдвиговой упругости композита.

При распространении в композите продольной волны сжатия  удобно использовать комплексную динамическую плотность

,							(13)

действительная часть которой есть собственно динамическая плотность (5) как мера инерции композита, а мнимая часть, характеризующая диссипативные потери, определяется трансляционной вязкостью (11).

Отметим, что для вязкоупругого композита модули объемной и сдвиговой упругости также являются комплексными величинами, мнимые части которых характеризуют объемную и сдвиговую вязкость, однако, в данном случае диссипативными потерями, связанными с динамической деформацией композита, можно пренебречь по сравнению с потерями, обусловленными резонансными колебаниями включений в матрице.

Уравнение (12) приводит к следующей дисперсионной зависимости для продольных волн сжатия

.						(14)

Действительная часть  дает частотную зависимость фазовой скорости волны, а мнимая часть волнового числа k – частотную зависимость коэффициента пространственного затухания.

Взяв за основу значение низкочастотной скорости волн сжатия в композите при ω→0, которое определяется эффективными модулями упругости и статической плотностью композита

, 						(15)

и предполагая, что в длинноволновом приближении упругие свойства K* и μ* являются квазистатическими и могут быть вычислены по известным формулам механики композитов, зависимость для фазовой скорости и коэффициента пространственного затухания запишем в виде

,				(16)

.						(17)

В идеально упругом композите () формулу (16) можно записать в форме, наглядно иллюстрирующей роль собственных частот  и  в резонансной дисперсии упругих волн

.				(18)

Из (18) следует, что в диапазоне частот  фазовая скорость становится мнимой и прогрессивные синусоидальные волны в композите не распространяются (диапазон акустической непрозрачности), а при  высокочастотная фазовая скорость определяется соотношением .

Коэффициент пространственного затухания в идеально упругом композите вне диапазона акустической непрозрачности, как следует из (17), равен нулю, а диапазоне непрозрачности для экспоненциальных волн выражается формулой

.								(19)

Для иллюстрации резонансной дисперсии волн сжатия в идеально упругом и вязкоупругом композите частотные зависимости фазовой скорости (16) и коэффициента затухания (19) представлены на рис.3.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.3. Зависимости фазовой скорости (сплошные линии) и коэффициента затухания (пунктир) продольных волн (a) – в идеально упругом и (b) – в вязкоупругом композите при 2h/ω0=0,1 (φ=0,2; Δ=10, γ=2).

Из рисунка видно, что в вязкоупругом композите дисперсионная зависимость фазовой скорости сглаживается, диапазон частот резонансного затухания расширяется, а его максимум уменьшается.

# 4.КОМПОЗИТЫ СО СФЕРИЧЕСКИМИ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

Акустические свойства композитов, как видно из (16), (19), определяются резонансной зависимостью комплексной динамической плотности, которая в свою очередь зависит от собственной частоты колебаний включений-осцилляторов в упругой матрице.

Для дисперсного композита с умеренной концентрацией сферических включений радиуса а собственная частота трансляционных колебаний включений может быть найдена по формуле

,							(20)

где коэффициент трансляционной упругости выражается зависимостью

,					(21)

вытекающей из решения задачи о смещении твердого включения в сферической ячейке несжимаемой матрицы при условии отсутствия касательных напряжений на ее поверхности [23, 26].

Коэффициент присоединенной массы упругой матрицы определяется ее кинетической энергией E и колебательной скоростью включений по формуле

,							(22)

где , а  – поле квазистатических смещений в сферической ячейке матрицы при трансляционном смещении включения на малую величину X.

Вычисления приводят к довольно громоздкому выражению [19], которое можно аппроксимировать формулой

.							(23)

Отметим характер зависимости коэффициента присоединенной массы от объемной концентрации включений. По мере увеличения концентрации коэффициент присоединенной массы сначала уменьшается от бесконечности до двух (при ), а затем возрастает. Для сравнения отметим, что коэффициент присоединенной массы идеальной жидкости для сферического включения, выражающийся первым сомножителем формулы (23), монотонно возрастает от значения ½ при увеличении концентрации.

Аналогичным образом находится собственная частота поперечных колебаний цилиндрических включений в упругой матрице

(24)

где коэффициент трансляционной упругости выражается формулой [23]

,						(25)

вытекающей из решения задачи о поперечном смещении твердого цилиндра в цилиндрической ячейке матрицы, а коэффициент присоединенной массы аппроксимируется формулой

,							(26)

где первый сомножитель также характеризует коэффициент присоединенной массы идеальной несжимаемой жидкости для цилиндрических включений.

Используя формулы (20-26), нетрудно из (16, 17) получить зависимости для динамической плотности и трансляционной вязкости, а также для фазовой скорости и затухания упругих волн в композитах со сферическими и цилиндрическими включениями.

На рис.4. приведены полученные таким образом зависимости для динамической плотности и трансляционной вязкости, а также некоторые экспериментальные данные работ [5-8].

| а | б |
| --- | --- |

Рис.4. Динамическая плотность и трансляционная вязкость композита со сферическими (a) и цилиндрическими (б) включениями. Сплошные и пунктирные кривые – расчет по (5), (11), точки – экспериментальные данные [5-8].

Видно, что результаты расчета качественно согласуются с экспериментом. Отметим здесь, что и собственные результаты расчетов авторов [5-8], полученные на основе модели [17-18] также качественно согласуются с экспериментом. Однако, в отличие от [17-18], собственная частота колебаний включений, входящая в формулу для динамической плотности, существенно зависит от их объемной концентрации.

На рис.5. представлены зависимости (20), (24) собственной частоты колебаний сферических и цилиндрических включений от их объемной концентрации, и экспериментальные данные [5-8].

Рис.5. Зависимости собственной частоты колебаний сферических и цилиндрических включений в резиновой матрице от объемной концентрации. Сплошная и пунктирная кривые – расчет по (20), (24), темные и светлые точки – экспериментальные данные [5-8] для сферических и цилиндрических включений.

Видно, что представленные зависимости качественно согласуются с экспериментальными результатами, в то время как модель [5-8] дает постоянную величину  для сферических включений и  – для цилиндрических включений (точечные линии на рис.5).

Наконец, на рис.6. представлено сравнение результатов расчета фазовой скорости по формуле (16) с экспериментальными данными [9], по резонансной дисперсии фазовой скорости продольных волн в композите, образованном алюминиевой матрицей и цилиндрическими вольфрамовыми включениями.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.6. Скорость ультразвука в композитных материалах: а) ; б) . Линии – расчет по (16), точки – экспериментальные данные [9, 10]

Как видно из рисунка, формула (16) удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными. Некоторое отличие расчетных и экспериментальных результатов по частоте среза и высокочастотной скорости ультразвука может быть обусловлено неучтенным в модели влиянием объемной упругости материалов матрицы на собственные частоты ω0 и Ω0. В случае композита с концентрацией включений  высокочастотная ветвь дисперсионной зависимости экспериментально не была обнаружена, по-видимому, из-за значительного затухания волны или недостаточного разрешения аппаратуры.

# Заключение

Основная особенность распространения продольных волн в слабо сжимаемых дисперсных композитах с твердыми включениями связана с их трансляционными колебаниями в упругой матрице. Эти колебания определяют резонансную зависимость динамической плотности и трансляционной вязкости композита, обуславливая резонансную дисперсию и резонансное затухание волн. Показано, что собственные частоты колебаний сферических и цилиндрических включений, определяющие частотный диапазон резонансной дисперсии, увеличиваются с ростом их объемной концентрации, что согласуется с результатами экспериментов.

# ЛИТЕРАТУРА

В.А. Пальмов. Колебания упруго-пластических тел. М.: Наука. 1976, 328 с.

Е.В. Кувшинский, Э.Л. Аэро. Континуальная теория асимметрической упругости. Учет внутреннего вращения. Физика твердого тела. 1963, Т.5, №9, С.2591-2598.

Р.Д. Миндлин. Микроструктура в линейной упругости. Сб. переводов “Механика”, №4, “Мир”, 1964.

A. E. Grin, R.S. Rivlin. Multipolar continual mechanics. Arch. Rat. Mech. Anal., 1964, v.17.

А.Е. Вовк, Р.Н. Викторова. О возможностях приближенного расчета эффективной плотности упругой среды с твердыми включениями. Тр. Акустич. ин-та, вып.15, 1971, С.66-69.

Р. Н. Викторова, В. В. Тютекин. Физические основы создания звукопоглощающих материалов с использованием среды с комплексной плотностью. Акустический  журнал. 1998, т. 44, № 3, С. 331-336.

Р.Н. Викторова, В. В. Тютекин. Экспериментальное исследование искусственной акустической среды с комплексной плотностью. Тр. 6 Всесоюзн. Акустич. конф. М. 1968.

Р. Н. Викторова. Исследование искусственной акустической среды из резиноподобного материала с твердыми цилиндрическими включениями. Тр. Всесоюзн. Акустич. конф., М. 1973. С.144-147.

А. Бедфорд, Х. Сазерленд, Р. Лингл. О теоретическом и экспериментальном исследовании распространения волн в упругом материале, армированном волокнами. Тр. Амер. о-ва инженеров-механиков. Прикл. Механика. 1972, Т. 39, №2, С. 279-281.

Д.С. Драмхеллер, Х.Ж. Сазерленд. Решеточная модель композиционного материала для исследования распространения волн напряжения. Тр. Амер. Об-ва инж-мех. Прикл. механика. 1973, т.40, №1, С.157-164.

Л.П. Хорошун. К теории взаимопроникающих упругих смесей. Прикладная механика 1977, т. XIII, №10, С.124-132.

Я.Я. Рущицкий. Физические постоянные в теории смеси. Прикладная механика. 1981, Т. XVII, №11, С. 90-98.

Р.Кристенсен. Введение в механику композитов. М.: Мир. 1982, 334 с.

А.А. Лемехова, С.А. Лисина, А.И. Потапов. Акустические волны в двумерной анизотропной среде с осцилляторными степенями свободы. Труды XIX сессии Российского акустического общества. Т.1.  М.: Геос, 2007. С.177-180.

А.И. Потапов, А.А. Лемехова. Особенности дисперсии акустических волн в двумерной анизотропной среде с осцилляторными степенями свободы. Ежегодник РАО. 2006. Вып. 7. Акустика неоднородных сред. С.61-68.

С.А. Лисина, А.И. Потапов, В.Ф. Нестеренко. Нелинейная гранулированная среда с вращением частиц. Одномерная модель. Акустический журнал. 2001, т.47, №5, с.685-693.

И.А. Чабан. Расчет эффективных параметров микронеоднородных сред методом самосогласованного поля. Акустический журнал. 1965, т.11, №1, С.102-108

И.А. Чабан. Метод самосогласованного поля в применении к расчету эффективных параметров микронеоднородных сред. Акустический журнал. 1964, т.10. №3 С.351-158.

В.С. Федотовский. Динамика гетерогенных сред и гидроупругих стержневых систем при вибрационных воздействиях. Автореф. дисс. ... д.т.н. Обнинск, 1992, 39 с.

В.С. Федотовский. Концепция эффективных динамических свойств гетерогенных систем при виброакустических воздействиях. Тр. Межд. Конф. «Теплофизические аспекты безопасности ВВЭР». Обнинск: ФЭИ, 1998, Т.1, С. 200-215.

В.С. Федотовский. О динамике гетерогенных сред при виброакустических воздействиях. Труды Математического центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: Изд-во Казанского математического общества, 2002, Т.16, C.75-91.

В.С. Федотовский, Т.Н. Верещагина. Колебания и волны в гетерогенных средах. Труды Математического центра им. Н.И. Лобачевского, Казань: Изд-во Казанского математического общества, 2004, Т.22, C. 133-161.

Дж.Хаппель, Г.Бреннер. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976, 631 с.

В.С. Федотовский, Т.Н. Верещагина, Ю.П. Прохоров. Резонансная дисперсия продольных волн в дисперсно-армированных композитных материалах. Сб. трудов XIX сессии Российского акустического общества. 2007, Т.1, С. 19-25.

Л.Д. Ландау, М.Е. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М.: Гостехиздат, 1964.

А.И. Лурье. Теория упругости. М.: Наука, 1970, с.940.

# Footnotes

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Калужской области (проект №09-08-97540)