РЕЗОНАНСНАЯ ДИСПЕРСИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Федотовский В.С., Верещагина Т.Н., Прохоров Ю.П.

Обнинск, Россия

Введение

Изучению динамического поведения сред сложной структуры типа сред Коссера, Миндлина или Грина и Ривлина, в которых каждая “точка” имеет поступательные, вращательные и деформационные степени свободы, посвящено большое число теоретических работ, в той или иной мере дополняющих и конкретизирующих общие закономерности [1-4]. Значительный интерес представляют динамические модели композитных материалов и, в частности, дисперсных композитов, в которых, как установлено экспериментально, имеет место резонансная дисперсия упругих волн сжатия [5-10].

В исследованиях колебательно-волновой динамики дисперсных композитов часто используется модель взаимопроникающих сред с более или менее полным учетом процессов инерционного, упругого и вязкого взаимодействия компонентов. Такой подход, известный как теория упругих смесей, использовался в работах [10-13] при разработке моделей композитов с малой объемной концентрацией твердых сферических включений.

В моделях гранулированных материалов, где основную роль играет взаимодействие гранул между собой через тонкие прослойки упругого материала, используется другой подход [14-16].

Для описания резонансной дисперсии волн сжатия в дисперсных композитах возможен континуальный подход, основанный на введении эффективных динамических свойств, включающих эффекты инерционно-упруго-вязкого взаимодействия матрицы и включений. В случае малой объемной концентрации твердых сферических включений в слабо сжимаемой матрице в работе [17-18] получена резонансная частотная зависимость комплексной динамической плотности, обуславливающая резонансную дисперсию волн сжатия в композите.

В настоящей работе представлена динамическая модель дисперсного композита, образованного слабо сжимаемой матрицей и твердыми включениями с умеренной объемной концентрацией. В отличие от модели [17-18], где при получении резонансной зависимости комплексной динамической плотности дисперсного композита использована собственная частота колебаний одиночного включения, в настоящей работе используется подход, основанный на ячеечной модели, учитывающей существенное влияние объемной концентрации включений на их взаимодействие с матрицей. Такой подход справедлив, когда длина волны существенно больше характерного расстояния между включениями, т.е. в длинноволновом приближении при умеренной концентрации включений. С другой стороны, в отличие от моделей сред гранулярной структуры, предполагается, что концентрация включений не слишком близка к предельной, и взаимодействием включений между собой через прослойки упругой матрицы можно пренебречь по сравнению с упругим взаимодействием включений с окружающей их матрицей.

1. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ В ВЯЗКОУПРУГОЙ МАТРИЦЕ

Рассмотрим композит, состоящий из слабо сжимаемой вязкоупругой матрицы и равномерно распределенных в ней твердых включений. Поскольку при смещении включений от равновесного положения на них со стороны матрицы действует возвращающая упругая сила, то включения в матрице представляют собой осцилляторы, имеющие некоторую собственную частоту трансляционных колебаний. При периодических воздействиях поверхностных сил на композит и, соответственно, при его поступательных колебаниях с частотой, близкой к собственной частоте включений-осцилляторов, возникают резонансные колебания включений, значительно усиливающие упругое, инерционное и вязкое взаимодействие компонентов композита. Рассматривая задачу в длинноволновом приближении можно считать, что рассеяние упругих волн на включениях мало, затухание волны обусловлено диссипативными потерями в вязкоупругой матрице, а геометрической (пространственной) дисперсией волн можно пренебречь по сравнению с временной дисперсией на частотах, близких к собственной частоте трансляционных колебаний включений в матрице.

Запишем уравнение вынужденных трансляционных колебаний включений в матрице. Если элемент композита при динамическом воздействии поверхностных сил совершает поступательные гармонические колебания по закону Xt=X0sinωt, то в материале слабо сжимаемой матрицы возникает градиент давления ∂P∂x=−ρ ∂2X∂t2, создающий выталкивающую силу ρG0X, подобную архимедовой, действующую на каждую частицу-включение в направлении ускорения. В неинерциальной системе координат, связанной с элементом композита, на включения действуют также силы инерции MX, направленные в противоположную сторону. Под действием этих сил включения смещаются относительно матрицы, а матрица при этом оказывает на включения некоторое инерционное воздействие, зависящее соответственно от относительного ускорения и тензора присоединённой массы упругой матрицы m, а упругое и вязкое взаимодействие – от относительного смещения, скорости и тензоров трансляционной упругости k и вязкого сопротивления ξ.

Ограничимся здесь случаем одномерных трансляционных колебаний композита в направлении какой-либо из главных осей тензоров m, k и ξ. Тогда уравнение вынужденных трансляционных колебаний включений запишем в виде

MX1+mX1−X+ξX1−X+kX1−X=ρG1X

или

X1−X1+γΔ+γ+2hX1−X+ω02X1−X=0,					(1)

где X(t), X1(t) – колебательное смещение элемента композита и содержащихся в нем включений; γ=mρG1 – коэффициент присоединенной массы матрицы (одна из компонент тензора γв главных осях); G1, Δ=ρ1ρ – объем и относительная плотность включений; ω0=kG1Δ+γ12, h – собственная частота и коэффициент затухания колебаний включений в вязкоупругой матрице.

Следует подчеркнуть, что под перемещением представительного элемента композита Х(t) имеется в виду перемещение его геометрического центра. Если включения в упругой матрице образуют регулярную пространственную решетку, то в качестве представительного элемента может быть выбрана элементарная ячейка с одним включением.

Задав перемещение элемента композита в виде Xt=X0sinωt, и отыскивая решение уравнения (1) в виде X1t=X1'sinωt+X1''cosωt, получим следующие формулы для дисперсионной и диссипативной составляющих амплитуды колебаний включений-осцилляторов

X1'X0=ω02ω2−1+γΔ+γω02ω2−1+2hω21−ω02ω22+2hω2,	X1''X0=2hω1−ΔΔ+γ1−ω02ω22+2hω2.	    (2)

Эти зависимости, учитывающие эффекты инерционно-упруго-вязкого взаимодействия матрицы и включений, определяют эффективные свойства композита – динамическую плотность и трансляционную вязкость (или комплексную динамическую плотность). Далее параметры γ и ω0 конкретизированы для композитов со сферическими и цилиндрическими включениями.

- 2. Эффективная динамическая плотность и трансляционная вязкость композита

Взяв за основную характеристику колебательного движения композита перемещение геометрического центра представительного объема X, и зная его связь с перемещением включений X1, мы можем выразить инерционно-упруго-вязкое взаимодействие матрицы и включений через кинематику их колебательного движения, и, таким образом, включить его в понятие эффективной динамической плотности. Отметим, что такой выбор кинематической характеристики удобен для формулировки граничных условий в различных динамических задачах. В этом случае, например, на поверхности контакта композита с окружающей однородной средой задаются естественные для механики сплошных сред условия равенства нормальных составляющих перемещений.

Запишем импульс элемента композита единичного объема в виде суммы импульсов матрицы и включений I=IM+I1. Импульс матрицы определяется ее массой ρ(1−ϕ) и скоростью центра масс матрицы Umc, связанной со скоростью геометрического центра U и синфазной составляющей скорости включений V1' соотношением Umc=U−V'ϕ1−ϕ, а импульс включений определяется их массой ρ1ϕ и синфазной составляющей скорости V1'. Таким образом, имеем

IM=ρU−V1'ϕ,			I1=ρ1ϕV1',				(3)

С другой стороны, принимая импульс элемента композита равным произведению эффективной динамической плотности ρ∗ на скорость его геометрического центра U, т.е. I=ρ∗U, и имея в виду, что V1'U=X1'X0, запишем

ρ∗ρ=1+X1'X0Δ−1ϕ	.							 (4)

Подставив в (4) соотношение для дисперсионной составляющей амплитуды колебаний включений (2), получим резонансную зависимость эффективной динамической плотности композита от частоты

ρ∗ρ=1+ω02ω2−1+γΔ+γω02ω2−1+2hω2ω02ω2−12+2hω2Δ−1ϕ.					(5)

В предельном случае идеальной упругой матрицы (2h/ω=0) формула (5) принимает вид

ρ∗ρ=1+ω02ω2−1+γΔ+γω02ω2−1Δ−1ϕ.						(6)

Из формул (5), (6) следует, что если частота воздействия на композит будет существенно ниже собственной частоты колебаний включений-осцилляторов (ω/ω0→0), то динамическая плотность становится равной плотности смеси

ρ∗0ρ=ρmixρ=1+Δ−1ϕ.							(7)

Такой же результат, но уже из-за большой вязкости матрицы, вытекает из формулы (5) при 2hω>>1. В обоих случаях вырождение динамической плотности в плотность смеси обусловлено исчезновением относительного колебательного движения матрицы и включений.

Если, наоборот, частота воздействий будет существенно выше собственной частоты включений-осцилляторов (/ω0→∞), то из (5) следует формула

ρ∗∞ρ=1+1+γΔ−1ϕΔ+γ,							(8)

из которой видно, что динамическая плотность композита в этом случае определяется только инерционным взаимодействием компонентов. Отметим, что такой же формулой описывается динамическая плотность дисперсной среды, образованной идеальной несжимаемой жидкостью и свободно взвешенными в ней твердыми включениями [21-22]. Это означает, что инерционное взаимодействие включений с упругой матрицей имеет такой же физический смысл, как взаимодействие включений с жидкостью. При этом, однако, динамическая плотность композита не равна динамической плотности жидкой дисперсной среды из-за существенного различия коэффициентов присоединенной массы упругой матрицы и идеальной жидкости.

Из формулы (6) следует, что при частоте воздействий =0 на идеально упругий композит, удовлетворяющей условию

Ω02ω02=ρmixρ∗∞=1+Δ−1ϕ1+1+γΔ+γΔ−1ϕ,						(9)

динамическая плотность обращается в нуль. Физический смысл этого состоит в том, что при такой частоте воздействий геометрический центр представительного объема композита совершает колебания, в то время как его центр масс из-за противофазных колебаний матрицы и включений остается неподвижным. Следовательно, частота 0 является собственной частотой композита.

В диапазоне частот воздействий ω0<ω<Ω0 динамическая плотность идеально упругого композита принимает отрицательные значения. Это означает, что направления динамического воздействия и мгновенного ускорения геометрического центра элемента композита противоположны. В вязкоупругом композите резонансная зависимость динамической плотности (8) сглаживается, и при достаточно большом коэффициенте затухания становится положительной величиной во всем диапазоне частот.

Характерный вид резонансной зависимости (5) от частоты показан на рис. 1, из которого видно, что, например, для композита с тяжелыми включениями область отрицательных значений динамической плотности исчезает уже при 2h/ω0 =0,3.

Трансляционная вязкость композита или коэффициент объемного вязкого сопротивления при колебательном движении определяется диссипативными потерями при колебаниях включений в вязкоупругой матрице. Силу вязкого сопротивления, действующую на элемент вязкоупругого композита единичного объема, можно выразить через его колебательную скорость как Рис.1. Эффективная динамическая плотность композита (Δ=10, φ=0,2; γ=2). 1, 2, 3: 2h/ω0=0; 0,1; 0,3.

F=η∗X=∂Ф∂X,		(10)

где Ф=ρhϕΔ+γW2 – диссипативная функция Рэлея, а квадрат относительной колебательной скорости включений равен W2=X2X1'X0−12+X1''X02.

Используя зависимости (2, 10) нетрудно получить формулу для трансляционной вязкости, которую приближенно запишем в виде следующей резонансной зависимости

η∗2hρϕΔ−12Δ+γ1−ω02ω22+2hω2.						(11)

Из формулы (11) видно, что вдали от резонанса трансляционная вязкость прямо пропорциональна коэффициенту затухания включений-осцилляторов, а при резонансе (ω=ω0), обратно пропорциональна коэффициенту затухания. Физический смысл такой зависимости заключается в том, что уменьшение коэффициента затухания колебаний включений-осцилляторов приводит к увеличению амплитуды резонансных колебаний включений и, соответственно, к увеличению диссипативных потерь в композите.

- 3. Фазовая скорость и затухание звука

Используя понятия динамической плотности и трансляционной вязкости композита, мы переходим к континуальному описанию колебательно-волновых процессов в среде, уравнение динамики которой в одномерном случае может быть записано в виде

ρ∗∂2X∂t2+η∗∂X∂t=,					(12)

где K*, μ* – эффективные модули объемной и сдвиговой упругости композита.

При распространении в композите продольной волны сжатия X(x,t)=X0eiωt−kx удобно использовать комплексную динамическую плотность

ρ∗iω=ρ∗ω−iωη∗ω,							(13)

действительная часть которой есть собственно динамическая плотность (5) как мера инерции композита, а мнимая часть, характеризующая диссипативные потери, определяется трансляционной вязкостью (11).

Отметим, что для вязкоупругого композита модули объемной и сдвиговой упругости также являются комплексными величинами, мнимые части которых характеризуют объемную и сдвиговую вязкость, однако, в данном случае диссипативными потерями, связанными с динамической деформацией композита, можно пренебречь по сравнению с потерями, обусловленными резонансными колебаниями включений в матрице.

Уравнение (12) приводит к следующей дисперсионной зависимости для продольных волн сжатия

ωk2=K∗+43μ∗ρ∗−iη*/ω.						(14)

Действительная часть ωk дает частотную зависимость фазовой скорости волны, а мнимая часть волнового числа k – частотную зависимость коэффициента пространственного затухания.

Взяв за основу значение низкочастотной скорости волн сжатия в композите при ω→0, которое определяется эффективными модулями упругости и статической плотностью композита

C0=, 						(15)

и предполагая, что в длинноволновом приближении упругие свойства K* и μ* являются квазистатическими и могут быть вычислены по известным формулам механики композитов, зависимость для фазовой скорости и коэффициента пространственного затухания запишем в виде

Cω=C0ρmixρ∗2+η∗2ω2ρ∗2+η∗2ω2+ρ∗2,				(16)

αω=ωC0ρ∗2+η∗2ω2−ρ∗2ρmix.						(17)

В идеально упругом композите (η∗0) формулу (16) можно записать в форме, наглядно иллюстрирующей роль собственных частот ω0 и Ω0 в резонансной дисперсии упругих волн

CωC02=ω2−ω02ω2.				(18)

Из (18) следует, что в диапазоне частот ω0<ω<Ω0 фазовая скорость становится мнимой и прогрессивные синусоидальные волны в композите не распространяются (диапазон акустической непрозрачности), а при ω→∞ высокочастотная фазовая скорость определяется соотношением C∞C0=Ω0ω0.

Коэффициент пространственного затухания в идеально упругом композите вне диапазона акустической непрозрачности, как следует из (17), равен нулю, а диапазоне непрозрачности для экспоненциальных волн выражается формулой

αω=ωC0.								(19)

Для иллюстрации резонансной дисперсии волн сжатия в идеально упругом и вязкоупругом композите частотные зависимости фазовой скорости (16) и коэффициента затухания (19) представлены на рис.3.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.3. Зависимости фазовой скорости (сплошные линии) и коэффициента затухания (пунктир) продольных волн (a) – в идеально упругом и (b) – в вязкоупругом композите при 2h/ω0=0,1 (φ=0,2; Δ=10, γ=2).

Из рисунка видно, что в вязкоупругом композите дисперсионная зависимость фазовой скорости сглаживается, диапазон частот резонансного затухания расширяется, а его максимум уменьшается.

- 4.КОМПОЗИТЫ СО СФЕРИЧЕСКИМИ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

Акустические свойства композитов, как видно из (16), (19), определяются резонансной зависимостью комплексной динамической плотности, которая в свою очередь зависит от собственной частоты колебаний включений-осцилляторов в упругой матрице.

Для дисперсного композита с умеренной концентрацией сферических включений радиуса а собственная частота трансляционных колебаний включений может быть найдена по формуле

ω0=3k4πa3ρΔ+γ12,							(20)

где коэффициент трансляционной упругости выражается зависимостью

k=6πμa 1+23 ϕ531−32 ϕ13+32 ϕ53−ϕ2,					(21)

вытекающей из решения задачи о смещении твердого включения в сферической ячейке несжимаемой матрицы при условии отсутствия касательных напряжений на ее поверхности [23, 26].

Коэффициент присоединенной массы упругой матрицы определяется ее кинетической энергией E и колебательной скоростью включенийv=uω по формуле

γ=2E43πρa3ωX2,							(22)

где E=ρω22u2r,θdG, а ur,θ – поле квазистатических смещений в сферической ячейке матрицы при трансляционном смещении включения на малую величину X.

Вычисления приводят к довольно громоздкому выражению [19], которое можно аппроксимировать формулой

γ≈1+2ϕ21−ϕ0,55ϕ+0,01+123.							(23)

Отметим характер зависимости коэффициента присоединенной массы от объемной концентрации включений. По мере увеличения концентрации коэффициент присоединенной массы сначала уменьшается от бесконечности до двух (при ϕ=0,2), а затем возрастает. Для сравнения отметим, что коэффициент присоединенной массы идеальной жидкости для сферического включения, выражающийся первым сомножителем формулы (23), монотонно возрастает от значения ½ при увеличении концентрации.

Аналогичным образом находится собственная частота поперечных колебаний цилиндрических включений в упругой матрице

ω0=kπa2ρΔ+γ12							(24)

где коэффициент трансляционной упругости выражается формулой [23]

k=−8πμ1+ϕ21+ϕ2lnϕ+1−ϕ2,						(25)

вытекающей из решения задачи о поперечном смещении твердого цилиндра в цилиндрической ячейке матрицы, а коэффициент присоединенной массы аппроксимируется формулой

γ≈1+ϕ1−ϕ1+2ϕ2ϕ23,							(26)

где первый сомножитель также характеризует коэффициент присоединенной массы идеальной несжимаемой жидкости для цилиндрических включений.

Используя формулы (20-26), нетрудно из (16, 17) получить зависимости для динамической плотности и трансляционной вязкости, а также для фазовой скорости и затухания упругих волн в композитах со сферическими и цилиндрическими включениями.

На рис.4. приведены полученные таким образом зависимости для динамической плотности и трансляционной вязкости, а также некоторые экспериментальные данные работ [5-8].

| а | б |
| --- | --- |

Рис.4. Динамическая плотность и трансляционная вязкость композита со сферическими (a) и цилиндрическими (б) включениями. Сплошные и пунктирные кривые – расчет по (5), (11), точки – экспериментальные данные [5-8].

Видно, что результаты расчета качественно согласуются с экспериментом. Отметим здесь, что и собственные результаты расчетов авторов [5-8], полученные на основе модели [17-18] также качественно согласуются с экспериментом. Однако, в отличие от [17-18], собственная частота колебаний включений, входящая в формулу для динамической плотности, существенно зависит от их объемной концентрации.

На рис.5. представлены зависимости (20), (24) собственной частоты колебаний сферических и цилиндрических включений от их объемной концентрации, и экспериментальные данные [5-8].

Видно, что представленные зависимости качественно согласуются с экспериментальными результатами, в то время как модель [5-8] дает постоянную величину ω0act≈0,7 для сферических включений и ω0act≈0,65 – для цилиндрических включений (точечные линии на рис.5). Рис.5. Зависимости собственной частоты колебаний сферических и цилиндрических включений в резиновой матрице от объемной концентрации. Сплошная и пунктирная кривые – расчет по (20), (24), темные и светлые точки – экспериментальные данные [5-8] для сферических и цилиндрических включений.

Наконец, на рис.6. представлено сравнение результатов расчета фазовой скорости по формуле (16) с экспериментальными данными [9], по резонансной дисперсии фазовой скорости продольных волн в композите, образованном алюминиевой матрицей и цилиндрическими вольфрамовыми включениями.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.6. Скорость ультразвука в композитных материалах: а) ϕ=0,0252; б) ϕ=0,221. Линии – расчет по (16), точки – экспериментальные данные [9, 10]

Как видно из рисунка, формула (16) удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными. Некоторое отличие расчетных и экспериментальных результатов по частоте среза и высокочастотной скорости ультразвука может быть обусловлено неучтенным в модели влиянием объемной упругости материалов матрицы на собственные частоты ω0 и Ω0. В случае композита с концентрацией включений ϕ=0,221 высокочастотная ветвь дисперсионной зависимости экспериментально не была обнаружена, по-видимому, из-за значительного затухания волны или недостаточного разрешения аппаратуры.

- Заключение

Основная особенность распространения продольных волн в слабо сжимаемых дисперсных композитах с твердыми включениями связана с их трансляционными колебаниями в упругой матрице. Эти колебания определяют резонансную зависимость динамической плотности и трансляционной вязкости композита, обуславливая резонансную дисперсию и резонансное затухание волн. Показано, что собственные частоты колебаний сферических и цилиндрических включений, определяющие частотный диапазон резонансной дисперсии, увеличиваются с ростом их объемной концентрации, что согласуется с результатами экспериментов.

- ЛИТЕРАТУРА

- В.А. Пальмов. Колебания упруго-пластических тел. М.: Наука. 1976, 328 с.

- Е.В. Кувшинский, Э.Л. Аэро. Континуальная теория асимметрической упругости. Учет внутреннего вращения. Физика твердого тела. 1963, Т.5, №9, С.2591-2598.

- Р.Д. Миндлин. Микроструктура в линейной упругости. Сб. переводов “Механика”, №4, “Мир”, 1964.

- A. E. Grin, R.S. Rivlin. Multipolar continual mechanics. Arch. Rat. Mech. Anal., 1964, v.17.

- А.Е. Вовк, Р.Н. Викторова. О возможностях приближенного расчета эффективной плотности упругой среды с твердыми включениями. Тр. Акустич. ин-та, вып.15, 1971, С.66-69.

- Р. Н. Викторова, В. В. Тютекин. Физические основы создания звукопоглощающих материалов с использованием среды с комплексной плотностью. Акустический  журнал. 1998, т. 44, № 3, С. 331-336.

- Р.Н. Викторова, В. В. Тютекин. Экспериментальное исследование искусственной акустической среды с комплексной плотностью. Тр. 6 Всесоюзн. Акустич. конф. М. 1968.

- Р. Н. Викторова. Исследование искусственной акустической среды из резиноподобного материала с твердыми цилиндрическими включениями. Тр. Всесоюзн. Акустич. конф., М. 1973. С.144-147.

- А. Бедфорд, Х. Сазерленд, Р. Лингл. О теоретическом и экспериментальном исследовании распространения волн в упругом материале, армированном волокнами. Тр. Амер. о-ва инженеров-механиков. Прикл. Механика. 1972, Т. 39, №2, С. 279-281.

- Д.С. Драмхеллер, Х.Ж. Сазерленд. Решеточная модель композиционного материала для исследования распространения волн напряжения. Тр. Амер. Об-ва инж-мех. Прикл. механика. 1973, т.40, №1, С.157-164.

- Л.П. Хорошун. К теории взаимопроникающих упругих смесей. Прикладная механика 1977, т. XIII, №10, С.124-132.

- Я.Я. Рущицкий. Физические постоянные в теории смеси. Прикладная механика. 1981, Т. XVII, №11, С. 90-98.

- Р.Кристенсен. Введение в механику композитов. М.: Мир. 1982, 334 с.

- А.А. Лемехова, С.А. Лисина, А.И. Потапов. Акустические волны в двумерной анизотропной среде с осцилляторными степенями свободы. Труды XIX сессии Российского акустического общества. Т.1.  М.: Геос, 2007. С.177-180.

- А.И. Потапов, А.А. Лемехова. Особенности дисперсии акустических волн в двумерной анизотропной среде с осцилляторными степенями свободы. Ежегодник РАО. 2006. Вып. 7. Акустика неоднородных сред. С.61-68.

- С.А. Лисина, А.И. Потапов, В.Ф. Нестеренко. Нелинейная гранулированная среда с вращением частиц. Одномерная модель. Акустический журнал. 2001, т.47, №5, с.685-693.

- И.А. Чабан. Расчет эффективных параметров микронеоднородных сред методом самосогласованного поля. Акустический журнал. 1965, т.11, №1, С.102-108

- И.А. Чабан. Метод самосогласованного поля в применении к расчету эффективных параметров микронеоднородных сред. Акустический журнал. 1964, т.10. №3 С.351-158.

- В.С. Федотовский. Динамика гетерогенных сред и гидроупругих стержневых систем при вибрационных воздействиях. Автореф. дисс. ... д.т.н. Обнинск, 1992, 39 с.

- В.С. Федотовский. Концепция эффективных динамических свойств гетерогенных систем при виброакустических воздействиях. Тр. Межд. Конф. «Теплофизические аспекты безопасности ВВЭР». Обнинск: ФЭИ, 1998, Т.1, С. 200-215.

- В.С. Федотовский. О динамике гетерогенных сред при виброакустических воздействиях. Труды Математического центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: Изд-во Казанского математического общества, 2002, Т.16, C.75-91.

- В.С. Федотовский, Т.Н. Верещагина. Колебания и волны в гетерогенных средах. Труды Математического центра им. Н.И. Лобачевского, Казань: Изд-во Казанского математического общества, 2004, Т.22, C. 133-161.

- Дж.Хаппель, Г.Бреннер. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976, 631 с.

- В.С. Федотовский, Т.Н. Верещагина, Ю.П. Прохоров. Резонансная дисперсия продольных волн в дисперсно-армированных композитных материалах. Сб. трудов XIX сессии Российского акустического общества. 2007, Т.1, С. 19-25.

- Л.Д. Ландау, М.Е. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М.: Гостехиздат, 1964.

- А.И. Лурье. Теория упругости. М.: Наука, 1970, с.940.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Калужской области (проект №09-08-97540)