НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ

В ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ РАСПЛАВОМ СТАЛИ

Севастьянов Г. М.

Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН

(г. Комсомольск-на-Амуре)

В различных областях промышленности получил распространение метод литья по выплавляемым моделям. Сущность метода литья по выплавляемым моделям заключается в том, что модель изделия и литниковую систему изготавливают из легкоплавких материалов (в основном восков) путем заливки их в пресс-форму или запрессовки в пастообразном состоянии. Восковые выплавляемые модели припаивают к литниковой системе, формируя модельный блок, затем изготавливают оболочку послойным напылением огнеупорных слоев, осуществляют выплавление моделей и литниковой системы. Формовку оболочки осуществляют в неразъемных металлических опоках из нержавеющей стали с образованием форм-монолитов. После проведения формовки опоки прокаливают в печах. Опоки заливают металлом.

Современные технологии и оборудование значительно упростили реализацию данного метода. Принудительная заливка металла сделала возможным получать сложные, ажурные изделия с высоким качеством поверхности, практически не требующей последующей обработки. Этот факт чаще всего обусловлен необходимостью получения тех или иных отливок с высокой размерной и геометрической точностью, с высоким качеством поверхности изделий; а также необходимостью экономии металла. Кроме того, литье по выплавляемым моделям позволяет производить цельнолитые узлы механизмов сложнейших геометрических форм, избегая швов и перекосов, возможных в случаях их сборки из деталей.

Естественно, как и у любого другого метода, у метода литья по выплавляемым моделям есть свои сложные технологические моменты. Неверный выбор параметров процесса может привести к браку изделия или даже к срыву всего цикла работ.

В частности, при литье по выплавляемым моделям часто можно наблюдать растрескивание керамической оболочки в первые мгновения заливки металла в форму. Этот факт сложно объяснить, пользуясь традиционными критериями разрушения материала, имеющими дело с абсолютными величинами напряжений. Кроме того, в большинстве исследований на эту тему непосредственно самому процессу заливки не уделяется достаточного внимания, начальным условием в таких исследованиях является заполненность оболочки металлом [1].

С целью моделирования напряженно-деформированного состояния оболочковой формы непосредственно в первые мгновения заливки при литье по выплавляемым моделям (рис. 1) были проведены расчеты с использованием метода В. И. Одинокова [2].

Система уравнений, описывающих процесс, приведена ниже.

Жидкий металл:

σ11=σ22=σ33=σ=P1,θ=a1Δθ,

где P1 – ферростатическое давление жидкого металла, изменяющееся с высотой заливки, P1=γм⋅hт, где γм – удельный вес металла, hт – текущая высота сечения.

Форма:

σij,j= 0, (i,j=1,2,3),σij−σδij=2⋅Gεij;   εij=εij−13⋅εδij;   ε=εii,εii=3⋅k2σ+3α2θn−θ2;   εij=0,5⋅ui,j+uj,i,θ=a2Δθ,

где ui– перемещения, εij – деформации, σ – гидростатическое напряжение, G – модуль сдвига материала формы, δij – символ Кронекера, k2 – коэффициент объемного сжатия формы, α2 – коэффициент линейного расширения формы, a1, a2– коэффициенты температуропроводности жидкого металла и формы соответственно, θn – текущая температура, θ2 – начальная температура формы; в формулах имеет место суммирование по повторяющимся индексам; ui,j=∂ui/∂xj.

Рис. 1. Заливка металла в осесимметричную керамическую форму

Начальные условия задачи:

θI|τ=0=θ0 – температура разливаемого жидкого металла;

θII|τ=0=θ – начальная температура формы;

θп – температура песка;

Граничные условия задачи (рис. 2):

на оси симметрии в жидком металле

u2=0,   σ21=0,   qп=0

σ11|S2=−P1;   σ11|S2//=0;   σ12|S2=0;   v1|S3=0;σ21|S4=0;   σ22|Si=0,   i=4,5					σ12|S3=−ψvскvcos(n1,x1);	qп|S3=α(θn−θП);

qп|x2=0=0;	θ|S5=θ0,

где vск – скорость скольжения материала формы относительно песка, v– нормирующая скорость, ψ – параметр, характеризующий условия трения между формой и песком, qn|S3 – плотность теплового потока по нормали к внешней поверхности формы, α – коэффициент теплопередачи между керамической формой и песком, θn – температура формы по нормали на внешней поверхности формы. Физико-механические и теплофизические параметры элементов системы и технологического процесса принимались с учетом реального технологического процесса.

Рис. 2. Схема поверхностей к граничным условиям

Согласно расчетам, в процессе заливки со скоростью V = 0.1 л/с  максимальных значений напряжения σ22 и σ33 достигают примерно через 0.02 секунды во внутренних поверхностных сечениях на оси симметрии (рис. 3) и явно не достигают критических значений, после которых должно происходить разрушение формы. Однако, внимательно исследуя характер изменения во времени значений напряжений, можно увидеть, что в поверхностных внутренних слоях оболочки на оси симметрии и вблизи нее наблюдается осцилляция нормального и тангенциального напряжений. Выше уровня заполняющего форму металла на внутренней поверхности они положительны, ниже – отрицательны. Колебание напряжения связано с растяжением-сжатием элемента слоя формы. Это явление ассоциируется с эффектом Баушингера, хотя там пластическая деформация одного знака ухудшает сопротивляемость материала в отношении последующей пластической деформации противоположного знака.

σ22, МПа					σ33, МПа

Рис. 3. Эпюры напряжений  σ22 и  σ33 через 0.02 секунды после начала заливки

Колебания напряжений хорошо отражаются разностной производной ΔσΔτ по времени. Осцилляции напряжений (рис. 4, 5) очень быстро затухают, что и обуславливает разрушение оболочки именно в первые мгновения заливки. Колебания напряжений во внутренних слоях быстро затухают по мере удаления от внутренней поверхности формы.  Выработанный критерий разрушения оболочки в процессе заливки металла имеет вид: Kр=Δσ/ΔτΔτ<Kpx, где σ- гидростатическое давление, Kpx- предельно допустимое значение для заданного материала.

Рис. 4. График производной Δσ22Δτ во внутреннем поверхностном слое на оси симметрии при различных скоростях заливки

Рис. 5. График производной Δσ33Δτ во внутреннем поверхностном слое на оси симметрии при различных скоростях заливки

Литература

1. Евстигнеев А. И., Петров В. В., Одиноков В. И., Салина М. В. Математическое моделирование процесса кристаллизации металла в оболочковой осесимметричной форме. Известия  ВУЗов. Чёрная металлургия. 2005, № 9, с. 41 – 45.

2. Одиноков В. И., Каплунов Б. Г., Песков А. В., Баков А. А. Математическое моделирование сложных технологических процессов. М.: Наука, 2008.