ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ,

ПОДВЕРГНУТЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПО МЕТОДУ РКУП

Лукин Е.С., Иванов А.М.

Якутск, Россия

Введение. Одним из приоритетных направлений материаловедения является разработка новых материалов. В настоящее время номенклатура используемых в промышленности конструкционных материалов достаточно широка. Однако, развитие современных методов и новаторских подходов в конструировании стимулирует разработки новых методов и способов улучшения характеристик существующих материалов. К примеру, развиваемый Р.З. Валиевым и другими метод интенсивной пластической деформации (ИПД) по способу равноканального углового прессования (РКУП) позволяет существенно повысить прочность обрабатываемых металлов и сплавов [1].

Упрочнение изделий производится в специальной оснастке, имеющей два канала равного диаметра, пересекающихся внутри пресс-формы под определенным углом (90, 120 и т.п.). Цилиндрическая заготовка, продавливаемая через описанную пресс-форму, подвергаются высокой степени пластических деформаций в зоне пересечения каналов. Изделия, прошедшие механическую обработку по способу РКУП, обладают уникальной структурой и высокими прочностными характеристиками. Считается, что высокая степень упрочнения в таких материалах, достигается за счет измельчения зеренной структуры до размеров менее 1 микрона и мельче.

Применение ИПД для упрочнения малоуглеродистых сталей по способу РКУП позволяет повысить предел текучести с 300÷350 МПа до 800÷900 МПа [2]. Однако, такой подход не всегда обеспечивает получение оптимального сочетания эксплуатационных характеристик обрабатываемой стали. Упрочнение малоуглеродистой стали по способу РКУП приводит к охрупчиванию материала [3]. Повышение порога хладноломкости стали, упрочненной методом ИПД, особенно негативно сказывается в условиях низких климатических температур. Поэтому, исследование хладостойкости конструкционных сталей, упрочненных методом РКУП, является актуальной научно-практической задачей.

Целью проводимого исследования является получение заготовок из малоуглеродистой стали, упрочненных ИПД и обладающих оптимальным сочетанием характеристик прочности и сопротивления хрупкому разрушению, особенно в условиях низких климатических температур.

Объект исследования. В качестве объекта исследования нами использована малоуглеродистая конструкционная сталь Ст3сп, поставляемая в  виде прутков диаметром 20 мм. Химический анализ исследуемой стали, проведенный на атомно-эмиссионном спектрометре «Foundry-Master» фирмы «Worldwide Analytical Systems AG (WAS AG)», подтвердил, что состав стали соответствует указанной поставщиком марке стали: 0,17 % С, 0,2 % Si, 0,54 % Mn, 0,14 % Cr, 0,14 % Ni и 0,25 % Cu. Механические испытания стандартных гладких образцов из стали Ст3сп в состоянии поставки, проведенные на разрывной машине «Instron – 1195» при скорости нагружения 5 мм/мин, показали, что предел текучести и предел прочности составляют 330 МПа и 510 МПа, соответственно. Типичная диаграмма деформирования гладкого плоского образца из стали Ст3сп в исходном состоянии, полученная при комнатной температуре, приведена на рис. 1 а. Значение ударной вязкости KCV исследуемой стали соответствует 121×104 Дж/м2 при комнатной температуре.

Упрочнение исследуемой стали. Упрочнение стали проведено с использованием специальной оснастки, изготовленной для реализации метода ИПД по способу РКУП. Оснастка представляет собой массивное цилиндрическое устройство из высокопрочной и жаростойкой стали с двумя рассверленными каналами равных диаметров. Входной канал расположен вертикально вдоль центральной оси устройства и пересекается с выходным каналом, расположенным к нему под углом 120. Продавливаемая заготовка при прохождении зоны пересечения входного и входного каналов подвергается большим значениям пластических деформаций. Измельчение микроструктуры материала заготовки происходит в основном за счет интенсивных (пластических) сдвиговых деформаций, возникающих в зоне пересечения каналов [1].

Для продавливания стальных заготовок через описанную выше оснастку требуется приложить значительное усилие. При реализации РКУП использован пресс ПСУ-125 с максимальным усилием до 125 т. Линейные размеры цилиндрических образцов, на которые рассчитана оснастка для РКУП, составляют: длина – 100 мм, диаметр – 20 мм. Для получения более мелкого зерна (до сотен нанометров) и соответственно большей степени упрочнения производят многократное продавливание заготовки. В зависимости от ориентации заготовки после первого продавливания, различают маршруты прессования: A, BA, BC и C [1].

Из стали Ст3сп изготовлены цилиндрические образцы соответствующих размеров для реализации РКУП. Подготовленные заготовки подвергнуты РКУП по маршруту C с количеством проходов, равным 8-ми, при температуре прессования 400 С. Нагрев пресс-формы необходим для повышения пластичности деформируемого материала.

Рис.1 а. Условная диаграмма растяжения плоского гладкого образца из стали Ст3сп в исходном состоянии в зависимости от относительного удлинения

, MPa

, %

, %

, MPa

Рис.1 б. Условная диаграмма растяжения плоского гладкого образца из стали Ст3сп после РКУП в зависимости от относительного удлинения

Результаты механической обработки. Из цилиндрических заготовок, подвергнутых РКУП, изготовлены плоские гладкие образцы типа «лопатка» для испытаний на статическое растяжение. Размеры образцов: длина рабочей части - 50 мм, ширина – 5,5 мм, толщина – 2,5 мм. Испытания проведены на разрывной машине «UTS–20k» при постоянной скорости деформирования, равной 1,6710-3 с-1. В результате механического упрочнения стали по способу РКУП, предел текучести и предел прочности Ст3сп повысился до 820 МПа и 835 МПа, соответственно. В сравнении с исходным состоянием предел текучести увеличился в 2,4 раза, а предел прочности в 1,6 раза. На рис. 1 б, приведена условная диаграмма деформирования плоского гладкого образца из стали Ст3сп после механической обработки по способу РКУП.

Как видно из рисунков, вместе с повышением прочности, наблюдается существенное снижение характеристик пластичности материала. Если в исходном состоянии для стали Ст3сп относительное остаточное удлинение составляет К = 23 ÷ 25 %, то после РКУП всего лишь К  = 6 ÷ 8 %. Вместе с тем, увеличивается доля упругой составляющей. Если в исходном состоянии текучесть наступает при относительном удлинении, равном  = 1,2 %, то после РКУП при  = 3,5 %.

Таким образом, упрочнение малоуглеродистой стали приводит к существенному повышению характеристик прочности, вместе с тем наблюдается снижение характеристик пластичности.

Испытание на ударную вязкость. Для оценки сопротивления хрупкому разрушению проведены испытания на ударную вязкость образцов с V-образным надрезом. Испытания проведены на маятниковом копре марки МК-30 при нормальной и пониженной температурах согласно ГОСТ 9454-78.

В таблице 1 приведены значения ударной вязкости KCV образцов из стали Ст3сп в исходном состоянии и после РКУП. Как и следовало ожидать, материал, прошедший механическую обработку по способу РКУП, обладает низкими показателями ударной вязкости. Вероятнее всего это связано со снижением пластичности упрочненного материала. Это подтверждают результаты испытаний при нормальной и пониженной температурах.

Термомеханическая обработка малоуглеродистой стали. Упрочнение малоуглеродистой стали по способу РКУП приводит к охрупчиванию материала. Для повышения сопротивления хрупкому разрушению опробованы различные виды термообработки стали. Установлено, что наилучшие показатели ударной вязкости достигаются при комбинированной термомеханической обработке.

До механической обработки заготовки из стали Ст3сп подвергаются закалке от температуры T = 860 С в воду. Применение предварительной закалки позволяет получить более мелкозернистую структуру в стали, упрочненной РКУП. После закалки и РКУП проводится высокий отпуск (600 С), снимающий внутренние напряжения. Применение комбинированной термомеханической обработки малоуглеродистой стали по схеме «закалка + РКУП + отпуск» позволяет существенно улучшить показатели ударной вязкости.

Таблица 1.

|  | Значения ударной вязкости KCV, ×104 Дж/м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | При комнатной температуре | При отрицательной температуре, -60 С |
| Ст3сп в исходном состоянии | 121 | 24 |
| Ст3сп после РКУП | 28 | 10,1 |
| Закалка + РКУП + отпуск | - | 182,6 |

Анализ результатов испытаний на ударный изгиб при низкой температуре показывает, что термическая обработка в виде закалки до РКУП и высокий отпуск после закалки и РКУП увеличивают сопротивляемость Ст3сп возникновению и распространению трещины.

Выводы. Упрочнение малоуглеродистой стали Ст3сп методом ИПД по способу РКУП приводит к существенному повышению прочностных характеристик материала. Однако упрочение приводит к снижению характеристик пластичности материала. Это подтверждается результатами испытаний на ударную вязкость.

Применение комбинированной термомеханической обработки малоуглеродистой стали Ст3сп по схеме «закалка + РКУП + отпуск» позволяет существенно улучшить показатели ударной вязкости с незначительным снижением характеристик прочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 09-01-98507.

Литература

1. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос. 2000. – 272 с.

2. Иванов А.М., Петрова Н.Д., Лукин Е.С., Платонов А.А., Петров П.П. Структура, свойства и тепловое излучение при деформировании металлов и сплавов, подвергнутых равноканальному угловому прессованию // Сб. тезисов докладов III-ей Евразийской научно-практической конференции «Прочность неоднородных структур», ПРОСТ-2006. – Москва, 2006. – С. 147.

3. Gorokhov A.M., Ivanov A.M., Lukin E.S. Blow-bending work of crack nucleation and propagation of ultra fine-grained structure steel probes // Modern materials and technologies 2007: Materials by Int. VIII Russia-China Symp. – Khabarovsk: Pacific National University, 2007. – vol. 2. – pp. 176-179.