Изменение полей остаточных сварочных напряжений кольцевых стыков газопроводов после их длительной эксплуатации

Дмитриев В.В., Голиков Н.И.

Якутск, Россия

Остаточные напряжения при определенных условиях могут существенно влиять на сопротивление усталости сварных соединений. Степень влияния растягивающих остаточных сварочных напряжений на усталостную прочность сварных соединений зависит от вида соединения, асимметрии цикла, напряженного состояния и характера передачи усилий в элементе или образце. В ряде случаев это влияние может быть соизмеримо с эффектом концентрации напряжений [1]. Поэтому интерес имеет рассмотреть изучение полей остаточных сварочных напряжений кольцевых стыков газопроводов после их длительной эксплуатации. В настоящей работе приведены результаты измерения ОСН в кольцевых стыках газопровода диаметром 530 мм, с толщиной стенки 7 мм, эксплуатировавшегося около 40 лет. Измерение ОСН проводилось с помощью рентгеновского метода во внутренних и внешних приповерхностных слоях трубы.

Первый образец фрагмента трубы с кольцевым стыком был вырезан из участка магистрального газопровода Бэргэ-Якутск. В процессе эксплуатации газопровода на расстоянии 80 мм от сварного соединения образовался гофр длиной 520 мм и высотой 7 мм. Измерение ОСН производились на участке гофра, а также на недеформированном участке с противоположной стороны трубы. По результатам измерений с наружной стороны трубы было установлено (рис. 1), что на расстоянии 30 мм от центра шва имеют значительные растягивающие напряжения, достигающие в кольцевом направлении около 300 МПа. Вблизи гофра характер изменения напряжений имеет значительные сжимающие напряжения достигающие около 150-200 МПа. На внутренней поверхности стенки трубы наблюдается высокий уровень растягивающих ОСН достигающие около 350 МПа. В точках вблизи гофра имеет место сжимающие напряжения около 150 МПа и незначительные напряжения в осевом направлении. На участке с противоположной стороны на внешней поверхности трубы наблюдается (рис.2) высокий уровень растягивающих и сжимающих напряжений в осевом направлении, максимально достигающее более 250 МПа. На внутренней поверхности трубы уровень осевых остаточных напряжений на расстоянии 15 мм составляет 230 МПа. Второй образец был вырезан из участка, где произошла авария магистрального газопровода Бэргэ-Якутск. По результатам измерений остаточных сварочных напряжений обнаружено, что уровень кольцевых остаточных сварочных напряжений на расстоянии 15 мм от центра шва достигает 210 МПа, что составляет 65 % от предела текучести. После химического анализа стали трубы выяснилась, что использовались два разных вида стали 09Г2С и 17Г1С [2].

Таким образом, проведенные исследования позволяют установить, что в кольцевых сварных соединениях магистрального газопровода диаметром 530 мм после эксплуатации его около 40 лет сохраняется высокий уровень растягивающих остаточных сварочных напряжений. В местах образования гофра остаточные сварочные напряжения могут достигать до 87 % от предела текучести основного металла. Распределения остаточных сварочных напряжений образца вырезанного из участка аварии магистрального газопровода достигает до 65 % от предела текучести.

Литература

1. Труфяков В.И. Усталость сварных соединений. – Киев: Наукова думка, 1973. – 216 с.

2. Голиков Н.И., Тихонов Р.П., Литвинцев Н.М. Влияние остаточных сварочных напряжений на работоспособность кольцевых стыков трубопроводов // Труды II евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата: Часть I. Проблемы физики прочности, надежности и ресурса материалов и конструкций в условиях холодного климата. – Якутск: ЯФГУ «Изд-во СО РАН» 2004. – с.352-360.