Оценка полей остаточных сварочных напряжений кольцевых стыков трубопроводов

Родионов А.К., Голиков Н.И.

Якутск, Россия

Проведена расчетная и экспериментальная оценка ОСН кольцевых стыков труб диаметром 720 мм, с толщиной 8 мм, из стали марки 13Г1СУ, использовавшихся при строительстве магистрального газопровода,. Рассмотрены два варианта сварки стенки трубы: полностью весь стык - ручной дуговой сваркой (РДС) за 3 прохода; корневой шов - РДС последующие 2 прохода автоматической сваркой под флюсом.

При расчете ОСН принято допущение, что напряженно-деформированное состояние кольцевого стыка будет определяться одним «суперпроходом» облицовочного шва.

ОСН рассчитывались с учетом их перераспределения, вызванного прогибом трубы в зоне сварки.

Результаты расчетов ОСН для внутренней поверхности трубы сравнивались с экспериментальными значениями напряжений приповерхностного слоя, определенных рентгеновским методом (рис. 2, 3). Результаты измерений показали, что уровень остаточных напряжений кольцевого стыка сваренного РДС несколько ниже, чем расчетные. В случае автоматической сварки экспериментальные значения напряжений достаточно хорошо согласуются с расчетом.

Выводы:

- Принятая схема расчета ОСН кольцевых стыков достаточно хорошо согласуется с экспериментальными значениями напряжений при автоматической сварке.

- Уровень ОСН кольцевых стыков труб диаметром 720 мм, полученных автоматической сваркой под флюсом выше, чем при ручной дуговой сварке.

- Уровень окружных напряжений несколько уменьшается при приближении к центру шва.