К ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КИНЕТИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Горев Б.В., Банщикова И.А., Карпов Е.В.

Новосибирск, Россия

Применительно к ОМД в режимах ползучести и близких к сверхпластичности (ресурсосберегающие технологии) показана возможность сравнения интенсивности процесса ползучести и длительности до разрушения металлических материалов при различных режимах нагружения. Используется система кинетических уравнений в энергетической форме со скалярным параметром поврежденности [1]. За меру интенсивности процесса ползучести принимается мощность рассеяния , за меру накопления повреждений в материале – величина нормированной удельной работы рассеяния , где (в общем случае A*  const),  и - компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций ползучести,  - параметр поврежденности и время разрушения.

Экспериментальное обоснование возможности использования определяющих уравнений в энергетических терминах при фиксированной температуре в виде

,           ,

проведено для ряда сплавов на основе титана, стали и алюминия [1-3]. - эквивалентное напряжение при одинаковой мощности рассеяния на установившейся стадии ползучести или в начальный момент (t=0) при ее отсутствии,  определяется как комбинация напряженных состояний с одинаковой длительностью до разрушения. Необходимым условием непротиворечивости использования предлагаемой системы уравнений для описания процессов ОМД за счет деформаций ползучести (включая режимы сверхпластичности) в соответствии с последним уравнением для параметра поврежденности  является проверка соответствия исходных экспериментальных кривых ползучести вплоть до разрушения при  (перестроенных в нормированных координатах , ) гипотезе «единой кривой» , ,   [3]. Т.е. установления соответствия геометрического подобия нормированных кривых ползучести  (). Нормирование по оси координат и по оси абцисс осуществляется отнесением текущих экспериментальных значений к экспериментальным значениям в момент разрушения для каждого .

Приведены примеры расчета растяжения стержней, кручения валов и изгиба пластин вплоть до разрушения с использованием кинетических уравнений в энергетической форме со скалярным параметром поврежденности, иллюстрирующие преимущества и недостатки формообразования деталей в условиях ползучести с точки зрения сохранения эксплуатационного ресурса на стадии изготовления. Показано, что неучет реальных свойств материала (анизотропия, разносопротивляемость) приводит к существенным ошибкам при расчетах.

Литература

1. Б.В.Горев, И.Д.Клопотов. К описанию процесса ползучести и длительной прочности по уравнениям с одним скалярным параметром повреждаемости. ПМТФ. 1994, Т35,  №5, с. 92-102.

2. B.V.Gorev, I.D.Klopotov, I.V.Lyubashevskaya. Greep and damage behaviorof AK4-1T and VT-9 alloy under different stress states. Theoretikal and Applied Fracture Mechanics 29. 1998. S.1-10.

3. Б.В.Горев, И.Д.Клопотов, Т.Э.Захарова. К описанию процесса ползучести и разрушения. Физическая мезомеханика. 2002, Т.5, №2, с.17-22.